## Slide 1
스크리닝
지표로 본
후보군
Soulié et al., J. Appl. Phys. 136, 171101 (2024) Table II·III와
Sankaran et al., Phys. Rev. Mater. 5, 056002 (2021)의 계산값을 합쳐 재작도
MAX 상이 계산상 가장 낮지만 아직 증착·에칭 실증이 없습니다.
실제로 300 mm 웨이퍼에서 돌아간 건 Ru, Mo, 그리고 Al 기반 금속간화합물뿐입니다.
Intel 4 BEOL 스택 단면 · Semiconductor Digest

## Slide 2
패터닝·집적: 다마신을 버리고
금속을 직접 긎는다
semi-damascene은 도랑을 파고 금속을 채우는 대신
금속을 먼저 깔고 직접 에칭합니다.
그 결과 배리어가 필요 없고, CMP가 제한하던
종횡비(AR)를 올릴 수 있습니다.
2
1세대
3
2세대
4
이후
5
6
Cu damascene fill 단면 · ClassOne Technology
기존 Cu 다마신 선의 AR은 대략 1.6, AR=6 Ru 선이 AR=3 대비 선 저항을 약 40% 낮춤 — imec 보고.

## Slide 3
이 20편으로는
답이 안 나오는 것
01
18 nm 피치 2소재 모듈의
전기적 수율 숫자가 없습니다.
슈퍼비아는 >95%를,
semi-damascene은
“수율 손실 없음”이라고만.
02
에어갭의 치수가
공개된 적이 없습니다.
RC 개선도, 자기발열 악화도
에어갭 폭·높이 없이는
재현이 안 됩니다.
03
FEOL→BEOL 열결합
기여도 %가 비공개입니다.
Lofrano의 ITherm 2022가
바로 그 논문인데
전문이 닫혀 있습니다.
04
imec 12층·18 nm 피치
스택 층별 열전도도 표가 없습니다.
KU Leuven Lirias에 무료
accepted manuscript가 있습니다.
05
전류 확산 무시 시
1차원 모델의 오차.
Tierno의 JJAP 2023은
“significant”라고만
했습니다.
Low-k 유전체·다층 금속 스택 단면 · Semantic Scholar
두 가지가 눈에 띄어야 합니다.