## Slide 1
실험 목적 및
평가 조건
BEOL V1 metallic layer에서 SAQP 단독 경로와 SADP + Self-Aligned Block 결합 경로를
동일 mask set으로 분할 가공하여 four-point CD 변동과 전기적 응답을 비교 평가한다.
PURPOSE
01
38 nm → 19 nm 수준 sub-30 nm pitch V1 metallization에서 1D 그레이팅을 형성할 때, SAQP와 SADP+SAB 두 분기(split) 가공 경로가 동일 디자인 규칙 하에서 가져오는 four-point CD(라인 폭·스페이서·메탈·컷) 분포 차이를 정량 비교한다.
02
동일 mask set, 동일 etch chemistry, 동일 metrology recipe로 가공 변인만 process 경로로 한정하여 in-wafer 균일성과 wafer 간 재현성에 미치는 분기 효과를 분리 측정한다.
03
CD 변동 결과와 최종 Cu/low-k 모듈의 전기적 응답(Rs, ρ, Rc, Jleak, BD, 체인 수율)을 함께 정렬하여 어느 경로가 spec margin 대비 안전한지를 데이터 기반으로 결정한다.
EVALUATION MATRIX
Layer scope
V1 / pre-cap
Wafer count
6 매
Process split
SAQP × SADP+SAB
Split assignment
W01–03 · W04–06
Pitch target
sub-30 nm Mx
CD target (4-pt)
25.6 / 16.5 / 9.0 / 8.9
Metrology sites
25 pt / wafer
E-test
Rs · ρ · Rc · Jlk · BD
Out-of-report scope
M2 layer
SPLIT DISTRIBUTION
SAQP · 3매
SADP+SAB · 3매
3 + 3 분할 · 동일 mask set · 동일 lot 분기
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 본 슬라이드는 보고서의 도입부로, SAQP와 SADP+SAB 두 경로가 동일 mask set 아래 V1 BEOL에서 어떻게 비교되는지를 선언한다. 평가 목적은 1D 라인 폭, 스페이서, 메탈, 컷—네 가지 CD 포인트에서의 웨이퍼 간·웨이퍼 내 변동을 정량화하고, 그 결과를 Cu/low-k 모듈 전기 응답과 정렬하여 어느 경로가 spec margin을 더 여유 있게 만족하는지 보는 데 있다. 우측 매트릭스는 평가 조건의 빠른 참조용으로, layer scope와 분할 배정, 25pt metrology protocol, 그리고 본 보고서에서 다루지 않는 다음 단계 M2 레이어 범위를 명시한다. 페이지 하단의 더미 데이터 고지는 본 일련의 보고서 09/15 셋트가 모의 시뮬레이션 목적임을 명시한다.

## Slide 2
SAQP 평가 결과 —
W01 · W02 · W03
76 nm mandrel을 두 cycle의 pitch doubling으로 19 nm half-pitch까지 quartet화한 단일 경로. 비교 그룹의 baseline이 되며, 후속 슬라이드의 SADP+SAB 데이터와 직접 정렬된다.
W02 wafer · top-down SEM of dense line/space · 100 nm scale bar · reference micrograph
출처: Semiconductor Digest — Building Patterns From The Bottom. (외부 참고용이며 본 보고서의 수치는 시뮬레이션 값)
FOUR-POINT MEAN — SAQP BATCH
W01 + W02 + W03 averaged · target indicators
AASI · target 25.6
25.53
nm
ASEI · target 16.5
16.62
nm
AMI · target 9.0
9.22
nm
ACI · target 8.9
9.08
nm
※ batch 평균 — wafer별 상세 분포는 04–07 슬라이드 참조
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
SAQP
Notes: SAQP 경로의 단면 사진을 좌측에, four-point CD 평균을 우측 패널에 배치했다. 76 nm mandrel을 19 nm까지 quartet화하는 두 cycle pitch doubling 구조의 결과다. 좌측 사진은 W02 wafer에서 mandrel pull 직후의 단면 형상이며 출처 한 줄을 본문 카드 안에 함께 표기했다. 우측 패널의 네 막대는 AASI, ASEI, AMI, ACI의 batch 평균을 target선과 함께 보여준다. AMI와 ACI에서 SAQP batch가 target 대비 positive 편이를 보이는 점이 후속 슬라이드에서 더 분명해진다.

## Slide 3
SADP + Self-Aligned Block
평가 결과 — W04 · W05 · W06
TiN sidewall spacer로 half-pitch 19 nm을 만든 뒤, sacrificial oxide / dummy metal 기반 self-aligned block으로 line tip-to-tip을 결정한다. SAQP batch의 baseline과 직접 비교된다.
W05 wafer · cross-section SEM of interconnect profile · reference micrograph
출처: Semiconductor Digest — Intel 4 Process interconnect profile. (외부 참고용이며 본 보고서의 수치는 시뮬레이션 값)
FOUR-POINT MEAN — SADP+SAB
W04 + W05 + W06 averaged · target indicators
AASI · target 25.6
25.65
nm
ASEI · target 16.5
16.46
nm
AMI · target 9.0
8.94
nm
ACI · target 8.9
8.83
nm
※ batch 평균 — wafer별 상세 분포는 04–07 슬라이드 참조
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
SADP + SAB
Notes: SADP와 SAB를 결합한 경로의 wafer-batch 결과다. 좌측 사진은 cut block 형성 직전 단계의 line과 cut 예정 tip 영역을 보여준다. SAB의 자기정렬 특성은 동일 mask set 조건에서 02번 슬라이드의 SAQP chip 대비 3σ를 좁히는 방향으로 기여한다. AASI 평균은 미세하게 +0.05 nm positive 방향으로 움직였고 다른 3포인트는 음의 방향 근처로 SADP+SAB batch의 spec 준수 양상이 batch 평균 차트에서 확인된다.

## Slide 4
AASI CD Variation
mandrel etch 직후, spacer 증착 전 라인 폭 분포 · wafer별 mean / 3σ / range / Δ vs target
TARGET
25.6
nm
WAFER
PROCESS
MEAN
3σ
RANGE
Δ vs TGT
W01
25.42
0.78
2.31
−0.18
W02
25.51
0.71
2.18
−0.09
W03
25.66
0.92
2.74
+0.06
W04
25.74
0.62
1.83
+0.14
W05
25.59
0.55
1.62
−0.01
W06
25.63
0.49
1.49
+0.03
SAQP
SAQP
SAQP
SADP+SAB
SADP+SAB
SADP+SAB
RANGE BY WAFER
max − min among 25 sites
W01
2.31
W02
2.18
W03
2.74
W04
1.83
W05
1.62
W06
1.49
0
0.75
1.50
2.25
3.00 nm
SAQP batch
SADP+SAB
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: AASI 단계 CD 분포다. mandrel과 spacer가 정상적으로 quartet화·doublet화되기 직전 라인 폭의 분포를 본다. SAQP batch는 mean에서 ±0.18 nm의 비교적 넓은 swing을 보이는 반면 SADP+SAB batch는 mean ±0.14 nm로 더 좁다. 특히 W03 wafer의 3σ가 0.92 nm로 batch 내에서도 가장 넓은데, 이는 edge 위치 wafer로서 in-wafer 잔차보다 etch loading 효과가 더 강하게 작용했음을 시사한다. 후속 슬라이드에서 보는 spacer 단계 이후로 3σ가 batch별로 점점 좁혀진다.

## Slide 5
ASEI CD Variation
spacer etch-back 완료 후 mandrel pull 직전의 spacer CD · 두 batch의 3σ 격차가 더 분명해지는 단계
TARGET
16.5
nm
WAFER
PROCESS
MEAN
3σ
RANGE
Δ vs TGT
W01
16.61
0.42
1.28
+0.11
W02
16.55
0.39
1.21
+0.05
W03
16.71
0.51
1.55
+0.21
W04
16.46
0.27
0.81
−0.04
W05
16.43
0.24
0.74
−0.07
W06
16.48
0.21
0.69
−0.02
SAQP
SAQP
SAQP
SADP+SAB
SADP+SAB
SADP+SAB
DELTA FROM TARGET
signed · mean − 16.5 nm
W01
+0.11
W02
+0.05
W03
+0.21
W04
−0.04
W05
−0.07
W06
−0.02
TGT
−0.20
0.00
+0.20 nm
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: spacer etch-back 직후의 ASEI 분포다. AASI 단계에서 보였던 batch 격차가 SACD-step에서 더 분명해진다. SAQP batch는 +0.11에서 +0.21 nm 사이의 positive 편이를 보이고 W03이 가장 positive로 움직였는데, 이는 quartet화 누적 dwell time에 따른 spacer shoulder 미세 손실이 batch 안에서 비균질했음을 보여준다. SADP+SAB batch는 mean 기준 ±0.07 nm 범위에 모여있어 AASI 단계 대비 더 좁아진 3σ가 확인된다.

## Slide 6
AMI CD Variation
metallization 단계 완료 후 top-down 측정값 · 9 nm급 라인에서 두 batch의 단일 spec 통과 여부가 갈리는 임계점
TARGET
9.0
nm
WAFER
PROCESS
MEAN
3σ
RANGE
Δ vs TGT
W01
9.18
0.31
0.94
+0.18
W02
9.21
0.34
1.02
+0.21
W03
9.26
0.42
1.28
+0.26
W04
8.94
0.18
0.54
−0.06
W05
8.91
0.16
0.48
−0.09
W06
8.96
0.14
0.43
−0.04
SAQP
SAQP
SAQP
SADP+SAB
SADP+SAB
SADP+SAB
3σ · nm
batch 평균 비교
SAQP batch
W01–03
0.357
nm · average 3σ
SADP+SAB
W04–06
0.160
nm · average 3σ
REDUCTION
−55%
3σ · AMI stage
※ SAQP batch 대비 SADP+SAB batch의 AMI 3σ 감소율
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: metallization 직후의 AMI 분포다. 9 nm 직전 라인에서 ±0.3 nm의 positive 편이는 라인 두께가 spec 평균을 넘어섰음을 의미한다. SAQP batch의 평균은 9.18-9.26 nm 범위로 모두 target 9.0 nm 위에 놓였고, W03에서 가장 큰 +0.26 nm 편이를 보인다. 반면 SADP+SAB batch는 8.91에서 8.96 사이로 target 근처 또는 살짝 아래에 모여있다. 평균 3σ 기준 0.357 nm vs 0.160 nm로 약 55% 감소한 수치는 9 nm 구간에서 분기 선택의 유효성을 가장 강하게 뒷받침한다.

## Slide 7
ACI CD Variation
cut 공정 종료 후 tip 결정 · mandrel quartet/doublet이 cut block을 통과한 후의 최종 라인 폭
TARGET
8.9
nm
WAFER
PROCESS
MEAN
3σ
RANGE
Δ vs TGT
W01
9.04
0.27
0.82
+0.14
W02
9.09
0.31
0.94
+0.19
W03
9.12
0.36
1.10
+0.22
W04
8.83
0.13
0.39
−0.07
W05
8.86
0.12
0.36
−0.04
W06
8.81
0.10
0.32
−0.09
SAQP
SAQP
SAQP
SADP+SAB
SADP+SAB
SADP+SAB
W06 wafer · cross-section SEM of stacked metal layers · reference micrograph
출처: imec — Semi-damascene metallization. (외부 참고용이며 본 보고서 수치는 시뮬레이션 값)
ACI · BATCH SUMMARY
SAQP · avg 3σ
0.313
SADP+SAB · avg 3σ
0.117
3σ reduction
−62%
single spec window
0.32 nm
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: ACI는 cut 후 최종 라인 폭이며, EUV 확률론적 결함과 cut rounding 영향을 가장 많이 받는 단계다. SAQP batch의 mean이 9.04–9.12 사이에서 +0.14–+0.22 nm positive 방향으로 모두 spec 평균을 넘어섰고 3σ의 batch 평균이 0.313 nm다. SADP+SAB batch는 8.81–8.86 사이에 모여있고 3σ 평균이 0.117 nm, batch-by-batch spec window은 0.32 nm 단일 spec 안에 들어왔다. 우측 사진은 TiN sidewall spacer 단면을 보여주며 출처는 외부 참고용 1줄 캡션으로 본문에 직접 기재했다.

## Slide 8
8.79
8.82
8.85
8.83
8.80
8.84
8.86
8.88
8.87
8.84
8.86
8.88
8.92
8.90
8.87
8.83
8.85
8.87
8.86
8.83
8.78
8.81
8.84
8.82
8.79
In-wafer 균일성 & 전기 특성
25pt site map · W04 wafer 기준 ACI · 두 batch의 저항·누설·BD·체인 수율 응답
ACI · 25pt WAFER MAP
W04 wafer · SADP+SAB · target 8.9 nm · values in nm
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
MEAN
8.85
3σ
0.13
RANGE
0.14
PEAK site
C3
WAFER UNIFORMITY · ACI
25pt · wafer별 mean / 3σ / range / Δ vs 8.9
WAFER
PROCESS
MEAN
3σ
RANGE
Δ vs TGT
W01
9.04
0.27
0.82
+0.14
W02
9.09
0.31
0.94
+0.19
W03
9.12
0.36
1.10
+0.22
W04
8.83
0.13
0.39
−0.07
W05
8.86
0.12
0.36
−0.04
W06
8.81
0.10
0.32
−0.09
SAQP
SAQP
SAQP
SADP+SAB
SADP+SAB
SADP+SAB
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Rs · ρ · Rc · Jleak · BD · V0 chain yield
WAFER
PROC
Rs
Ω/sq
ρ
μΩ·cm
Rc
Ω/ct
Jleak
A/cm²
BD
V
chain yield
%
W01
145.3
13.1
8.7
2.4e-9
7.4
91.2
W02
148.6
13.4
9.1
3.1e-9
7.1
88.5
W03
151.2
13.6
9.4
3.5e-9
6.9
85.7
W04
138.7
12.5
8.2
1.6e-9
7.8
96.4
W05
139.4
12.6
8.3
1.8e-9
7.7
95.1
W06
137.9
12.4
8.1
1.5e-9
7.9
97.3
SAQP
SAQP
SAQP
SADP+SAB
SADP+SAB
SADP+SAB
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 왼쪽 25pt wafer map은 W04 wafer의 ACI 결과를 보여준다. 평균 8.85 nm, 3σ 0.13 nm, range 0.14 nm으로 중심 사이트 C3에서 peak 8.92 nm가 측정되었다. 우측 상단의 균일성 표는 wafer별 mean·3σ·range·Δ을 한 번에 비교한다. SADP+SAB batch가 batch-by-batch spec window 0.32 nm 안에 들어왔고 center wafer W06가 가장 안정적이다. 우측 하단의 전기 응답 표는 동일 lot의 Rs·ρ·Rc·Jleak·BD·chain yield를 정리한다. SADP+SAB batch가 평균 Rs 138.7 Ω/sq로 SAQP batch의 148.4 Ω/sq 대비 6.5% 낮고, Jleak은 약 47% 낮으며 chain yield는 8 percentage points 우세하다. W06는 chain yield 97.3%, BD 7.9 V로 batch 내 최고 수치다.

## Slide 9
결론 및 후속 액션
V1 BEOL 6 wafer 더미 분할 평가에서 도출한 핵심 시그널과 후속 트란치로 넘길 권고
FINDING 01
SADP+SAB batch의 3σ가
전 구간에서 -38~-62% 작다
−48%
four-point 3σ 평균 감소율
−31% · AASI
−45% · ASEI
−55% · AMI
−62% · ACI
FINDING 02
ACI 단일 spec window
0.32 nm 안에 SADP+SAB 진입
3/3
W04 · W05 · W06 wafer pass
range 0.32–0.39 nm · Δ vs target −0.04 to −0.09 nm
SAQP batch는 동시에 spec window 초과 (+0.14 ~ +0.22 nm)
FINDING 03
전기 응답이 분기 선택을 추가 확인
−7%
Rs
−47%
Jleak
+8 pp
chain yield
BD 전압 +9% 함께 상승 · dummy lot 상의 한 batch-pair 평균 비교
RECOMMENDED NEXT-STEP TRANCHES
의사결정 follow-up — 다음 3 단계
STEP | SCOPE | WHAT TO RUN | METRIC | TARGET
T1 | cut mask split 재현성 | SADP+SAB lot 추가 6 wafer · edge 배치 보강 | Δ vs 8.9 nm · 3σ | Δ ≤ 0.10 nm · 3σ ≤ 0.15
T2 | M2 layer 분기 검증 | 동일 mask set으로 M2 평가 segment 진행 | AASI / AMI · 양 batch 비교 | 3σ gap > 30% 유지
T3 | chain yield 정량화 | V0 체인 길이별 + via chain 별도 DOE | chain 수율 · 시간 0/read | yield ≥ 96% at 1M cyc
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 결론 슬라이드다. 세 가지 핵심 finding과 후속 3단계 권고를 배치했다. 첫 번째 finding은 SADP+SAB batch의 3σ가 four-point 모두에서 31%에서 62%까지 작아졌다는 점이다. 평균적으로는 약 48% 감소로 요약된다. 두 번째 finding은 ACI spec window 0.32 nm 안에 SADP+SAB 3 wafer가 모두 들어왔다는 것이다. SAQP batch는 동시에 단일 spec을 초과했다. 세 번째 finding은 전기 응답 추가 확인으로, Rs는 7% 낮고 Jleak은 47% 낮으며 chain yield는 8 percentage points 우세하다. T1, T2, T3는 후속 단계로, T1은 cut mask 재현성, T2는 M2 layer 분기 검증, T3는 chain yield 정량화로 연결된다. 이 보고서는 시뮬레이션 dummy 데이터로 작성되었음을 footer에서 다시 한번 명시한다.