## Slide 1: 2단 적층 비아 vs 3단 고종횡비 슈퍼비아 (M1→M4)
SP-05 · 패터닝 · 비아 구조 · IITC 2022 (MONTERO ALVAREZ)
기준
2단 적층 비아 (M1→V1→M2→V2→M3→V3→M4)
66.3 Ω
Kelvin 저항
레벨마다 비아·금속 패터닝 반복 → 정렬 오차 누적.
중간 금속층 면적 점유.
저항은 적층 비아 수에 비례해 증가.
참조
제안
3단 슈퍼비아 (M1→M4 직결, 단일 비아)
58 Ω
Kelvin 저항 중간값 (−13%)
>95%
전기적 수율
1000 cyc
−50↔+125 °C, 500 h 저항 불변
PASS
AR 7.7 · 높이 118.5 nm · 하단 CD 15.5 / 상단 CD 22.7 nm · 접착층 0.3 nm ALD TiOₓ · 충진 CVD Ru 70 nm · M1 피치 36 nm

## Slide 2: Kelvin 저항 −13%와 슈퍼비아 치수
SP-05 · Kelvin 저항 · 치수
Chart: Ω
| 2단 적층 비아 | 3단 슈퍼비아
Kelvin R (Ω) | 66.3 | 58
중간값 기준
치수 | 값
종횡비 | 7.7
높이 | 118.5 nm
하단 CD | 15.5 nm
상단 CD | 22.7 nm
접착층 | ALD TiOₓ 0.3 nm
충진 | CVD Ru 70 nm
M1 피치 | 36 nm
전기적 수율 >95%, −50↔+125 °C 1000사이클·500 h 후 저항 거의 불변.
AR 7.7 에칭과 CVD Ru 충진이 새로 떠안는 공정 난이도.

## Slide 3: 에칭 공정 A→D — 하드마스크 침식·언더컷 개선 추세
SP-05 · 에칭 공정 split A–D
에칭 공정 split | TiN 하드마스크 침식 | 언더컷 | 측벽 각도 | 판정
공정 A (챔버 A) | 큼 | 있음 | 완만 | FAIL
공정 B (챔버 B) | 감소 | 감소 | 개선 | 조건부
공정 C | 감소 | 감소 | 개선 | 조건부
공정 D | 최소 | 제거 | 수직 근접 | PASS
A→D 개선은 HAADF-STEM 단면과 top-down CD-SEM 8패널(Fig. 3)로 병렬 비교 — 정량값은 원문 참조.
판정 공정 D 채택 — 수직 측벽·언더컷 제거. 정량값은 원문 Fig. 3 (HAADF-STEM + CD-SEM 8패널) 참조.

## Slide 4: 세 가지 배선 구조를 같은 척도로 놓으면
SP-05 · 판독
① CU 다마신
배리어 때문에 선폭에서 진다
배리어 하한 2–3 nm가 좁은 선의 도전 단면을 잠식. AR ≈ 1.6으로 높이 확장도 CMP가 제한.
② RU SEMI-DAMASCENE
높이로 단면을 번다
배리어 없이 AR 3 → 6으로 선저항 −40%. 대신 정전용량과 자기발열(에어갭 +30%)을 떠안음.
③ 슈퍼비아
경로 자체를 줄인다
M1→M4 직결로 저항(−13%)과 면적을 동시에 벌지만, AR 7.7 에칭·충진 공정 난이도를 새로 짐.
판정 구조 선택은 저항 하나가 아니라 저항·면적·열·공정 난이도의 교환 — 슈퍼비아는 수율 >95%로 공정 난이도를 넘어선 상태.