## Slide 1
BEOL EVAL · FILE 05 / 20
DOC 01 / 05
split · 2-way chemistry
layer · M2 · lot · 8 wafer
Low-k 플라즈마 손상 평가 —
CF4/O2vsC4F8/N2 비교
Metal-2 damascene split — 8 wafer lot · 가스 조합이 CD · 균일도 · 전기 · TDDB 에 미치는 영향 분리 평가
실험 목적
01 · PURPOSE
동일 low-k IMD · 동일 메탈 스택에서
etch 가스를 CF4/O2 와 C4F8/N2 두 갈래로 두고,
M2 CD · 균일도 · 라인/비아 저항 · TDDB 수명 차이를 정량 분리 평가한다.
02 · SPLIT
CF4/O2 · W1–W4
SPLIT A
고 F/O 비 · sidewall damage 가중
C4F8/N2 · W5–W8
SPLIT B
보호막 형성 우세 · 손상 완화
03 · FILM STACK
적층 & 평가 항목
LKD
SiOCH (k≈2.7)
CAP
doped SiOCH
BM
Ta / TaN · Ru liner
MEASUREMENT
OCD (AASI·ASEI) · CD-SEM (AMI·ACI) · 49pt map
라인 RL · 비아 RV · 누설 IL · TDDB
04 · CD TARGETS
AASI TARGET
25.3
nm · trench top
ASEI TARGET
16.3
nm · trench mid
AMI · ACI TARGET
9.0 / 9.1
nm · via / clean
KEY TAKEAWAY
동일 스택에서 두 가스 조합의 CD/전기/신뢰 차이를 8 wafer lot 으로 분리 · Split B 가 CD bias 와 균일도 모두 우세할 것으로 예상
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
01 / 05 · experimental design
Notes: 본 슬라이드는 dummy BEOL 평가 보고서 파일 05의 첫 페이지로, 실험의 목적과 split 정의를 다룹니다. M2 단에서 low-k etch 가스를 CF4/O2 (Split A, W1~W4) 와 C4F8/N2 (Split B, W5~W8) 두 갈래로 두고 동일 IMD/BM/CMP 흐름에서 진행했다고 가정합니다. AASI 트치상단 25.3 nm, ASEI 트치중단 16.3 nm, AMI 비아 9.0 nm, ACI 세정후 9.1 nm 네 가지 CD 메트릭으로 보고합니다. Split B 가 보호막 형성 친화적이라 CD bias 가 작고 균일도가 좋을 것으로 가정하지만, 분 단위 누적 damage 와 후속 ashing 영향은 데이터로 확인되어야 합니다. 모든 수치는 dummy 입니다 — "내부 테스트용 더미(가상) 데이터" 디스클레이머를 매 슬라이드에 일관 표시합니다.

## Slide 2
CROSS-SECTION · CD VARIATION
02 / 05
단면 형태와 wafer 별 CD variation
Cross-SEM · TEM 이미지 — AASI · ASEI · AMI · ACI 4지표 mean / 3σ / Δ vs target
FIG · 01
Cu Dual-Damascene
단면 SEM
출처 · Springer Nature (ref.)
M2 trench + via 계면
sidewall damage 관찰
FIG · 02
BEOL Toolbox
절차 다이어그램
출처 · imec (ref.)
Low-k ILD step 별
분리 평가 항목 표시
CD TABLE · nm
Wafer 별 AASI · ASEI · AMI · ACI
mean /3σ Δ vs target · nm
W#
Split
AASI · t 25.3
ASEI · t 16.3
AMI · v 9.0
ACI · v 9.1
W1
26.4
3σ 1.20 · Δ +1.1
17.6
3σ 0.85 · Δ +1.3
9.6
3σ 0.42 · Δ +0.6
9.7
3σ 0.45 · Δ +0.6
W2
26.1
3σ 1.15 · Δ +0.8
17.4
3σ 0.82 · Δ +1.1
9.5
3σ 0.40 · Δ +0.5
9.5
3σ 0.42 · Δ +0.4
W3
26.7
3σ 1.30 · Δ +1.4
17.9
3σ 0.92 · Δ +1.6
9.8
3σ 0.48 · Δ +0.8
9.8
3σ 0.47 · Δ +0.7
W4
26.3
3σ 1.22 · Δ +1.0
17.5
3σ 0.88 · Δ +1.2
9.6
3σ 0.44 · Δ +0.6
9.7
3σ 0.46 · Δ +0.6
W5
25.4
3σ 0.78 · Δ +0.1
16.4
3σ 0.55 · Δ +0.1
9.05
3σ 0.28 · Δ +0.05
9.15
3σ 0.30 · Δ +0.05
W6
25.5
3σ 0.82 · Δ +0.2
16.5
3σ 0.58 · Δ +0.2
9.10
3σ 0.31 · Δ +0.10
9.20
3σ 0.32 · Δ +0.10
W7
25.3
3σ 0.75 · Δ 0.0
16.3
3σ 0.52 · Δ 0.0
9.00
3σ 0.25 · Δ 0.0
9.10
3σ 0.27 · Δ 0.0
W8
25.6
3σ 0.85 · Δ +0.3
16.6
3σ 0.62 · Δ +0.3
9.15
3σ 0.34 · Δ +0.15
9.25
3σ 0.35 · Δ +0.15
KEY TAKEAWAY
Split A(W1–W4) CD 가 모든 메트릭에서 +0.4 ~ +1.6 nm 양의 bias · Split B(W5–W8) 평균 δ ≤ +0.3 nm · 4지표 모두 Split B 우세
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
02 / 05 · cd & cross-section
Notes: 슬라이드 2는 단면 분석과 CD 변동을 함께 보여주는 페이지입니다. 왼쪽에는 damascene BEOL 단면 SEM과 imec BEOL toolbox 다이어그램 두 장을 출처 표기해 배치했고, 오른쪽에는 8 wafer × 4 metric (AASI, ASEI, AMI, ACI) 카드형 표를 두었습니다. 각 셀은 mean(상단 큼)과 3σ · Δ vs target(하단 작게)을 함께 보여주며, Δ 색은 split 컬러 (A=clay red, B=deep teal) 로 인코딩했습니다. 더미 데이터이지만 Split A (W1–W4, CF4/O2) 는 모든 메트릭에서 양의 bias 와 더 큰 3σ 를 보이고, Split B (W5–W8, C4F8/N2) 는 거의 target 에 붙어 있는 패턴을 의도했습니다. 특히 ASEI 의 Δ (W3 +1.6, W1 +1.3) 가 가장 큰 폭의 bias 를 보이는 점이 A 의 sidewall damage 와 일관됩니다.

## Slide 3
IN-WAFER UNIFORMITY · 49pt
03 / 05
Wafer 내 49점 균일도
대표 wafer 49 site CD deviation · 우측은 split 별 within-wafer 통계 요약
FIG · 03 · MAP
SPLIT A · W1 representative
ASEI · 7×7 Cd bias map
red = +1.6 nm · grey = ±0 · 49 site · unit nm
SPLIT B · W7 representative
ASEI · 7×7 Cd bias map
teal = +0.4 nm · grey-band = ±0 · 49 site · unit nm
UNIFORMITY · NUMERIC
Within-wafer 통계 요약
SPLIT A · W1–W4
mean ASEI
17.6
nm · wafer-avg
within 3σ
1.20
nm · worst site
range
4.1
nm · max-min
|Δ|max
+1.6
nm vs target
SPLIT B · W5–W8
mean ASEI
16.4
nm · wafer-avg
within 3σ
0.55
nm · worst site
range
2.0
nm · max-min
|Δ|max
+0.3
nm vs target
KEY TAKEAWAY
Split A 내 3σ ≤ 1.20 nm · range 4.1 nm · Split B 3σ ≤ 0.55 nm · range 2.0 nm — B가 edge site 까지 일관되게 안정
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
03 / 05 · within-wafer
Notes: 슬라이드 3은 in-wafer 균일도를 다룹니다. 좌측에 49 site (7×7) wafer map 두 장을 두었습니다. 각각 Split A 대표 wafer (W1) 와 Split B 대표 wafer (W7) 의 ASEI bias 를 색 점으로 표현했습니다. 색 코딩은 split 컬러로 일관 — A 는 clay 계열(짙은 갈색 → 밝은 적색)으로 +0.5 ~ +1.6 nm 의 양 편차, B 는 teal + 회색 톤으로 거의 ±0.2 nm 범위에 머무는 패턴을 의도했습니다 (dummy). 우측에는 split 별 within-wafer 통계 카드 두 장 (mean ASEI / within 3σ / range / |Δ|max) 을 배치했습니다. Split A 의 worst within-3σ 1.20 nm, range 4.1 nm 대비 Split B 는 0.55 / 2.0 nm 로 about 2배 정도 균일도가 더 좋다는 더미 결론을 도출할 수 있도록 설계했습니다. 실제 데이터 검증 시 가장자리 site (edge) 가 center 대비 큰 편차를 보이는 패턴을 보고 싶었다면 A 맵에서 위쪽 row 가 더 진하게 가도록 의도했습니다.

## Slide 4
ELECTRICAL CHARACTERISTICS · M2
04 / 05
전기 특성 — 라인 / 비아 / 캐패시턴스 / 누설
8 wafer lot · 4개 카테고리 — 좌 라인/시트 · 우 비아/누설/C
CHART · 01
라인 / 시트 저항
W#
Split
RL · mΩ/μm
Rs · mΩ/sq
Δ RL vs A-mean
W1
1420
320
+1.4%
W2
1390
318
−0.7%
W3
1450
326
+3.6%
W4
1410
322
+0.7%
W5
1280
298
−9.3%
W6
1300
302
−7.9%
W7
1260
295
−10.7%
W8
1320
305
−6.4%
CHART · 02 / 03
비아 / 캐패시턴스 / 누설
W#
Split
RV · Ω/via
CIL · aF/μm²
IL · pA/μm @1V
W1
4.5
90
0.85
W2
4.4
92
0.92
W3
4.6
95
1.05
W4
4.5
91
0.88
W5
4.0
82
0.45
W6
4.1
84
0.50
W7
3.9
80
0.40
W8
4.2
86
0.55
KEY TAKEAWAY
Split A 의 RL 평균 1418 mΩ/μm · IL 0.93 pA/μm · Split B 는 1290 mΩ/μm · 0.48 pA/μm — 라인 저항 −9 %, 누설 −48 % 차이 (dummy)
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
04 / 05 · electrical
Notes: 슬라이드 4는 전기 특성 결과를 두 개의 8-row 표로 정리한 페이지입니다. 좌측은 라인/시트 저항 — M2 line resistance 와 sheet resistance, 그리고 split A 평균치 대비 Δ R_L 을 표시했습니다. 우측은 비아 저항 R_V, inter-layer capacitance C_IL, leakage I_L (1V 바이어스 pA/μm) — 모두 더미 수치입니다. 의도한 패턴 — Split A 의 R_L 은 평균 1418 mΩ/μm 로 약 +1.4 ~ +3.6 % 높은 편이고 (line CD 가 +bias 로 약간 넓어진 데 따른 Cu volume 효과 + sidewall damage 영향), Split B 는 1290 mΩ/μm 근처로 약 −7 ~ −10 % 낮아 저항이 개선됩니다. 누설은 더 큰 폭으로 갈리며 A 평균 0.93 pA/μm, B 평균 0.48 pA/μm 로 Split B 가 약 48 % 낮습니다 — low-k damage 가 leakage 에 큰 영향을 준다는 가설과 일관되게 의도했습니다. 실측에서는 같은 라인 폭이라도 B 가 R_L 낮고 누설 적게 — 실 디바이스 동일 기준 비교로 plot 가능성을 명시합니다.

## Slide 5
TDDB · WEIBULL SUMMARY
05 / 05
TDDB Weibull · β / η / T63 / T1%
field-accelerated life · 2.5 MV/cm · use cond. projected (years) — 더미 데이터 기준
FIG · 04
BEOL TDDB
Reference
출처 · Semantic Scholar (ref.)
Cu/Low-k time-to-
breakdown 모델
SPLIT A · AVG
β 1.43
shape · η 5.40 yr
T63
5.4 yr
avg T1% 1.3 yr
CHART · WEIBULL PER WAFER
Wafer 별 TDDB Weibull
W#
Split
β · shape
η · T63 / yr
T1% · yr
rank
W1
1.45
5.4
1.3
η rank 7 · β low
W2
1.51
5.7
1.6
η rank 5
W3
1.32
5.0
0.9
η rank 8 · worst β
W4
1.42
5.5
1.4
η rank 6
W5
1.78
8.2
3.6
η rank 3
W6
1.74
8.0
3.3
η rank 4
W7
1.85
8.6
4.0
η rank 1 · best
W8
1.71
7.8
3.1
η rank 2
KEY TAKEAWAY
Split B 평균 T63 8.15 yr · T1% 3.5 yr · β 1.77 — Split A (5.40 / 1.30 / 1.43) 대비 η +51 % · 더미 데이터로 신뢰 우세 입증
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
05 / 05 · tddb
Notes: 마지막 슬라이드 5는 TDDB Weibull 결과입니다. 좌측에는 TDDB reference 이미지 한 장과 Split A 평균 요약 카드를 두었고, 우측에는 8 wafer 별 β / η / T_63 / T_1% 표를 배치했습니다. 더미 수치이지만 Split A (W1~W4) 의 η 는 5.0 ~ 5.7 yr 범위 (avg 5.40) 로 의도했고 β 도 1.32 ~ 1.51 로 낮은 편을 주었습니다. Split B (W5~W8) 는 η 7.8 ~ 8.6 yr (avg 8.15), β 1.71 ~ 1.85 로 더 가파른 Weibull 분포, 더 긴 수명을 의도했습니다. Split B 의 T_1% 도 3.1 ~ 4.0 yr 로 A 의 0.9 ~ 1.6 yr 대비 평균 2.7 배 길어, tail failure 도 개선되었음을 의도했습니다. 본 dummy 데이터에서 C4F8/N2 split 이 β 와 η 모두 우세한 패턴을 보이지만, 실제 split 의존성은 후속 post-etch treatment 나 ash/clean 단계와의 상호작용까지 봐야 확정 가능함을 노트로 명시합니다.