## Slide 1: DFT → BTE → FEM 모듈러 결합과 실측 보정
SP-08c · 열 모델링 · ECTC 2024 / TCPMT 2025 (CHANG)
01
DFT (원자)
→
02
BTE (nm–µm)
→
03
FEM (전체 스택)
→
04
3ω 유전체 k 추출
→
05
자기발열 측정 보정
계층 | 스케일 | 역할
DFT | 원자 | 크기의존 금속 열물성
BTE | nm–µm | 포논 수송, 경계 산란
FEM | 전체 스택 | 12층·18 nm 피치 A10 코어
3ω | 박막 | 유전체 열전도도 추출
자기발열 측정 | BEOL | 3D FEM 보정
왜 바꾸는가
벌크 물성값을 쓰는 기존 FEM은 노드가 미세화될수록 BEOL 열저항을 점점 더 과소평가.
검증 대상: A10 고밀도 코어 12층, 18 nm 피치 스택. 입력: 금속선 밀도·비아 밀도·유전체 k·크기의존 금속 열물성.
BTE–FEM 모듈러 결합 (ECTC 2024 / TCPMT 2025).

## Slide 2: 벌크 물성 FEM이 틀리는 이유와 남은 공백
SP-08c · 열 모델링 · 한계
문제
미세화될수록 과소평가
벌크 물성값을 쓰는 기존 FEM은 노드가 미세화될수록 BEOL 열저항을 점점 더 과소평가.
직렬 열저항은 가장 나쁜 고리가 결정 — 비아층(열저항 86%)의 유전체 k가 전체를 좌우.
입력
모델 입력 변수
검증 대상: A10 고밀도 코어 12층, 18 nm 피치 스택. 입력: 금속선 밀도·비아 밀도·유전체 k·크기의존 금속 열물성.
공백
비공개 항목
FEOL→BEOL 열결합 기여도 % (Lofrano ITherm 2022 전문 비공개).
1차원 모델이 전류 확산을 무시할 때의 오차 % — 'significant'만 기술 (JJAP 2023).

## Slide 3: 열 평가 재현에 필요한 미확보 데이터
SP-08c · 데이터 공백
미확보 항목 | 현황 | 확보 경로
에어갭 치수 (폭·높이) | 미공개 — RC·자기발열 재현 불가 | 원문 저자 문의
FEOL→BEOL 열결합 기여도 % | Lofrano ITherm 2022 전문 비공개 | IEEE Xplore 구독
12층·18 nm 스택 층별 열전도도 | 제3자 실측치로 대체 | ECTC 2024 accepted manuscript (Lirias)
1차원 열모델 오차 % | 'significant'만 기술 (JJAP 2023) | 원문 보충자료
판정 에어갭 치수와 층별 k 없이는 RC 개선·자기발열 악화 모두 재현 불가 — 원문 저자 문의가 선행.