## Slide 1
종합 · 불량 도미노
불량별 1차·2차 효과와 최종 영향
결함 | 1차 효과 | 2차 효과 | 최종 영향
하드마스크 침식·펀치스루 | Low-k 플라즈마 손상 | CD 확장·브릿지 | Metal Short, 누설
비아 챔퍼 무너짐 | PVD 오버행 | 핀치오프 → Cu Void | Open, TDDB 파멸적 단축
overCMP | Preston 압력 집중 → Dishing/Erosion | 단면적↓ → J↑ → 줄 발열 | EM 기하급수 가속
unCMP | 잔류물 미세 브릿지 | WAT 즉각 불량 | CMP 창 협소화
고온 저장 후 CU 배선 산화물·VOID SEM — 유사 결함 참고, CC BY MICROMACHINES 2026
식각
하드마스크 침식·펀치스루 → 플라즈마 손상 → Metal Short.
챔퍼 무너짐 → 오버행 → Void·배리어 단절.
연마
overCMP → Dishing/Erosion → 단면적↓ → J↑·줄 발열 → EM 가속.
unCMP → 잔류 브릿지 → WAT 불량.
대응
HMDS·ALD Ru/Co·에어갭으로 수명 연장, 1.5 nm 이후 Semi-DD + BSPDN.

## Slide 2
종합 · CMP 공정 창
unCMP와 overCMP 사이의 좁은 공정 창
축 | unCMP 쪽 | overCMP 쪽 | 제어 수단
연마량 | 부족 → 잔류·단락 | 과다 → Dishing·저항↑ | Down-force, 시간, 다단계
슬러리 | BTA 과다 → 둔화층 미관통 | 산화제 과다 → Cu 과제거 | BTA·산화제 농도
레이아웃 | 밀도 낮음 → 잔류 | 밀도 불균일 → Erosion | Dummy Fill 최적화
+10%
저항 Failure 기준
pA → 수십 Ω
unCMP 선간 전류
10–20%
수 nm Dishing 저항 상승
연마를 줄이면 잔류 브릿지, 늘리면 Dishing — 더미 필 최적화와 함께 극히 좁은 마진에서 통제.