## Slide 1: 14층 BEOL 스택 열저항 — 86%가 비아층
SP-08 · 열 · 열저항 분해 · ECTC 2024
Chart: 
| 비아층 | 선 층
열저항 비중 | 86 | 14
비아층의 97% 이상이 유전체
86%
비아층 열저항 비중
3 %~35%
비아층 금속 부피비
선 층 금속 부피비 17–35%, 비아층 3% 내외–최대 35% → 비아층이 사실상 유전체 층.
비아 배치: stacked > staggered(연결된 엇갈림) > isolated 순으로 유리.
배선 금속 Cu → Ru/Mo 교체는 열 방출에 거의 영향 없음.
판정 열 설계 변수는 금속이 아니라 비아 배치와 유전체.

## Slide 2: 유전체 열전도도 — OSG3.0은 사실상 단열재
SP-08 · 열 · 유전체 열전도도
Chart: W/m·K
| OSG3.0 | 등가 BEOL 스택 | SiO₂
W/m·K | 0.3 | 0.65 | 1.15
K < 1 W/M·K에서 BEOL 온도 급상승 (IMEC)
변수 | 조건 | 결과 | 판정
층간 유전체 | SiO₂ 1.15 vs OSG3.0 0.3 W/m·K | k < 1 W/m·K에서 BEOL 온도 급상승 | 조건부
비아 배치 | stacked / staggered / isolated | 열저항 86%가 비아층 → stacked > staggered > isolated | PASS
배선 금속 | Cu → Ru / Mo | 열 방출 거의 무변화 (직렬 열저항은 최악 고리가 결정) | 참조
등가 열전도도 (실측) | M1–M4 / M1–M6 / V4–M6 | 0.65 ± 0.066 / 0.64 / 0.67 ± 0.087 W/m·K | 참조

## Slide 3: 실제 스택 등가 열전도도 — 0.64–0.67 W/m·K
SP-08 · 열 · 실측 등가 열전도도 · ARXIV 2508.07740
Chart: W/m·K
| M1–M4 | M1–M6 | V4–M6
W/m·K | 0.65 | 0.64 | 0.67
M1–M4 ±0.066 · V4–M6 ±0.087 (광학 열반사 측정)
제3자 측정치로 규모감 확보
imec 12층·18 nm 피치 스택의 층별 k 표는 미공개 — ECTC 2024 accepted manuscript(Lirias)로 보완 필요.
등가 k 0.65는 SiO₂ 1.15와 OSG3.0 0.3의 중간 — 스택 평균이 아니라 최악 고리(비아층)가 결정.
로직셀 전력밀도 ~10 W/mm² 수준에서 ΔT 민감도 큼.

## Slide 4: 열 평가 핵심 수치 네 개
SP-08 · 열 · 핵심 수치
86%
열저항 중 비아층 비중
10 W/mm²
로직셀 전력밀도 (= 1000 W/cm²)
+30%
에어갭 자기발열 (A14)
0.3
OSG3.0 W/m·K
에어갭은 정전용량을 줄이지만 A14 노드에서 금속선 자기발열 +30%.
열은 EM·TDDB 수명을 직격 — 전기적 최적해가 열적으로는 최악인 닫힌 고리.

## Slide 5: 열 경로 split 종합 — 유전체·비아 배치·에어갭·BSPDN
SP-08 · 열 · 종합 판정표
변수 | 조건 | 결과 | 판정
층간 유전체 | SiO₂ 1.15 vs OSG3.0 0.3 W/m·K | k < 1 W/m·K에서 BEOL 온도 급상승 | 조건부
비아 배치 | stacked / staggered / isolated | 열저항 86%가 비아층 → stacked > staggered > isolated | PASS
배선 금속 | Cu → Ru / Mo | 열 방출 거의 무변화 (직렬 열저항은 최악 고리가 결정) | 참조
에어갭 | A14 노드, 상부 금속 | 금속선 자기발열 +30% | 조건부
BSPDN | 균일 전력 가정 | 전면 PDN 대비 우위 | PASS
BSPDN | 비균일 전력 (5 µm 해상도) | 최고온도가 전면 PDN보다 일관되게 높음 | FAIL
등가 열전도도 (실측) | M1–M4 / M1–M6 / V4–M6 | 0.65 ± 0.066 / 0.64 / 0.67 ± 0.087 W/m·K | 참조