## Slide 1
REPORT 05 / 15 · BEOL EVAL DUMMY
실험 목적 및 평가 조건
300mm dummy wafer 3매에 대해 SAUP와 r-SAUP 두 공정 split으로 V1/M2 BEOL 패터닝을 진행, 동일 target CD에 대한 형성 정밀도와 균일도를 비교 평가한다.
평가 목적 · EVAL PURPOSE
Sub-30 nm pitch에서의 형성 정밀도 확보
SAB+TiN 더미 메탈 구조와 self-aligned spacer를 통합해 Mx layer에서 30 nm 이하 피치의 라인 정렬성을 확보한다.
톤 역전(r-SAUP)으로 pitch walk 완화
Spacer가 아닌 dielectric 공간으로 톤을 뒤집어 mandrel/non-mandrel 폭 불균형을 보정, 후공정 비아 정렬 마진을 회복한다.
Split 간 정량 비교 및 데이터 정합성 확보
동일 lot/스플릿의 dummy wafer 3매에 대해 CD·uniformity·전기 특성을 정량 비교, 동일 target에 대한 SAUP 대비 r-SAUP 분포를 정량화한다.
평가 조건 · EVAL CONDITIONS
Lot / wafer
300 mm dummy × 3매 (W01 / W02 / W03)
대상 레이어
V1
/
M2
공정 split
SAUP
vs
r-SAUP
Target CD (4 metric)
AASI
23.1 nm
ASEI
16.3 nm
AMI
9.7 nm
ACI
9.1 nm
Metrology: CD-SEM (Hitachi), in-line OCD (KLA), TEM FEI Talos · 패터닝 장비: EUV + SADP/SAB 모듈식 트랙
KEY TAKEAWAY
3매 wafer를 SAUP / r-SAUP로 동일하게 split 진행, 4개 target CD에 대해 12개 측정 메트릭으로 dummy 데이터를 생성·비교한다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
SLIDE / PURPOSE & CONDITIONS
Notes: 이 슬라이드는 dummy 보고서의 첫 페이지로, 실험의 목적과 평가 조건을 명세한다. 좌측에는 평가 목적 3개 — sub-30nm 피치 정밀도 확보, 톤 역전으로 pitch walk 완화, split 간 정량 비교 — 가 stack 형태로 정리되어 있고 우측 panel에는 lot/wafer, 대상 레이어 V1/M2, 공정 split, 그리고 4개의 target CD 23.1/16.3/9.7/9.1 nm이 명시되어 있다. 발표 시에는 톤 역전 도입의 동기와 SAUP 대비 r-SAUP의 차별점을 2분 이내로 짧게 짚고, 후속 슬라이드에서 어떤 메트릭이 어떻게 따라붙는지 미리 한 줄 예고하면 좋다. 모든 수치는 dummy지만 보고서 흐름을 그릴 수 있을 만큼 의미적으로 정렬해 두었다.

## Slide 2
PROCESS SPLIT · 02
톤 역전 유무에 따라 spacer가 되거나 dielectric이 되는 두 패터닝 split
SAUP
SPACER-IS-METAL · SIM
COOL TONE
기작 · MECHANISM
미세 라인 위에 TiN 하드마스크를 형성하고, 컷 영역에 더미 메탈 트렌치를 미리 채운 뒤, spacer를 증착해 라인 자체가 metal 배선으로 남도록(Spacer-is-Metal) 식각한다.
특징 · CHARACTERISTICS
▸
얇은 spacer가 곧 CD를 결정 → 라인 폭 균일도 우수
▸
Mandrel/Non-mandrel 공간 폭이 공정 변동에 따라 흔들림
▸
피치 워크(pitch walk)가 비아 정렬 마진을 잠식
CROSS-TONE ▶ METAL
spacer = metal line
r-SAUP
SPACER-IS-DIELECTRIC · SID (TONE-INVERTED)
INVERTED TONE
기작 · MECHANISM
Spacer를 다른 하드마스크로 채우고 CMP로 평탄화한 뒤 spacer만 선택적으로 제거해, spacer가 빠진 얇은 슬릿이 곧 트렌치가 되는 톤 역전(Spacer-is-Dielectric) 공정으로 진행한다.
특징 · CHARACTERISTICS
▸
제거된 spacer 슬릿이 곧 트렌치 → metal space에서 CD 정의
▸
Mandrel 폭 vs 비-mandrel 폭 균형을 수학적으로 회복
▸
저항 분산 최소화가 필요한 특정 BEOL layer에서 수율 안정성 확보
INVERSION ▶ TRENCH
slit space = trench
KEY TAKEAWAY
r-SAUP는 톤 역전으로 SID 구조를 채택해 mandrel/비-mandrel 폭 균형을 회복하고, 후공정 비아 정렬 마진을 위협하던 pitch walk 현상을 완화하는 방향으로 설계되었다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
SLIDE / PROCESS SPLIT
Notes: SAUP와 r-SAUP 두 패터닝 split을 좌우 한 장씩 카드로 펼쳐 비교한다. 좌측 SAUP 카드는 Spacer-is-Metal 계열로 정의, 우측 r-SAUP 카드는 톤 역전된 Spacer-is-Dielectric이다. 카드의 우상단에는 색이 다른 작은 schematic 박스(simulator) — SAUP는 spacer가 곧 배선, r-SAUP는 슬릿이 곧 트렌치 — 를 두어 좌우 카드의 tone 차이를 한 눈에 보여주게 했다. 발표 시 핵심은 "선이 되느냐 빈틈이 되느냐가 뒤집혔다"는 한 줄과, 그 결과로 pitch walk가 어디서 완화되는지 1분 정도 짚는 정도면 충분하다. 우측에는 4~5줄짜리 feature 설명이 있지만 짧게 핵심만 읽고 listener에게 다음 슬라이드의 표를 가리키며 마무리하면 좋다.

## Slide 3
CD VARIATION · 03
CD variation · 4 metric × 3 wafer
AASI·ASEI·AMI·ACI 4개 측정 단계에 대해 wafer별 mean / 3σ / Range / Δ vs target을 SAUP·r-SAUP 두 split 모두 기록한다.
PROCESS SPLIT A
SAUP · Spacer-is-Metal
W01 · W02 · W03
Wafer
metric · target
mean
(nm)
3σ (nm)
Range
(nm)
Δ vs target
(nm)
W01
AASI
23.1
·
ASEI
16.3
23.45 / 16.62
0.82 / 0.54
2.7 / 1.8
+0.35
+0.32
AMI
9.7
·
ACI
9.1
9.94 / 9.36
0.42 / 0.39
1.4 / 1.3
+0.24
+0.26
W02
AASI
23.1
·
ASEI
16.3
22.97 / 16.25
0.71 / 0.48
2.3 / 1.6
−0.13
−0.05
AMI
9.7
·
ACI
9.1
9.58 / 9.02
0.31 / 0.27
1.1 / 0.9
−0.12
−0.08
W03
AASI
23.1
·
ASEI
16.3
23.18 / 16.38
0.66 / 0.41
2.1 / 1.4
+0.08
+0.08
AMI
9.7
·
ACI
9.1
9.72 / 9.18
0.28 / 0.22
0.9 / 0.7
+0.02
+0.08
PROCESS SPLIT B
r-SAUP · Spacer-is-Dielectric
r-W01 · r-W02 · r-W03
Wafer
metric · target
mean
(nm)
3σ (nm)
Range
(nm)
Δ vs target
(nm)
r-W01
AASI
23.1
·
ASEI
16.3
23.21 / 16.34
0.61 / 0.38
2.0 / 1.3
+0.11
+0.04
AMI
9.7
·
ACI
9.1
9.74 / 9.16
0.30 / 0.24
1.0 / 0.8
+0.04
+0.06
r-W02
AASI
23.1
·
ASEI
16.3
23.05 / 16.27
0.55 / 0.36
1.8 / 1.2
−0.05
−0.03
AMI
9.7
·
ACI
9.1
9.66 / 9.07
0.22 / 0.18
0.7 / 0.6
−0.04
−0.03
r-W03
AASI
23.1
·
ASEI
16.3
23.12 / 16.31
0.50 / 0.34
1.6 / 1.1
+0.02
+0.01
AMI
9.7
·
ACI
9.1
9.71 / 9.12
0.20 / 0.15
0.6 / 0.5
+0.01
+0.02
KEY TAKEAWAY
r-SAUP는 M2 단계(AMI·ACI)에서 3σ 평균 0.18–0.30 nm 권역으로 SAUP 대비 약 30% 줄어들며, 모든 wafer의 Δ vs target이 ±0.10 nm 이내로 수렴한다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
SLIDE / CD VARIATION
Notes: 좌측 SAUP와 우측 r-SAUP 두 표는 동일한 메트릭 — AASI 23.1, ASEI 16.3, AMI 9.7, ACI 9.1 nm — 을 3매 wafer에 대해 mean / 3-시그마 / Range / Δ vs target로 정리한다. 한 wafer당 두 줄로 압축해 표 가독성을 높였고, Δ 컬럼은 절대값에 따라 색을 다르게 — 0.30 nm 초과면 주황-적색, ±0.10 nm 이내면 녹색 — 칠해 시각적 한눈비교가 가능하게 했다. 발표 시에는 "측정 단계가 AASI에서 ACI로 갈수록 분산이 줄어드는 추세" 그리고 "split B의 AMI/ACI가 모든 wafer에서 ±0.10 nm 이내로 들어오는 점" 두 가지만 짚으면 충분하다. SAUP W01의 AASI+0.35 nm처럼 target을 살짝 벗어나는 셀은 일부러 색 차이를 두었다.

## Slide 4
SEM · TEM OBSERVATION · 04
단면 라인/스페이스 어레이 관찰
단면 사진 1매(SAUP split)와 top-view die-shot 1매(r-SAUP split)로 라인 형성 형상·결함 분포를 시각 비교한다 — 두 사진 모두 본문에 직접 삽입, 각 1줄 출처 명시.
L / 단면 · CROSS-SECTION ARRAY
SAUP split · 4 pitch densities
dense → less dense
피치 density 변화에 따른 라인 형성 비교
EUV 단일 exposure 한도 내에서 4가지 line/space pitch density를 한 strip에 보여주며, dense 영역으로 갈수록 라인 폭이 미세하게 비대칭으로 좁아지는 것이 시각적으로 드러난다.
출처 · © imec, "Imec pushes the limits of EUV lithography single exposure for logic N5 metal layers" press release
R / Top-view · PLANAR DIE-SHOT
r-SAUP split reference
Intel 14nm vs AMD 7nm
Top-view 라인 주기성과 결함 분포
실리콘 다이의 plan-view에서 metal layer 라인/트렌치의 주기성과 결함(cell broken, line open) 분포가 비교되며, 더 dense한 split 영역일수록 결함 셀 수가 감소한다.
출처 · Reddit r/Amd, "A Comparison of AMD (TSMC) 7nm Under an electron microscope"
KEY TAKEAWAY
두 사진 모두 라인 형성 결함 없이 정상 박힘 — 단면 strip에서 dense 영역의 미세 비대칭과 top-view die-shot에서 cell broken 부재가 정량 데이터(r-SAUP 3σ ~ 0.20 nm)와 정합한다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
SLIDE / SEM · TEM
Notes: 좌측 카드(L)에는 imec가 공개한 단면 라인/스페이스 어레이 사진이 들어가 있다 — 4-panel 한 strip으로 다양한 pitch density가 함께 보인다. 우측 카드(R)에는 AMD TSMC 7nm과 Intel 14nm을 비교한 top-view 전자현미경 die-shot 사진을 그대로 인용했다. 두 카드 모두 출처는 사진 아래 1줄로만 표시하며 별도 reference 슬라이드는 두지 않는다. 발표 시에는 "단면에서는 dense 영역으로 갈수록 라인 폭 비대칭이 보이지만, top-view에서는 cell broken이 거의 없다"는 시각 비교를 짚고, 이는 다음 슬라이드 정량 3-시그마 차이로 자연스럽게 연결된다는 점을 한 줄 언급하면 좋다. 슬라이드는 설명 가능한 dummy 보고용이며, 두 사진 모두 web search로 찾은 실제 전자현미경 사진이다.

## Slide 5
UNIFORMITY · 05
Wafer 내 균일도 · 25-point map
r-SAUP split의 in-wafer 균일도와 25개 sample 위치 분포로 공간적 불균일 패턴을 정량화한다.
좌측 · TABLE
r-SAUP split · wafer별 AMI/ACI 통계
wafer당 25 sample, in-line CD-SEM 반복 측정
Wafer
AMI mean
(nm)
3σ
Range
ACI mean
(nm)
3σ
Range
r-W01
9.74
0.30
1.0
9.16
0.24
0.8
r-W02
9.66
0.22
0.7
9.07
0.18
0.6
r-W03
9.71
0.20
0.6
9.12
0.15
0.5
3 wafer 평균 · SUMMARY
AMI 평균 (3-wafer avg)
9.70 nm
target 9.7 · Δ +0.00
AMI 3σ 평균
0.24 nm
SAUP 대비 −28%
Within ±0.10 nm
71 / 75
3 wafer × 25 pt
우측 · 25-POINT MAP
r-W02 · AMI Δ vs 9.7 nm
dummy wafer · 25 sample
Δ vs target
≤ −0.20 nm
−0.10 ~ −0.20
±0.10 이내
+0.10 ~ +0.20
KEY TAKEAWAY
25점 중 21점이 ±0.10 nm 내녹색으로 나오며, 우측 외곽 2점에서 max −0.28 nm까지 벗어나지만 spec window 내 — wafer edge에 비대칭이 약하게 남아있다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
SLIDE / UNIFORMITY MAP
Notes: 좌측에 3 wafer에 대한 통계 표, 우측에 r-W02 대표 wafer의 25-point map을 배치했다. 표 헤더는 AMI mean / 3σ / Range와 ACI mean / 3σ / Range로 분리했고 표 아래 summary 카드에서 3-wafer 평균·SAUP 대비 비교·within-spec 카운트를 정리했다. 우측 map은 5x5 점으로 구성되며 색은 Δ vs target 4단계 — cool blue, good green, light orange, warm red — 로 구분해 legend와 짝을 이룬다. 발표 시에는 "중심부는 거의 균질하지만 가장자리 우측·외곽 한 점에서만 벗어남"을 짚고, 우상단 1점과 우하단 1점 두 곳이 spec window는 넘지 않지만 가장 큰 폭으로 벗어난 cell임을 보여주면 후속 평가의 시작점이 될 수 있다.

## Slide 6
ELECTRICAL · 06
전기 특성 평가 · Electrical Characteristics
배선/접촉 저항과 유전체 신뢰성 메트릭을 SAUP·r-SAUP 양 split에 대해 wafer 단위로 분리 기록한다.
CARD 1
배선 / 접촉 저항
Wire / contact resistance
Process
Wafer
Rs mean
Ω/sq
Rs 3σ
%
Rc mean
Ω/via
Rm 3σ
%
SAUP
W01
0.92
4.8
6.3
6.4
W02
0.88
5.2
6.1
6.9
W03
0.91
4.5
5.8
6.1
r-SAUP
r-W01
0.86
3.4
5.7
5.1
r-W02
0.83
3.1
5.4
4.7
r-W03
0.85
2.9
5.5
4.9
CARD 2
유전체 / 누설 / BD
Dielectric reliability
Process
Wafer
Vbd
V
Jg @1V
nA/cm²
Leakage
fA/via
Chain yield
%
SAUP
W01
8.4
6.2
31
96.2
W02
8.1
7.4
38
94.8
W03
8.6
5.8
28
96.9
r-SAUP
r-W01
9.1
4.1
22
98.1
r-W02
9.3
3.8
19
98.5
r-W03
9.0
4.4
24
97.9
KEY TAKEAWAY
r-SAUP split 평균 Rs 3σ 3.1%·Chain yield 98.2%로 SAUP 대비 1.4%p 향상, 누설·Vbd 모두 톤 역전 이후 더 안정적 — 다만 본 데이터는 dummy임에 유의.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
SLIDE / ELECTRICAL
Notes: 좌측 카드(CARD 1)는 SAUP 3 wafer + r-SAUP 3 wafer의 배선/접촉 저항 — Rs mean (Ω/sq), Rs 3σ(%), Rc mean (Ω/via), Rm 3σ(%) — 를 보여준다. 우측 카드(CARD 2)는 유전체·BD·누설·수율 항목 — Vbd, Jg @1V (×10⁻⁹), leakage (fA/via), chain yield (%) — 을 6 wafer에 대해 동일하게 정리한다. 일부 셀에 색상을 살짝 다르게 두어 양 split 차이가 한눈에 드러나게 했고, 발표 시에는 "r-SAUP 6개의 카드 모두에서 Rs 3σ가 3%대, chain yield가 98% 부근으로 batch 그렇지 않은 경우보다 안정"이라는 한 줄과 "이는 dummy 데이터지만 정량 비교의 골격은 잡혔다"는 point로 닫는다.