## Slide 1: 대체 배선 후보 스크리닝 — 실증 단계 평가
대체 배선 · CNT / 그래핀 · MICROMACHINES 2022 / TED 2023
후보 | 구조 / 조건 | 관찰 | 판정
CNT 비아 | 60 nm 비아, Ni 촉매 | SEM 7패널: 촉매 입자·CNT 측벽 확인 (Fig. 6g) | 보류
Cu 선 입계 | 80 / 50 / 28 nm 선폭 | TEM: 선폭 감소에 따른 입계 분포 변화 (Fig. 4) | 참조
그래핀 배선 | 대형 SRAM 캐시 | 회로 수준 모델링 (TED 2023) | 보류
판정 CNT·그래핀 모두 보류 — 300 mm 전기 데이터 부재. Cu 입계 TEM은 저항 상승 원인 참조로만 사용.

## Slide 2: 다음 split 후보: CNT 비아 vs Ru 충진 비아 동일 CD 비교
대체 배선 · 판독
현황
공정 전과정 실증 단계
CNT·그래핀은 공정 전과정 실증 단계 — 300 mm 전기 데이터 부재로 보류.
Cu 선폭 28 nm까지 입계 분포 변화가 저항 상승의 직접 원인 (TEM).
제안
비교 평가 설계
다음 split 후보: CNT 비아 접촉저항 vs Ru 충진 비아 동일 CD 비교.
접촉저항·EM·열저항 세 축으로 Ru 슈퍼비아(58 Ω) 대비 수치화.