## Slide 1: 노드별 최소 금속 피치 — 2 nm 23 nm에서 3A 12 nm까지
로드맵 · imec 최소 금속 피치 · 노드별
Chart: nm
| 2 nm | 14A | 10A (CFET) | 7A | 5A | 3A
최소 금속 피치 (nm) | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12
배리어 하한 2–3 nm가 선폭을 먹는다
피치가 12 nm까지 내려가면 양측 배리어만으로 도전 단면적이 거의 소진.
배리어는 기능을 잃지 않고는 2–3 nm 미만으로 줄일 수 없음.
따라서 무배리어 금속(Ru, Mo, Al계 금속간화합물) 탐색이 로드맵의 전제.
판정 Cu 듀얼 다마신은 14A 이하에서 구조적으로 FAIL — 10A(CFET) 18 nm 피치가 전환점.

## Slide 2: 노드별 Cu 잔여 선폭 추정과 판정
로드맵 · 배리어 잔여 선폭 산술
노드 | 최소 금속 피치 | 배리어 2.5 nm 가정 시 Cu 선폭 잔여 | 판정 (Cu DD)
2 nm | 23 nm | ~6.5 nm | 조건부
14A | 20 nm | ~5 nm | 조건부
10A (CFET) | 18 nm | ~4 nm | FAIL
7A | 16 nm | ~3 nm | FAIL
5A | 14 nm | ~2 nm | FAIL
3A | 12 nm | ~1 nm | FAIL
잔여 선폭은 선폭 = 피치/2, 양측 배리어 2.5 nm 가정의 산술값(설명용). 원문 결론: 12 nm 피치에서 배리어가 도전 단면적을 거의 다 잠식.

## Slide 3: ρ₀·λ — 작을수록 좁은 선에서 유리
로드맵 · 선택 지표
6.8×10⁻¹⁶
Cu, ρ₀·λ (Ω·m²), λ = 40.7 nm
0.6×10⁻¹⁶
β-Ti₄InN₃ — Cu의 1/11
69 / 170
MAX 안정상 중 Cu 대비 우위
24
Ru보다도 낮은 ρ₀·λ
Cu의 약점은 ρ₀ 1.68 µΩ·cm이 아니라 λ 40.7 nm — 선폭 < λ에서 표면·입계 산란이 지배하고 저항률이 치수에 반비례해 치솟음.
비등방성 금속은 스칼라 ρ₀λ로 줄이면 순위가 틀림 → 300 K 수송 텐서 (입방정 1개 ~ 삼사정 9개 성분). Ru 전 방향, V₂AlC 면내, MoPt x·y 방향에서 Cu 능가 여지.

## Slide 4: 다마신을 버리고 금속을 직접 깎는다 — semi-damascene
로드맵 · 집적 방식 전환
방식
도랑을 파고 금속을 채우는 대신 금속을 먼저 깔고 직접 에칭. 배리어 불필요, CMP가 제한하던 종횡비 상승 가능.
Cu 다마신 선 AR ≈ 1.6 → semi-damascene 1세대 AR 2 → 2세대 3 → 이후 4·5·6의 5세대 로드맵.
실증 수치
18 nm 피치 2소재 FSAV 모듈 (VLSI 2022): 선폭 9 nm, 비아저항 40–60 Ω, BD > 9 MV/cm.
AR 6 Ru 선은 AR 3 대비 선저항 약 40% 저감 (IITC 2022). 16 nm 피치 Ru 선 평균 656 Ω/µm (IITC 2025).
판정 로드맵은 '어떤 금속'이 아니라 '어떤 조건에서 어떤 금속'으로 바뀌었다 — Ru는 단면 268 nm² 미만에서만 Cu를 이긴다.