## Slide 1
BEOL · ULK IMD SPLIT EVAL · M2 LAYER · FILE 03 / 20
SiCOH IMD ULK Split,
통합 평가 실험 개요
M2 메탈층에서 k=2.55 / 2.75 / 3.0 SiCOH IMD의 damascene 통합 거동을 CD 정밀도·면내 균일도· 전기 저항·단면 morphology·EM 다섯 축으로 비교 평가한다. 동일 RSBM(PVD Ta/TaN + Cu seed + ECD Cu) 기준선 위에서 IMD 변화가 후속 메탈·유전체 통합에 주는 영향을 정량화한다.
EVAL AXES · 5
01
CD 정밀도
AASI · ASEI · AMI · ACI
02
면내 균일도
13-point wafer map
03
전기 저항
line R · via R·RC
04
단면 morphology
SEM · TEM · EDS
05
EM MTTF
package-level stress
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터 · 01 / 11
Notes: 이 슬라이드는 본 평가의 목적과 평가 축을 짧게 정의한다. 다섯 축 — CD 정밀도, 면내 균일도, 전기 저항, 단면 morphology, EM MTTF — 은 본 파일에서 모두 다뤄지지만 본 슬라이드는 어디까지 어떤 데이터를 보고하는지 한 눈에 보이게 정리한다. 발표 시에는 본 슬라이드를 1분 이내로 짧게 소개하고, 곧바로 split 조건 / 평가 항목 정의로 넘어가는 것을 권한다.

## Slide 2
SECTION · 02 · SPLIT LOT & WAFER MAP
IMD Split 조건 — k 2.55 / 2.75 / 3.00
SPLIT-A
k = 2.55
Porogen-loaded SiCOH
PECVD · 320 °C · NH₃-free cure
표면 pore ~ 1.6 nm, φ ≈ 22 %
wafer: W-01, W-02, W-03
SPLIT-B
k = 2.75
Porogen-binder 중간 비율 SiCOH
PECVD · 320 °C · e-beam cure
표면 pore ~ 1.4 nm, φ ≈ 14 %
wafer: W-04, W-05, W-06
SPLIT-C
k = 3.00
Dense SiCOH (reference IMD)
PECVD · 320 °C · UV-assisted cure
기공 없음, φ < 5 %
wafer: W-07, W-08, W-09
Wafer Lot 구성
9 wafer · 300 mm · 동일 pattern set
M2 layer · dual-damascene · ECD Cu fill
control wafer 외 W-02/05/08에 일부 recipe 변형 적용
LOT POOL
9 wafer · 3 split × 3 wafer · 3 lot ID
2026-Q3 lot · 사전 협의된 split matrix 따름
Wafer
Split
k_target
Recipe
Date code
Status
W-01
A
2.55
baseline control
2026-Q3-A · 030
control
W-02
A
2.55
+5 % cure time
2026-Q3-A · 030
variant-1
W-03
A
2.55
−degas step
2026-Q3-A · 030
variant-2
W-04
B
2.75
baseline control
2026-Q3-B · 030
control
W-05
B
2.75
+He pretreat
2026-Q3-B · 030
variant-1
W-06
B
2.75
−degas step
2026-Q3-B · 030
variant-2
W-07
C
3.00
baseline control
2026-Q3-C · 030
control
W-08
C
3.00
+ He pretreat
2026-Q3-C · 030
variant-1
W-09
C
3.00
+ degas step
2026-Q3-C · 030
variant-2
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터 · 02 / 11
Notes: 본 슬라이드는 세 split의 IMD 조성과 9 wafer의 lot 구성을 보여준다. Split-A는 k=2.55 가장 공격적인 ULK로 기공률 22 %, Split-B는 14 %, Split-C는 reference IMD. 9 wafer row table은 각 wafer 별 split / k_target / recipe / date / status까지 정리했고, 좌측에는 LOT POOL card와 brief description. 발표 시 ULK로 갈수록 pore density가 올라가 plasma damage·TDDB가 모두 불리해지는 점을 짚고 넘어가면 좋겠다.

## Slide 3
SECTION · 03 · METRIC TARGETS & DEFINITION
평가 항목 및 Target 정의
AASI
After-Ash Si trench Inner
24.3nm
M2 trench bottom CD
after strip · pre-ILD
ASEI
After-Ash Si trench Etch-In
18.1nm
M2 trench etch-in CD
post ash clean
AMI
After-Metal Inspection
8.1nm
post-CMP CD target
top-down SEM
ACI
After-CMP Inspection
8.2nm
final via CD
defectivity reference
CD-SEM 측정 정의
동일 threshold algorithm · 9 site 평균 · 5-line averaging · 3 wafer combine
항목
Tool / Mode
Sites / wafer
Δ-to-target
Acceptance window
비고
AASI
CD-SEM · BSE
9
± 1.5 nm
3σ ≤ 1.8 nm
trench bottom
ASEI
CD-SEM · BSE
9
± 1.2 nm
3σ ≤ 1.5 nm
trench etch-in
AMI
CD-SEM · T-Down
13
± 0.8 nm
3σ ≤ 0.9 nm
post Cu CMP
ACI
CD-SEM · T-Down
13
± 0.6 nm
3σ ≤ 0.8 nm
via CD final
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터 · 03 / 11
Notes: 본 슬라이드에서 AASI/ASEI/AMI/ACI 네 가지 CD 평가 항목의 target·허용 범위·측정 조건을 명시한다. AASI는 strip 직후 24.3 nm, ASEI는 etch-in 후 18.1 nm, AMI는 CMP 후 top-down 8.1 nm, ACI는 via CD 8.2 nm. AMI·ACI는 wafer-level 13 site 측정. 발표 시에는 acceptance window 3σ ≤ 0.9 / 0.8 nm 같은 수치가 매우 타이트하다고 짚어줄 수 있다.

## Slide 4
SECTION · 04 · SEM CROSS-SECTION OVERVIEW
M2 단면 SEM — 기준 reference
REFERENCE · TILT 52°
왼쪽 단면에서 보이는 stack
L1
Cu line · 28 nm space
L2
SiCOH IMD · 56 nm pitch
L3
TaN/Ta BM · 2 nm
L4
SiCN cap · 25 nm
관찰 메모
• IMD / Cu 계면 bonding 양호
• via-bottom recess 관찰됨 · split-A 심화 가능
• 공통 채움 cavity 없음 · 단, 좌측 branch void 1건
INSTRUMENT
Helios 5 · 5 kV
SCALE BAR
100 nm · tilted
출처 · Semiconductor Digest · BEOL Cu interconnect overview
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터 · 04 / 11
Notes: 본 슬라이드는 M2 단면의 reference SEM을 보여주며 stack의 L1-L4 layer를 나열한다. 단면 자체는 split 전 reference wafer에서 채득했으며 split 평가 시 baseline으로 사용한다. 발표 시 via-bottom recess가 split-A에서 더 두드러질 가능성을 짚어주면 자연스럽게 다음 슬라이드(split 비교)로 넘어갈 수 있다. 이미지는 Semiconductor Digest의 BEOL 관련 자료에서 가져왔다.

## Slide 5
SECTION · 05 · TEM Cu / LOW-K STACK
Cu / ULK 계면 TEM 단면 분석
STEM · HAADF
P1 · cap
P2 · Cu/BM
P3 · IMD bulk
Stack 관찰 요지
Cu grain 평균 크기
~ 38 nm
BM 단계
2.0 nm
SiCN cap 두께
26 nm
계면 voiding
관찰 안됨
plasma damage reference
동일 layer · 동일 strip recipe 비교 시 split-A wafer에서 측정 표면 결손 깊이 약 4.2 nm 추가 발생
출처 · IntechOpen · Plasma damage on low-k
출처 · ResearchGate · Cu/low-k interconnect TEM figure (참조)
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터 · 05 / 11
Notes: 본 슬라이드는 TEM Cu/low-k 단면 분석이다. 좌측 큰 TEM 이미지에서 P1-SiCN cap, P2-Cu/BM 계면, P3-IMD bulk 3개 위치를 marker로 표시했고 그 수치를 가운데 컬럼에 정리했다. 우측에는 plasma damage reference를 작은 reference로 두고 split-A에서 손상 깊이가 추가로 깊어지는 점을 짚는다. Cu 그레인 평균 ~38 nm, BM 2.0 nm, cap 26 nm이라 보고. 발표 시 via-bottom recess와 함께 split-A의 표면 손상 누적 가능성이 concern이라는 점을 짚어주면 좋다.

## Slide 6
SECTION · 06 · SPLIT-BY-SPLIT COMPARISON
3 Split 단면 비교 — 동일 scale · 동일 노출
SPLIT-A
k = 2.55
치밀 단면, IMD pore density가 가장 높음
Cu/IMD 계면 dark band 증가
SPLIT-B
k = 2.75
중간 정도, profile은 비교적 수직
split-A보다 dark band 감소
SPLIT-C
k = 3.00
reference IMD, 가장 균일한 profile
clean · dark band 사실상 없음
SCALE 50 nm · tilt 52°
SCALE 50 nm · tilt 52°
SCALE 50 nm · tilt 52°
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터 · 06 / 11
Notes: 세 split을 동일 scale / 동일 노출 조건으로 나란히 보여준다. Split-A는 Cu/IMD 계면 dark band가 가장 두드러지고 split-B는 중간, split-C reference는 사실상 깨끗하다. 발표 시에는 dark band가 사실상 IMD 손상/poor bonding 신호라는 점을 짚고, 낮은 k로 갈수록 누적되는 현상이라고 설명하면 후속 CD/EM 표 데이터로 자연스럽게 연결된다.

## Slide 7
SECTION · 07 · CD VARIATION
CD Variation — wafer 별 mean / 3σ / range / Δ
AASI TARGET
24.3 nm
ASEI TARGET
18.1 nm
AMI TARGET
8.1 nm
ACI TARGET
8.2 nm
UNITS
nm · 9 site 평균 · wafer combine
Metric
Split
Wafer
Mean (nm)
3σ (nm)
Range (nm)
Δ vs target (nm)
AASI
A
W-01
24.62
1.32
3.4
+0.32
AASI
A
W-02
24.85
1.41
3.7
+0.55
AASI
A
W-03
24.40
1.28
3.0
+0.10
AASI
B
W-04
24.20
1.12
2.7
−0.10
AASI
B
W-05
24.55
1.18
2.9
+0.25
AASI
B
W-06
24.12
1.05
2.6
−0.18
AASI
C
W-07
23.92
0.92
2.3
−0.38
AASI
C
W-08
24.05
0.88
2.2
−0.25
AASI
C
W-09
23.84
0.84
2.0
−0.46
ASEI
A
W-01
18.45
1.04
2.5
+0.35
ASEI
A
W-02
18.62
1.12
2.8
+0.52
ASEI
A
W-03
18.22
0.96
2.4
+0.12
ASEI
B
W-04
18.04
0.82
2.0
−0.06
ASEI
B
W-05
18.32
0.88
2.1
+0.22
ASEI
B
W-06
17.95
0.79
1.9
−0.15
ASEI
C
W-07
17.78
0.66
1.6
−0.32
ASEI
C
W-08
17.92
0.71
1.7
−0.18
ASEI
C
W-09
17.66
0.62
1.5
−0.44
AMI
A
W-01
8.34
0.78
1.9
+0.24
AMI
A
W-02
8.45
0.84
2.0
+0.35
AMI
A
W-03
8.16
0.71
1.7
+0.06
AMI
B
W-04
8.06
0.62
1.5
−0.04
AMI
B
W-05
8.22
0.66
1.6
+0.12
AMI
B
B
W-06
7.98
0.58
1.4
−0.12
AMI
C
W-07
7.88
0.48
1.2
−0.22
AMI
C
W-08
7.94
0.46
1.1
−0.16
AMI
C
W-09
7.82
0.42
1.0
−0.28
ACI
A
W-01
8.42
0.74
1.8
+0.22
ACI
A
W-02
8.55
0.81
2.0
+0.35
ACI
A
W-03
8.28
0.71
1.7
+0.08
ACI
B
W-04
8.18
0.58
1.4
−0.02
ACI
B
W-05
8.34
0.62
1.5
+0.14
ACI
B
W-06
8.06
0.52
1.3
−0.14
ACI
C
W-07
7.96
0.42
1.0
−0.24
ACI
C
W-08
8.04
0.44
1.1
−0.16
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터 · 07 / 11
Notes: 36행 CD variation 표. 4개 metric × 9 wafer × 4 통계. Δ 컬럼은 split별로 의미가 갈린다 — split-C는 모두 음의 Δ로 under-etch, split-A는 +편향이 우세. 발표 시에는 W-02 split-A의 ACI 0.81 nm가 acceptance 0.8 nm를 살짝 초과한 점을 짚는다. AMI 컬럼은 split-A에서 0.78 / 0.84 / 0.71로 acceptance 0.9에 들어오긴 하지만 한 wafer가 가장자리다.

## Slide 8
SECTION · 08 · 13-POINT WAFER MAP
AMI 13-point 면내 균일도 — 대표 wafer W-04 (split-B)
D01
8.04
D02
D03
D04 · 8.10
D06 · 8.04
D08 · 8.12
D09
D10 · 8.18
D12
W-04 · 측정 요약
13-point AMI · 8.1 nm target · split-B 칩 평균
die mean
8.07 nm
3σ max − min
0.62 nm
range
1.5 nm
uniformity verdict
in-window
in-spec
edge high
center marked
DIE INDEX
D01 8.04 · D02 8.09 · D03 8.11
D04 8.10 · D05 8.06 · D07 8.09
D08 8.12 · D09 8.07 · D10 8.18
D11 8.05 · D12 8.08 · D13 8.02
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터 · 08 / 11
Notes: W-04 wafer의 13-point AMI map. 4 outer + 4 mid + 4 inner + 1 center에 die chip 표시. D10이 edge에서 8.18 nm로 살짝 high, D06가 center marker로 표시됐다. 좌측 wafer stage의 우측 패널에 측정 요약을 두고 die mean 8.07 nm / 3σ 0.62 / range 1.5 nm. 발표 시 edge에서 D10이 살짝 양의 편향이라는 점을 짚고, 이는 split-B variant-1이긴 하나 in-window 안에 들어옴을 언급하면 좋겠다.

## Slide 9
SECTION · 09 · IN-WAFER UNIFORMITY
면내 균일도 종합 — 9 wafer × 4 metric
Wafer
Split
AASI 3σ
ASEI 3σ
AMI 3σ
ACI 3σ
Verdict
W-01
A
1.32
1.04
0.78
0.74
marg.
W-02
A
1.41
1.12
0.84
0.81
fail
W-03
A
1.28
0.96
0.71
0.71
marg.
W-04
B
1.12
0.82
0.62
0.58
pass
W-05
B
1.18
0.88
0.66
0.62
pass
W-06
B
1.05
0.79
0.58
0.52
pass
W-07
C
0.92
0.66
0.48
0.42
pass
W-08
C
0.88
0.71
0.46
0.44
pass
W-09
C
0.84
0.62
0.42
0.40
pass
ACCEPTANCE
3σ ≤ 1.8 / 1.5 / 0.9 / 0.8 nm
FAIL COUNT
1
MARGINAL
2
PASS
6
FAIL WAFER
W-02 (split-A)
Split별 평균 3σ
Split-A 평균 (k=2.55)
AASI · 1.34 nm
ASEI · 1.04 nm
AMI · 0.78 nm
ACI · 0.75 nm
Split-B 평균 (k=2.75)
AASI · 1.12 nm
ASEI · 0.83 nm
AMI · 0.62 nm
ACI · 0.57 nm
Split-C 평균 (k=3.00)
AASI · 0.88 nm
ASEI · 0.66 nm
AMI · 0.45 nm
ACI · 0.42 nm
k-value가 낮을수록 3σ가 증가, split-A에서 acceptance 위배 1건 발생
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터 · 09 / 11
Notes: 9 wafer × 4 metric 3σ를 종합한 표. fail 1건(W-02, split-A, ACI 0.81 > 0.8), marginal 2건(W-01, W-03 — split-A), pass 6건. 우측에는 split별 평균 3σ을 두고 k가 낮을수록 3σ가 증가하는 경향을 정리. 발표 시에는 W-02 ACI 0.81 nm가 acceptance 0.8 nm를 살짝 초과한다는 점을 짚고, split-A의 +He pretreat variant가 가장 representative하지 않을 가능성을 짚어주면 좋겠다.

## Slide 10
SECTION · 10 · TEM EDS LINE PROFILE & EM MTTF
TEM EDS line profile + EM MTTF
TEM EDS line profile
across Cu / TaN / SiCOH · 8 probe points
Probe
Cu (at%)
Ta (at%)
Si (at%)
O (at%)
C (at%)
Layer
P1
3.1
0.4
24.6
39.2
32.7
SiCOH bulk
P2
2.8
0.6
25.4
40.1
31.1
SiCOH near barrier
P3
4.2
14.8
18.7
22.4
39.9
TaN barrier
P4
8.6
5.9
22.1
31.4
32.0
TaN → Cu trans
P5
94.2
0.6
1.4
2.1
1.7
Cu bulk
P6
92.8
0.5
2.1
2.6
2.0
Cu bulk
P7
76.4
3.8
6.2
5.6
8.0
Cu → TaN near-cap
P8
7.1
2.6
19.4
28.3
42.6
SiCN cap
probe step 7 nm · accelerating V 200 kV · drift-corrected · 출처 · Nature Sci Rep · TaxMnyOz barrier (참조 micrograph)
EM MTTF — split × stress
300 °C · 0.2 MA/cm²
down-flow · 10 k 结构
log-normal fitting
출처 · ScienceDirect · EM reliability review (figure 참조)
Split
J = 0.2 MA/cm²
J = 0.4 MA/cm²
J = 0.8 MA/cm²
A
σ
412 h
0.72
118 h
0.68
28 h
0.61
B
σ
648 h
0.74
192 h
0.71
44 h
0.66
C
σ
912 h
0.81
268 h
0.78
62 h
0.74
REFERENCE
target ≥ 1000 h @ 0.2 MA/cm²
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터 · 10 / 11
Notes: 좌측에 TEM EDS line profile 표, 8 probe points × 5 원소 at% + layer 라벨. P3 TaN에서 Ta 14.8 at%, P5 Cu bulk에서 94.2 at%. 작은 reference micrograph 좌상단. 우측은 EM MTTF — 3 split × 3 current density × MTTF + σ. split-A 412h @ 0.2 MA/cm²로 reference 1000h 미달. 발표 시 split-C 912h도 미달이지만 다른 두 split 대비 2배 이상 우세임을 짚는다. 0.4/0.8 MA/cm²는 가속 데이터이므로 짧다.

## Slide 11
SECTION · 11 · SUMMARY & CONCLUSION
종합 결론 — Split 평가 요약 & 후속
AASI
marg.
split-A 평균 +0.32 nm
3σ 상한 1.41 nm
ASEI
pass
split 전 wafer in-window
split-A +0.35 단일 wafer
AMI
fail · 1
W-02 0.84 nm 3σ
acceptance 0.9 초과
EM MTTF
under target
전 split 1000 h 미만
split-A 412 h · 가장 가혹
reference 1000h @ 0.2 MA/cm²
3 split 모두 미달
관찰된 이상 사례 — split-A W-02
via-bottom recess +
4 nm dark band 누적
240 h step stress 후
Cu/TaN 계면 early void
출처 · ScienceDirect / ResearchGate figure · EM early failure review
NEXT STEPS · RECOMMENDATIONS
· split-A 단일 wafer가 아닌 split 전체의 AASI marginal 편향을 cure time 연장으로 재평가
· EM test는 0.3 MA/cm² 조건의 추가 wafer 확보 — 3 split 동시 비교
· W-02 ACI 0.81 nm 1건은 root-cause 분석 진행 — strip 후 recess 누적 가설
· SEM-split 비교 dark band 정량 측정 — image J 기반 평균 강도
· 다음 단계에서는 air-gap IMD 도입 검토 — 동일 k target 대비 RC 18 % 개선 가능성
owner · process integration · target ± 0.1 nm worst case까지 다음 분기 내 narrow-down
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터 · 11 / 11
Notes: 결론. 4개 verdict 카드를 위에 두고 AASI marg / ASEI pass / AMI fail·1 / ACI pass·under target. 중단 좌측은 이상 사례 두 장 — split-A의 via-bottom recess + dark band, 240 h 후 void. 우측은 NEXT STEPS 어두운 패널에 5 bullet. 발표 시에는 split-A의 marginal 경향이 일정 wafer가 아닌 전반적인 편향이라는 점을 짚고, EM은 3 split 모두 under target이지만 split-C가 가장 베이스라인에 가깝다는 점을 짚으며 마무리하면 좋다.