## Slide 1
BEOL REPORT · FILE 06 / 20 · SPLIT-LOT
Hi there — 여기서 Slurry A와 Slurry B를 갈라놓고 봅니다
M4 layer Post-CMP 단계, 동일 lot 안에서 슬러리 두 종을 분기(split) 평가합니다 — 6 wafer × 4 CD 메트릭, 69-point in-line 균일도까지 한 화면에 모았습니다.
RUN · LOT
DOX26-M4-S04
300mm / dry
SPLIT
A · B (n=3 / 3)
측정 CD target
4개 측정 항목 / 6 wafer / unit nm
AASI · Dense L/S
25.2nm
Active-area after-ash sidewall image
ASEI · Semi-dense
15.4nm
After-strip etch inspection
AMI · Single line
9.1nm
After-metal inspection
ACI · Via / Contact
9.8nm
After-contact inspection
01 · 02 · 03 SPLIT LEG
Slurry A vs Slurry B — 동일한 트리거, 다른 polish recipe
P1/P2 단계는 동일하게 진행하고 P3 메인 polish 단계에서 slurry만 분기합니다. 모든 wafer는 동일 tool, 동일 head, 동일 pad 의 condition-down 후 12시간 이내에 측정하였습니다.
LEG · A
Slurry A
Reference control
3wfr
W01 · W02 · W03
Recipe signature
Abrasive colloidal silica, 80 nm, pH 10.2
Oxidant H2O2 0.45 wt%
RR Cu 3200 / Oxide 320 Å/min
Bias 1.8 psi · platen 38 rpm
LEG · B
Slurry B
Candidate chemistry
3wfr
W04 · W05 · W06
Recipe signature
Abrasive CeO2-doped silica, 90 nm, pH 9.6
Oxidant H2O2 0.30 wt% + FA chelator
RR Cu 2860 / Oxide 240 Å/min
Bias 2.1 psi · platen 38 rpm
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터 · 본 페이지는 process split 정의 / target 사양 / recipe signature 만을 다룹니다.
01 / 06
Notes: 슬라이드 1은 split 실험의 컨텍스트를 잡는 페이지입니다. 핵심 정보는 (1)Slurry A vs B 두 갈래로 동일 lot 안에서 M4 layer Post-CMP를 평가했다는 점, (2)AASI 25.2nm / ASEI 15.4nm / AMI 9.1nm / ACI 9.8nm 의 네 가지 CD target, (3)n=3 / 3 wafer, (4)두 slurry의 recipe signature 까지 한 페이지에 정리되어 있다는 점입니다. 발표 시 "왜 M4인가" 보다는 "split를 어떻게 깔끔하게 정의했는가"를 강조해서, 후속 페이지의 데이터가 어떤 분기에서 나왔는지 청자가 즉시 따라올 수 있도록 합니다.

## Slide 2
02 · CROSS-SECTION IMAGERY
실제 단면 사진으로 slurry 결과를 육안으로 먼저 봅니다
세 장의 reference image. 같은 SEM stage에서 얻은 post-CMP 단면과, Cu dual damascene 문헌 단면을 함께 놓고, CD 표의 숫자가 어디서 나오는지 확인합니다.
IMAGES · 3
01 · Cu dual damascene
02 · Post-CMP SEM Wafer
03 · Dishing / Erosion
모든 이미지는 web 검색을 통해 확보한 공개 reference 자료이며, 본 deck의 dummy 데이터 측정 컨텍스트를 시각적으로 설명하기 위한 것입니다.
FIG · 01
Cu dual
damascene
단면
M1–M4 stack 의 trench / via 단면 형태를 보여주는 reference. 본 deck의 AASI / AMI 위치 매핑에 사용.
SOURCE
3D InCites · Copper Dual Damascene for WLP
FIG · 02 · POST-CMP
Post-CMP 단면 — Slurry A vs B
SCALE
~200 nm
Tilted cross-section
SOURCE
Noguchi et al., post-CMP, Semantic Scholar
FIG · 03 · SCHEMATIC
Dishing vs Erosion 정의
wide line → Cu dishing
dense array → dielectric erosion
HOW TO READ
Image 는 reference,
표의 숫자가 source of truth.
Image 는 도식적 비교와 pattern-density 정의 확인용으로만 사용하고, 슬라이드 3–5의 측정값으로 모든 정량 결론을 도출합니다.
SOURCE LIST
Fig 01 — IMAPS / 3D InCites, "Copper Dual Damascene for Wafer-Level Packaging" (3dincites.com). Fig 02 — Noguchi & Konishi, "Influence of post-CMP cleaning on Cu interconnects and TDDB reliability", Semantic Scholar (semanticscholar.org). Fig 03 — VLSI Concepts, "Dishing and Erosion (CMP)" (vlsi-expert.com).
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터 · Image 는 공개 자료 기반 reference, 본 deck 의 측정 컨텍스트 보완 용도입니다.
02 / 06
Notes: 슬라이드 2는 세 장의 reference image로 split 결과를 시각적으로 grounding 합니다. 핵심은 (1)Cu dual damascene 단면으로 M4 layer의 trench/via 형상이 어떻게 생겼는지 보여주고, (2)Post-CMP SEM 으로 dishing/erosion 의 정의를 넘어 pattern-density 별 외양이 어떻게 변하는지 짚고, (3)하단 우측 검정 카드로 "image 는 reference, 정량은 표"라는 안내를 다시 한 번 강조합니다. 발표 시 "여기 숫자가 핵심이고 사진은 그 위에 올라타는 보조재"라는 점을 분명히 합니다.

## Slide 3
W01 · A
25.6
3σ 1.8 · R 7.2 · Δ +0.4
W02 · A
25.5
3σ 1.7 · R 6.9 · Δ +0.3
W03 · A
25.7
3σ 1.9 · R 7.5 · Δ +0.5
W04 · B
25.3
3σ 1.5 · R 6.4 · Δ +0.1
W05 · B
25.4
3σ 1.4 · R 6.2 · Δ +0.2
W06 · B
25.2
on target
3σ 1.5 · R 6.5 · Δ 0.0
W01 · A
15.6
3σ 1.2 · R 4.8 · Δ +0.2
W02 · A
15.5
3σ 1.1 · R 4.6 · Δ +0.1
W03 · A
15.7
3σ 1.3 · R 5.0 · Δ +0.3
W04 · B
15.3
within ±0.1
3σ 0.9 · R 3.8 · Δ −0.1
W05 · B
15.4
on target
3σ 1.0 · R 4.0 · Δ 0.0
W06 · B
15.3
3σ 0.9 · R 3.6 · Δ −0.1
W01 · A
9.0
3σ 0.6 · R 2.4 · Δ −0.1
W02 · A
9.1
on target
3σ 0.5 · R 2.2 · Δ 0.0
W03 · A
9.2
3σ 0.7 · R 2.6 · Δ +0.1
W04 · B
9.0
3σ 0.4 · R 1.8 · Δ −0.1
W05 · B
9.1
on target
3σ 0.4 · R 1.7 · Δ 0.0
W06 · B
8.9
3σ 0.5 · R 1.9 · Δ −0.2
W01 · A
9.9
3σ 0.7 · R 2.8 · Δ +0.1
W02 · A
9.8
on target
3σ 0.6 · R 2.5 · Δ 0.0
W03 · A
10.0
Δ +0.2 (over)
3σ 0.8 · R 3.0 · Δ +0.2
W04 · B
9.7
3σ 0.5 · R 2.1 · Δ −0.1
W05 · B
9.7
3σ 0.4 · R 1.9 · Δ −0.1
W06 · B
9.8
on target
3σ 0.5 · R 2.0 · Δ 0.0
03 · CD VARIATION
4가지 측정 항목, 모두 wafer별 mean / 3σ / range / Δ
각 wafer는 한 metric당 9 site × 5 shot 평균으로 산출. Δ는 wafer mean − target.
SLURRY A · 3 wfr
SLURRY B · 3 wfr
UNIT
nm
METRIC · 01
AASI
Dense L/S
TARGET
25.2nm
|
METRIC · 02
ASEI
Semi-dense
TARGET
15.4nm
METRIC · 03
AMI
Single line
TARGET
9.1nm
METRIC · 04
ACI
Via / Contact
TARGET
9.8nm
Slurry A · W01–W03
Slurry B · W04–W06
하이라이트 = target on-spec wafer
Δ +0.2 한 wafer는 over-bias flag
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터 · 9 site × 5 shot 평균, wafer별 분량은 본 deck 4번 슬라이드의 in-wafer 균일도 맥락과 함께 읽으십시오.
03 / 06
Notes: 슬라이드 3 CD variation은 본 보고서의 backbone 입니다. 4행(=4 metric: AASI / ASEI / AMI / ACI) × 6 wafer 카드 (=3+3) 로 정리했고 각 카드는 mean(큰 숫자), 3σ/range/Δ(작은 숫자) 를 보여줍니다. A 슬러리는 전반적으로 mean +0.1~+0.5 nm positive bias 가 있고, B 슬러리는 mean 이 -0.1~+0.2 로 target 근처 또는 살짝 아래. 3σ 도 Slurry B 가 전반적으로 0.4–1.5 로 더 좁고, A 가 0.6–1.9 로 더 넓습니다. 발표 중에는 W03–A 의 ACI +0.2 over 만 over-spec 노이즈로 짚어주고, W06–B 의 on-target 성능을 짚어 contrast 를 만듭니다.

## Slide 4
W01_heat_cells:
04 · IN-WAFER UNIFORMITY
Wafer 6장 안에 3σ/mean과 contour, 같이 깔아둡니다
3σ 분석은 AASI 사이트에서 69 shot, contour map 은 동일 shot grid. SPEC 안쪽이면 흰색-주황 gradient.
CD DEVIATION LEGEND
−4σ
−2σ
target
+2σ
+4σ
UNIFORMITY SUMMARY
3σ / mean (%)
69 shot per wafer · AASI site
W01 · A
5.8
%
W02 · A
5.6
%
W03 · A
6.0
%
W04 · B
4.4
PASS
W05 · B
4.2
PASS
W06 · B
4.6
PASS
69-POINT WAFER-LEVEL CD CONTOUR MAP
6 wafer cards · 63-cell grid each · AASI site · CD deviation from wafer mean
WA · W01
3σ 5.8%
WA · W02
3σ 5.6%
WA · W03
3σ 6.0%
WA · W04
3σ 4.4% · best
WA · W05
3σ 4.2% · best
WA · W06
3σ 4.6%
READING
A 는 edge-heavy, B 는 body-cool
Slurry A wafer 는 edge에서 양의 편향, Slurry B 는 거의 중앙 음의 편향 — chemistry selector 가 영향.
A · AVG 3σ%
5.80%
n=3
B · AVG 3σ%
4.40%
n=3
Δ vs A
−24%
uniformity
SPEC · 3σ%
≤ 5.0%
A 1/3 pass · B 3/3 pass
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터 · wafer map 은 9×7 = 63 cell illustrative grid, AASI 사이트 기준.
04 / 06
Notes: 슬라이드 4는 in-wafer 균일도를 좌측 summary bar + 우측 6개 mini wafer map 으로 정리합니다. 핵심 메시지는 (1)Slurry A 의 평균 3σ% 가 5.8%, B 가 4.4% 로 B 가 약 24% 더 균일, (2)A는 edge-heavy 패턴, B는 central 영역이 가장 cool — chemistry selector 의 영향으로 미루어 짐작되는 message, (3)W04-B 와 W05-B 가 가장 균일하고 W03-A 는 +Δ 가장 큰 outlier 입니다.

## Slide 5
05 · DEFECT & ELECTRICAL
Dishing / Erosion table, 그리고 Rs · Rc · via-R 전기특성
dishtable은 Cu 200µm line + 50% dense array 두 site, 전기특성은 동일 wafer에서 측정.
JUDGE
디싱/에로전은 낮을수록 좋음.
Rs / Rc / via-R 도 낮을수록 좋음.
A · DEFECT GEOMETRY
Dishing & Erosion (nm)
200µm wide Cu line · 50% density dielectric array
SPEC
D ≤ 30 nm
E ≤ 14 nm
Dishing · 200µm Cu line
W01 · A
28.4 nm
W02 · A
32.1 nm
W03 · A
30.6 nm
W04 · B
24.7 nm
W05 · B
26.0 nm
W06 · B
25.3 nm
Erosion · 50% dense array
A avg
15.4
B avg
12.6
DISHING / EROSION
A 3/3 wafer, spec 초과
B 3/3 wafer, spec 통과
더 보수적인 polish profile 이 dishing/erosion 모두 ±15% 영역 안쪽.
B · ELECTRICAL
Rs · Rc · single via-R
0.5µm line / M4-V3-M5 chain / single 0.9µm² via
WAFER
Rs · Ω/sq
Rc · Ω·µm²
via R · Ω
W01 · A
0.084
4.7
2.31
W02 · A
0.085
4.8
2.34
W03 · A
0.083
4.6
2.29
W04 · B
0.082
4.5
2.18
W05 · B
0.081
4.4
2.15
W06 · B
0.082
4.5
2.20
A · AVG Rs
0.084
Ω/sq (n=3)
B · AVG Rs
0.082
Ω/sq · −2.4%
B/ A · via
−6.8%
via R ratio
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터 · 전기특성은 동일 wafer 의 Kelvin pattern 5-shot 평균입니다.
05 / 06
Notes: 슬라이드 5는 dishing/erosion (좌측)과 전기특성 (우측)을 한 페이지에 정리합니다. 핵심: (1)Slurry A 는 W02 dishing 32.1nm 으로 spec 초과, W03 도 30.6nm 으로 spec 경계, 평균 30.4nm vs slr B 25.3nm. (2)erosion 도 A 가 14.6–16.2, B 가 12.1–13.0, A 가 spec 14nm 살짝 초과. (3)전기특성은 B 가 Rs / Rc / via R 모두 살짝 우위 — W05-B 가 Rs 0.081, Rc 4.4, via R 2.15 로 셋 다 좋은 성과.

## Slide 6
06 · SUMMARY & SELECTION
같은 split lot, 다른 결론.
Slurry B로 가는 쪽이 이번 라운드의 답입니다
옵션은 한 가지로 묶지 않습니다 — 우선순위 별로 두 갈래 결론을 함께 적어둡니다.
LEG · A
Slurry A
Reference · moderate bias, fast removal
STRENGTH
높은 throughput
tool chemistry 안정성 확인
폴리머 잔류 적음
RISK
W02 dishing 32.1 nm spec 초과
mean +Δ 편향 (3/4 metric)
edge ring hot
VERDICT
CONDITIONAL
LEG · B
Slurry B
Candidate · conservative profile, low erosion
STRENGTH
모든 wafer in-spec (3σ dishing/erosion)
In-wafer 균일도 4.4% 평균
via R · Rs · Rc 모두 A 대비 우위
target on-target 4/4 metric 가능
RISK
W04–W06 일부 metric mean −Δ 약간
throughput −12% (vs A)
longer break-in 필요
VERDICT
RECOMMENDED
DECISION FRAME
Recommended:
Slurry B
단, 조건부 — throughput trade-off 와 함께.
IF 우선순위
uniformity & defect →
Slurry B 단독 사용
throughput 우선 →
A 단독, 단 post-polish buff step 추가
둘 다 →
B 메인, A fallback lot
BOTTOM-LINE NUMBERS
B vs A — 핵심 4개 metric, 평균 기준
Δ 3σ UNIFORMITY
−24%
Δ DISHING AVG
−5.1nm
Δ via-R
−6.8%
Δ THROUGHPUT
−12%
SPEC PASS RATE
B 3/3A 1/3
NEXT STEP
3 lot 재현, M5 검증
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터 · 결론 도출용 노트 only, 본 deck 1–5 페이지 데이터에 기반.
06 / 06
Notes: 슬라이드 6은 결론. 세 장의 verdict card: (1)Slurry A — throughput 강점 / dishing + Δ 편향 / spec 일부는 conditional, (2)Slurry B — 균일·defect·via-R 모두 강점 / throughput 약점 / recommended, (3)decision frame — 우선순위 별 분기. 하단에는 5개 bottom-line KPI + next step. 발표 시간 여유가 있다면 priority 별 분기를 짚고, 짧다면 "B 추천, A 는 fallback" 한 줄로 끝냅니다.