## Slide 1: 마이크로빔 굽힘 in-situ SEM — 균열은 금속층을 관통한다
신뢰성 · 기계적 파괴 · APL 2014 (VANSTREELS)
항목 | 조건 / 관찰
시편 | FIB 가공 BEOL 마이크로빔 4개 (길이·폭 상이)
가압 | 200–750 µN/s, in-situ SEM
스택 | k < 2.0 Cu/low-k
균열 경로 | 금속층 위를 따라 달리다 금속층을 관통
관찰 | 균열 발생·전파·계면 박리 실시간 촬영
판정 강화 대상은 저유전율막이 아니라 금속 상부 계면 — 캡/계면 접착 개선이 우선.

## Slide 2: 강화 대상은 저유전율막이 아니라 금속 상부 계면
신뢰성 · 판독
관찰
무엇을 봤나
in-situ SEM 마이크로빔 굽힘 (APL 2014)으로 균열 개시점과 전파 경로를 직접 관찰.
k < 2.0 스택에서 균열이 금속층을 관통 → 유전체 강화만으로는 부족.
후속
다음 split
후속 split: 캡층 종류·계면 처리 조건을 변수로 재평가 필요.
에어갭 도입 시 기계적 여유도 재평가 — 에어갭은 지지 구조를 제거.