## Slide 1
SECTION 01 / 11
OBJECTIVE
DOC · BEOL-12
FILE 12 / 20
REV.0 · DUMMY
M3 · Cu DAMASCENE · ANNEAL SPLIT
본 평가의 목적과 split 설계
01 · BACKGROUND
Cu 어닐링 온도 변화에 따른 후속 평가
M3 단의 Cu damascene 구조에서 후속 anneal 온도가 CD variation, line/via 전기 저항, 계면 안정성에 미치는 영향을 정량 비교하기 위한 평가. 본 수는 테스트용 더미 데이터를 다루며, 보고 항목 정렬과 표 형식의 기준선을 정의하는 데 의의가 있다.
CONTEXT
RSBM 듀얼 damascene · ULK (k<2.6) · Ta/TaN+Ru liner
02 · SCOPE
평가 범위 및 측정 항목
Metal layer | M3
Split factor | Cu anneal temp — 350 vs 400°C
Wafer 수 | 3 매 (Split A 2매, Split B 1매)
CD target | AASI 23.4 · ASEI 18.3 · AMI 9.2 · ACI 8.6
전기 항목 | Rs line · Rc via chain
in-line 측정 | CD-SEM 69 site / wafer · 4 개 layer 각각
분석 장비 | SEM · TEM · 4pp probe
제외 | TDDB / EM / air-gap (별도 file)
03 · KEY QUESTIONS
이 평가가 답하려는 질문
Q1
AASI / ASEI 의 3σ 가 anneal 50°C 차이에 대해 변하는가?
Q2
400°C 조건에서 within-wafer 균일성이 개선되는가, 아니면 특정 site에 변동이 모이는가?
Q3
Rs / Rc 의 분포 이동이 spec 안에 머무는가, 누적분포 tail 에 이상이 있는가?
Q4
350 vs 400°C 간 SEM 단면상 구조 차이가 관측 가능한가, plasma damage 의심 사례는 어떤 분포인가?
KEY TAKEAWAY · 01
M3 단 350°C vs 400°C 두 split 에서 CD·단면·전기 분포를 동일한 형식으로 비교하기 위한 baseline 실험으로 정의한다.
OUT OF SCOPE
TDDB · EM · air-gap
→ 별도 file
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 이 슬라이드는 평가 전체의 외연을 정의하는 첫 페이지입니다. 별도 표지가 없으므로 첫 장이 곧 도입부 역할을 합니다. 발표 시 Cu 어닐링 온도가 350도와 400도 두 split 으로 구성된 이유 — 예전 baseline 대비 50도 상향 시 안정성을 보고 싶었던 내부 요청 — 를 짚고, 이후 슬라이드 8장까지 CD 변동과 단면 분석으로 좁혀지고, 마지막 세 장은 누적 분포와 W2W 비교로 닫힌다는 흐름을 안내합니다. 본 수의 데이터는 모두 더미이므로 절대 인용하지 말 것을 미리 고지합니다.

## Slide 2
SECTION 02 / 11
MATRIX
3 WAFER · 2 SPLIT · 1 LAYER
Wafer 매트릭스와 평가 항목 table
DOC · BEOL-12
FILE 12 / 20
REV.0 · DUMMY
WAFER · 01
W03
SPLIT A
baseline
anneal | 350°C · 30 min N2
lot id | LOT-A215-350
role | baseline reference
sites measured | 69 pts · CD-SEM
cross-section | 5 sites · SEM/TEM
die/chain | 40 die Rs · 32 via Rc
WAFER · 02
W07
SPLIT B
test split
anneal | 400°C · 30 min N2
lot id | LOT-B218-400
role | test split · Δ +50°C
sites measured | 69 pts · CD-SEM
cross-section | 5 sites · SEM/TEM
die/chain | 40 die Rs · 32 via Rc
WAFER · 03
W11
SPLIT A·r
reproducibility
anneal | 350°C · 30 min N2
lot id | LOT-A228-350
role | lot repeat · cross-check
sites measured | 69 pts · CD-SEM
cross-section | — (not sectioned)
die/chain | 40 die Rs · 32 via Rc
EVAL ITEM MATRIX · SAMPLE COUNT
측정 항목 × 적용 wafer × sample 수
METRIC | TARGET | W03 · 350°C | W07 · 400°C | W11 · 350°C·r | UNIT
AASI · line top CD | 23.4 | 69 | 69 | 69 | nm
ASEI · line bottom CD | 18.3 | 69 | 69 | 69 | nm
AMI · side inner CD | 9.2 | 69 | 69 | 69 | nm
ACI · cap inset CD | 8.6 | 69 | 69 | 69 | nm
Rs · line sheet R | — | 40 | 40 | 40 | die / wafer
Rc · via-chain R | — | 32 | 32 | 32 | chain / wafer
KEY TAKEAWAY · 02
Split A 350°C 2매(W03, W11)와 Split B 400°C 1매(W07)로 구성 — CD 4종 wafer당 69 site, Rs 40 die, Rc 32 chain.
CD 4 종 · 69 pt
Rs 40 die · Rc 32 chain
total 828 data pts
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 이 슬라이드는 평가가 어떤 wafer로 구성되어 있고 무엇을 어디까지 잴 것인지를 한 번에 보여주는 매트릭스 페이지입니다. W03이 350도 baseline, W07이 400도 test, W11이 350도 repeat로 reproducibility 확인용이라는 점을 짚고, 이후 슬라이드에서는 wafer별 CD 변동과 단면을 W03과 W07을 기준으로 비교하고 W11은 reproducibility 참고로 본다는 흐름을 안내합니다. 마지막 행에서 단면은 W03과 W07에서만 site를 뽑았다는 점을 분명히 합니다.

## Slide 3
SECTION 03 / 11
SEM · 350°C
W03 · SITE-1 · CENTER
SEM 단면 — 350°C 기준 case
DOC · BEOL-12
FILE 12 / 20
REV.0 · DUMMY
REF IMAGERY · BEOL M3 Cu damascene (referenced from Semiconductor Digest)
SCALE 50 nm · MAG 200 kX · TILT 0°
LINEAR MEASUREMENTS · SITE 1
대표 단면 측정값 (W03)
PARAM | VALUE | SPEC | FLAG
AASI top CD | 23.41 nm | 23.4 | IN
ASEI bot CD | 18.27 nm | 18.3 | IN
AMI side CD | 9.18 nm | 9.2 | IN
ACI cap CD | 8.61 nm | 8.6 | IN
sidewall angle | 87.8° | ≥ 86 | OK
liner thickness | 2.4 nm | 2 ± 0.5 | IN
TaN coverage | uniform | uniform | OK
Se recess | 3.1 nm | ≤ 5 | OK
surface rough. | 0.8 nm | ≤ 1.5 | OK
void in trench | none | none | OK
OBSERVATION
line top corner 둥글지 않고 직각 유지. sidewall 87.8°로 spec 이내. TaN/Ta barrier 연속 피막, void 없음.
KEY TAKEAWAY · 03
W03 350°C site-1은 spec 안 — AASI 23.41 / ASEI 18.27 / AMI 9.18 / ACI 8.61 모두 nominal 부근, sidewall 87.8°, 주요 defect 없음.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 350°C baseline의 대표 단면을 보는 슬라이드입니다. 좌측 큰 단면 이미지(공개 BEOL reference 이미지)와 우측 측정값 테이블을 한 화면에서 같이 봅니다. 발표 시 AASI / ASEI / AMI / ACI 네 항목 모두 spec 안에 있고 sidewall angle도 86도 이상이라는 점을 짚습니다. site 1은 wafer 중심부이고 recess나 void가 관측되지 않는다는 점이 키 테이크어웨이입니다. dummy 데이터이므로 절대 수치를 인용하지 않도록 주의합니다.

## Slide 4
SECTION 04 / 11
SEM · 400°C
W07 · SITE-1 · CENTER · 400°C ANNEAL
SEM 단면 — 400°C 비교 case
DOC · BEOL-12
FILE 12 / 20
REV.0 · DUMMY
SIDE-BY-SIDE · 350°C vs 400°C SITE-1 TOP CD
W03 · 350°C ANNEAL
baseline · site-1 · center
REF · SEMI-DAMASCENE M3
publicly available technical figure
W07 · 400°C ANNEAL
test split · site-1 · center
REF · IMEC DAMASCENE
publicly available technical figure
DELTA TABLE — W07 − W03 (Δ, site-1)
METRIC | W03 350°C | W07 400°C | DELTA | UNIT | FLAG
AASI | 23.41 | 23.38 | −0.03 | nm | TIGHT
ASEI | 18.27 | 18.31 | +0.04 | nm | OK
sidewall angle | 87.8° | 87.3° | −0.5° | deg | OK
grain size est. | ~38 | ~52 | +14 | nm | EXPECTED
KEY TAKEAWAY · 04
400°C에서 AASI/ASEI 변동은 ±0.04 nm 수준, Cu grain size +14 nm 추정 — Δmild, 구조 차이 거의 없음.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 400°C 대표 단면을 350°C baseline과 나란히 놓고 비교하는 슬라이드입니다. 두 이미지를 위쪽 절반에 두고 아래 절반에는 델타 테이블을 둡니다. 발표 시 350에서 400으로 50도가 올라가도 AASI / ASEI 변동이 ±0.04 nm에 불과하다는 점을 짚고, 대신 Cu grain size가 +14 nm 추정되어 anneal 강화의 흔적이 미세하게 남는다는 점을 짚습니다. sidewall angle 도 0.5도 정도만 감소해 spec 내에서 큰 차이가 아님을 분명히 합니다. dummy 데이터이므로 절대 인용하지 않도록 분명히 합니다.

## Slide 5
SECTION 05 / 11
ABNORMAL
DEFECT OBSERVATION · 4 CASES
SEM 단면 — 이상 사례 4건
DOC · BEOL-12
FILE 12 / 20
REV.0 · DUMMY
CASE A
ULK 상부 손상 (plasma)
W03 · SITE-07 · EDGE
post-etch ULK 표면에 결 형성, ~3 nm 두께 손상층 의심. region 1/30 wafer.
CASE B
Line footing / undercut
W07 · SITE-19 · RING
via 기저부 footing 발생, profile 비대칭. W07 400°C 4 site에서만 관측.
CASE C
Interface 박리 의심
W11 · SITE-44
cap/cu 계면 얇은 discolor 라인, Vbd 영향 가능. 1 site, repeat 350 lot.
CASE D
Pre-pit / local roughness
W07 + W11 · 다수
pre-pit 잔痕迹, Ra 1.6-2.1 nm. W07 8 site, W11 6 site.
KEY TAKEAWAY · 05
4건 모두 spec-violation은 아님 — plasma 흔적은 W03 edge에만, footing은 W07 400°C ring site에 집중. 영향 wafer-counted 단일 site.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: SEM 이상 사례 4건을 보여주는 슬라이드입니다. 2x2 그리드의 각 카드별로 Case A는 ULK 상부 손상, Case B는 line footing, Case C는 interface 박리 의심, Case D는 pre-pit / local roughness 사례입니다. 발표 시 4건 모두 spec-in이지만 위치가 edge, ring, lot-dependent라는 패턴을 짚고, 400°C 데이터가 일부 site에서 footing을 보인다는 점이 anneal 강화의 trade-off 가능성이 있는지 후속 슬라이드의 within-wafer uniformity로 연결된다는 점을 짚습니다. dummy 데이터임을 분명히 합니다.

## Slide 6
SECTION 06 / 11
TEM
Liner · Barrier · Cap Interface
TEM — liner / barrier / cap 계면 분석
DOC · BEOL-12
FILE 12 / 20
REV.0 · DUMMY
REF · TEM OF DIFFUSION BARRIER INTERFACE
publicly available scholarly figure (Nature Sci. Reports) used as reference placeholder
SCALE 5 nm · XTEM
STACK ANNOTATIONS
W07 · site-3 · 400°C
liner/barrier/cap이 모두 박리 없이 연속. Ru 두께 ~0.8 nm, TaN 1.6 nm, Ta 2.4 nm. Cu grain 평균 ~52 nm.
LAYER | 350°C | 400°C | DELTA | CONT.
cap (CoWP) | 3.2 nm | 3.1 nm | −0.1 nm | OK
Ru pre-cursor | 0.8 nm | 0.8 nm | 0 | OK
TaN | 1.6 nm | 1.6 nm | 0 | OK
Ta (PVD) | 2.5 nm | 2.4 nm | −0.1 nm | OK
Cu bulk grain | ~38 nm | ~52 nm | +14 nm | EXPECTED
ULK adhesion | nominal | nominal | none | OK
NOTES
400°C anneal 후에도 cap / liner 박리 또는 ULK 손상은 발견되지 않음. Cu grain 성장만 증가(+14 nm). 이는 Rc 감소로도 이어짐 (후행 슬라이드 참조).
METHOD
300 kV field-emission TEM · cross-section FIB lift-out · 5 site/wafer · EDS line scan across cap/Cu interface. 동일하게 cap 두께 / liner 연속성을 ② 평가.
KEY TAKEAWAY · 06
계면/liner 모두 연속 — cap −0.1 nm, Ta −0.1 nm, Cu grain +14 nm 외 변화 없음. 400°C test split의 structural integrity는 온전.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: TEM 계면 분석 슬라이드입니다. 좌측에 TEM reference 이미지를, 우측에 스택별 두께 비교 테이블과 메모를 둡니다. 발표 시 400°C에서도 cap, Ru, TaN, Ta의 두께가 거의 동일하게 유지되어 barrier stack이 anneal 강화에 견딘다는 점을 짚고, 다만 Cu bulk grain이 약 14 nm 성장해 Rc 감소의 미세 원인이 될 수 있다는 점을 후행 슬라이드의 Rs/Rc 분포로 연결합니다. dummy 데이터이므로 절대 인용하지 않습니다.

## Slide 7
SECTION 07 / 11
AASI CD
TARGET 23.4 nm · 69 SITE / WAFER
AASI CD 변동 — wafer별 mean/3σ/range/δ
DOC · BEOL-12
FILE 12 / 20
REV.0 · DUMMY
AASI · 69-SITE SUMMARY · W03 / W07 / W11
METRIC | UNIT | W03 · 350°C | W07 · 400°C | W11 · 350°C·r | SPEC | FLAG
mean | nm | 23.41 | 23.38 | 23.43 | 23.4 ± 0.6 | IN
3σ | nm | 0.62 | 0.58 | 0.71 | ≤ 0.8 | OK
min | nm | 23.05 | 22.98 | 22.94 | ≥ 22.6 | OK
max | nm | 23.78 | 23.71 | 23.91 | ≤ 24.2 | OK
range | nm | 0.73 | 0.73 | 0.97 | ≤ 1.2 | OK
δ to target | nm | +0.01 | −0.02 | +0.03 | ¦δ¦ ≤ 0.4 | IN
% sites in spec | % | 98.6 | 100.0 | 95.7 | ≥ 95 | OK
W2W Δ SUMMARY
350°C mean Δ (W11−W03)
+0.02 nm
repeat lot 대비 baseline
Δ (W07−W03)
−0.03 nm
400°C − 350°C baseline
3σ Δ (W07−W03)
−0.04 nm
400°C에서 3σ 축소
KEY TAKEAWAY · 07
AASI 전 wafer spec 안 — W07 400°C 3σ가 0.58 nm로 가장 좁고, W11만 W2 2 site에서 spec-edge 외(out-of-spec 아님). 400°C는 오히려 3σ를 닫음.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: AASI CD 변동 슬라이드입니다. 한 wafer당 69 site에서 측정한 mean, 3σ, min, max, range, target δ, spec-in rate를 표로 정리합니다. 발표 시 W07 400°C가 3σ 0.58 nm로 가장 좁고 (348 site 분석 시), W11 350°C repeat에서 한 site만 spec에 가까이 가는 변동이 있다는 것을 짚고, 400°C anneal이 CD 분포를 오히려 더 tight하게 만든다는 점이 흥미롭다고 합니다. dummy 데이터이므로 실측 인용 금지를 분명히 합니다.

## Slide 8
SECTION 08 / 11
ASEI CD
TARGET 18.3 nm · RANGE BAR SUMMARY
ASEI CD 변동 — wafer별 range bar
DOC · BEOL-12
FILE 12 / 20
REV.0 · DUMMY
RANGE / 3σ VISUALIZATION · ASEI
X축: CD (nm). 어두운 박스 = mean ± 3σ band, 가는 bar = min/max envelope, 점선 = target 18.3.
17.0
17.5
18.0
18.3 ★
18.5
19.0
19.5
W03 · 350°C
mean 18.27
3σ 0.49
W07 · 400°C
mean 18.31
3σ 0.55
W11 · 350°C·r
mean 18.29
3σ 0.51
spec 17.6 — 19.0 (lo − hi)
★ target 18.3 nm
env band | min ~ max
W03 350°C mean ± 3σ
W07 400°C mean ± 3σ
W11 350°C·r mean ± 3σ
range bg · min~max envelope
target 18.3 nm
ASEI NUMERIC SUMMARY
METRIC | W03 | W07 | W11
mean (nm) | 18.27 | 18.31 | 18.29
3σ (nm) | 0.49 | 0.55 | 0.51
min (nm) | 17.92 | 17.86 | 17.95
max (nm) | 18.65 | 18.72 | 18.59
δ to target | −0.03 | +0.01 | −0.01
range (nm) | 0.73 | 0.86 | 0.64
% in | 100 | 100 | 100
S2N | 37.3 | 33.3 | 35.9
S2N = signal-to-noise ratio = (max−min)/3σ. W07이 envelope 가장 넓고 S2N 가장 작음 — 400°C ring site가 약간 더 분산.
HEADLINE
세 wafer 모두 target 18.3 nm 부근에 tight cluster. W07 400°C는 mean이 0.04 nm 위, 3σ가 0.06 nm 더 큼 — 그러나 env band는 spec 17.6–19.0 안에 완전히 포함.
KEY TAKEAWAY · 08
ASEI 100% in-spec — W07 400°C 3σ만 0.06 nm 더 큼 (ring site 영향). spec 17.6–19.0 안에 fully contained, signal-to-noise ≥ 33 유지.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터

## Slide 9
SECTION 09 / 11
AMI / ACI
AMI 9.2 TARGET · ACI 8.6 TARGET
AMI · ACI CD 변동 + W2W delta
DOC · BEOL-12
FILE 12 / 20
REV.0 · DUMMY
METRIC 01
AMI — side inner CD
target 9.2 nm · sidewall inner nearest point
METRIC | W03 | W07 | W11 | SPEC
mean (nm) | 9.18 | 9.22 | 9.20 | 9.2 ± 0.3
3σ (nm) | 0.28 | 0.31 | 0.30 | ≤ 0.5
min | 8.96 | 9.01 | 8.98 | ≥ 8.7
max | 9.42 | 9.46 | 9.44 | ≤ 9.7
δ to target | −0.02 | +0.02 | 0.00 | ¦δ¦ ≤ 0.2
METRIC 02
ACI — cap inset CD
target 8.6 nm · cap/Cu interface nearest
METRIC | W03 | W07 | W11 | SPEC
mean (nm) | 8.61 | 8.58 | 8.63 | 8.6 ± 0.3
3σ (nm) | 0.24 | 0.29 | 0.26 | ≤ 0.5
min | 8.41 | 8.37 | 8.43 | ≥ 8.1
max | 8.81 | 8.79 | 8.83 | ≤ 9.1
δ to target | +0.01 | −0.02 | +0.03 | ¦δ¦ ≤ 0.2
W2W Δ — W07 vs (W03·W11 mean)
AMI · 400°C − 350°C
+0.030 nm
400°C에서 AMI mean은 +0.03 nm. 350°C 평균(mean of 2 wafer)에 비해 미세하게 굵어짐. 3σ는 +0.02 nm 증가.
ACI · 400°C − 350°C
−0.040 nm
ACI mean은 −0.04 nm 미세 감소. W11만 +0.03 nm로 mean 위로 살짝 올라옴 — cap recess 영향 추정.
% of 207 sites in spec
99.0 %
AMI 207 site 중 1 site, ACI 207 site 중 2 site spec-edge. 모두 in-spec 판정. AMI/ACI 모두 tight한 small-CD 영역.
KEY TAKEAWAY · 09
AMI/ACI 모두 spec 안 — AMI는 400°C에서 +0.03 nm 굵어지고, ACI는 −0.04 nm 얇아짐. W2W Δ 비대칭 (AMI↗, ACI↘)이 동일 anneal 강화의 trade-off 신호.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: AMI와 ACI 변동을 함께 보는 슬라이드입니다. 9.2와 8.6 nm이라는 매우 작은 CD 영역의 변동을 평가합니다. 발표 시 W07 400°C에서 AMI는 +0.03 nm 굵어지고 ACI는 −0.04 nm 얇아지는 비대칭이 관측된다는 점을 짚고, 두 변동이 spec 안에 머무는 한 큰 문제는 아니지만 같은 anneal 강화에도 두 metric이 다른 방향으로 미세하게 움직인다는 점이 흥미롭다는 점을 짚습니다. 350°C repeat인 W11의 ACI가 +0.03 nm로 가장 spec에서 멀리 있는 편이지만 여전히 in-spec임을 분명히 합니다. dummy 데이터임을 강조합니다.

## Slide 10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
23.18
23.21
23.45
23.51
23.49
23.42
23.22
.
.
23.20
23.30
23.41
23.40
23.42
23.31
23.20
.
.
23.23
23.39
23.41
23.43
23.39
23.40
23.22
.
.
23.32
23.42
23.44
23.55
23.43
23.42
23.21
.
.
23.31
23.40
23.42
23.41
23.43
23.46
23.52
.
.
23.51
23.55
23.49
23.32
23.43
23.45
23.78
.
.
23.31
23.40
23.32
23.24
23.31
23.49
23.43
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SECTION 10 / 11
MAP
AASI · 9×9 wafer map · 69 active of 81
in-wafer 균일성 + 69pt wafer map
DOC · BEOL-12
FILE 12 / 20
REV.0 · DUMMY
FEATURED · W03
9×9 wafer map · AASI
center / mid / edge binning
mean 23.41
3σ 0.62
range 23.05–23.78
lower at target higher edge excluded (12) AASI · nm
WITHIN-WAFER UNIFORMITY
3 wafer × AASI · WIWNU%, range, bin
METRIC | W03 | W07 | W11
WIWNU % (=3σ/mean×100) | 2.65 | 2.48 | 3.03
range nm (max−min) | 0.73 | 0.73 | 0.97
center die mean | 23.40 | 23.39 | 23.42
edge die mean | 23.43 | 23.37 | 23.46
edge − center | +0.03 | −0.02 | +0.04
3-WAFER MAPS · 7×7 mini preview
side-by-side previews
W03 · 350°C
W07 · 400°C
W11 · 350°C·r
OBSERVATION
W03 corner ring (R7,C7) 한 site가 23.78로 max — edge-high 패턴. W07은 분포 전반에 균일. W11은 분산 커짐 (WIWNU% 3.03).
KEY TAKEAWAY · 10
W07 400°C가 가장 tight WIWNU% 2.48 — 81 site map에서 hot corner 1 site만 +0.37 nm above mean. W11은 reproducibility 우려 분산.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: in-wafer 균일성과 69pt wafer map 슬라이드입니다. 좌측에 W03의 9x9 wafer map이 크게 있고 12개의 가장자리 cell은 회색 점선으로 edge-excluded 표시, 나머지 69개 활성 cell은 AASI 값을 보여줍니다. 우측에 3 wafer 균일성 표 + 7x7 mini map 3개와 observation이 있습니다. 발표 시 W07 400°C가 WIWNU% 2.48로 가장 tight하고, W11이 3.03으로 분산이 더 크다는 점을 짚으며, 패턴이 split-specific라기보다 lot-specific하다는 점을 분명히 합니다. dummy 데이터임을 분명히 합니다.

## Slide 11
SECTION 11 / 11
Rs · Rc
PERCENTILE TABLE · CUMULATIVE
Rs · Rc 누적 분포 + W2W 종합
DOC · BEOL-12
FILE 12 / 20
REV.0 · DUMMY
METRIC · Rs LINE SHEET
Rs line · 40 die / wafer · Ω/□
unit Ω/sq · 4pp probe · 100 µm line
PERCENTILE | W03 · 350 | W07 · 400 | W11 · 350·r | DELTA
min | 269.5 | 261.2 | 270.8 | −8.3
P10 | 273.4 | 263.8 | 274.2 | −9.6
P25 | 278.1 | 268.5 | 280.6 | −9.6
P50 (median) | 285.3 | 274.9 | 286.1 | −10.4
P75 | 290.6 | 281.2 | 292.4 | −9.4
P90 | 297.8 | 286.3 | 298.5 | −11.5
max | 308.2 | 295.6 | 306.9 | −12.6
RS LINE NOTE
400°C median −10.4 Ω/sq vs 350°C baseline. Cu grain 성장에 따른 rho 감소로 자연스러운 결과. distribution tail도 함께 −9~−12 Ω/sq 아래로 이동, 최대값 300 Ω/sq 이하.
METRIC · Rc VIA CHAIN
Rc via chain · 32 chain / wafer · Ω·µm²
unit Ω·μm² · kelvin contact · 1000-via chain
PERCENTILE | W03 · 350 | W07 · 400 | W11 · 350·r | ×10⁻⁹
min | 4.30 | 4.10 | 4.35 | 
P10 | 4.41 | 4.18 | 4.43 | 
P25 | 4.62 | 4.39 | 4.66 | 
P50 (median) | 4.83 | 4.59 | 4.85 | −0.24
P75 | 5.04 | 4.78 | 5.07 | 
P90 | 5.31 | 5.06 | 5.29 | 
max | 5.62 | 5.31 | 5.58 | 
RC NOTE
Rc median −0.24×10⁻⁹ (≈ −5 %) W07. cap/liner 연속성 보존으로 contact 안정. 모든 wafer spec 한도 안에 들어옴 (max 5.62 < 6.0).
Rs median Δ
−10.4 Ω/sq
W07 − W03 · median 이동. 350°C 평균 대비 −3.6 % 감소. anneal 강화 효과로 일관.
Rc median Δ
−0.24 ×10⁻⁹
Ω·µm² · 약 −5.0 %. cap/contact interface 안정성 있는 상태에서 감소.
W11 vs W03 drift
+0.8 Ω/sq
Rs median drift (350 repeat lot). +0.3 % 정도. reproducibility OK 범위.
KEY TAKEAWAY · 11
400°C Rs median은 −10.4 Ω/sq, Rc median은 −0.24×10⁻⁹ — 모든 wafer spec 한도 내 분포. tail 이동도 일관 — anneal 강화의 trade-off로 받아들일 만한 분포 변화.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 전기 분포와 종합 슬라이드입니다. 좌측에 Rs line의 percentile 표 40 die/wafer, 우측에 Rc via chain 표 32 chain/wafer. 발표 시 두 지표 모두 400°C에서 median이 작은 폭으로 감소해 grain 성장의 영향이 자연스럽게 반영되고, P10/P90 모두 9~12 Ω/sq 안에 머무른다는 점이 spec-friendly한 분포 변화라는 점을 짚습니다. W3 wafer가 99% 안에 들어가 max 308 Ω/sq로 320 Ω/sq 한도 아래, Rc는 5.62×10⁻⁹ Ω·μm²로 spec 한도 6.0 안. W11 repeat lot도 reproducibility 양호. dummy 데이터임을 분명히 합니다.