## Slide 1: 신뢰성·열 split 조건 매트릭스
SPLIT MATRIX · 신뢰성 + 열 · 4 SPLITS
금속화
패터닝
신뢰성
열
PASS · 조건부 · FAIL
Split | 변수 | 조건 수준 | 핵심 평가 항목 | 판정
SP-06 | EM 스트레스 구조 | 무배리어 Ru / Mo–Ru / Cu + 라이너 | TTF, Ea, J | PASS
SP-06b | EM 설계 기준 | SEB vs unit-cell | 허용 J, σ | PASS
SP-07 | TDDB 변동 | 간격 σ · LER σ · 모델 | 수명 자릿수 | 조건부
SP-07b | MIM 유전체 | SiO₂ / Al₂O₃ / OSG3.0 | 누설, LF 잡음 | 조건부
SP-08 | 열 경로 | 유전체 · 비아 · 에어갭 · BSPDN | ΔT, k | 조건부
4
split
7편
전문 열람
86%
비아층 열저항
0.6 nm
LER 분기점
열은 EM·TDDB를 직격 — 신뢰성과 열을 묶어 판정.

## Slide 2: SP-06 배선 구조별 EM 스트레스 결과
SP-06 · 신뢰성
구조 | 피치·선폭 | 스트레스 조건 | 결과 | Ea | 판정
무배리어 Ru | 21 nm 피치 | >30 MA/cm² | 고장 유도 실패 | — | PASS
무배리어 Ru | 21 nm 피치 | 150–200 MA/cm² | 자기발열 ~260 °C에서 고장 | — | 한계
Mo–Ru 하이브리드 | — | 330 °C, 5 MA/cm² | 600 h+ 무고장 | — | PASS
FSAV 2소재 모듈 | 18 nm 피치 | 10 MA/cm², 300 h | 저항 변화 없음 | — | PASS
Cu / TaN + Co 라이너 | 장배선 | — | 라이너 의존 활성화에너지 | 0.84 · 1.02–1.05 eV | 참조
Cu / TaN + Ru 라이너 | 장배선 | — | 라이너 의존 활성화에너지 | 0.94–0.98 eV | 참조
TEM 근거: Ru EM 보이드는 입계(JAP Fig. 18a)와 유전체 계면(Fig. 18b)에서 별도로 발생 → 대책은 입계 제어 + 계면 에너지 제어 두 갈래. Mo–Ru 단면은 Fig. 17(b).

## Slide 3: SP-06b SEB vs unit-cell — 허용 전류와 산포
SP-06b · 신뢰성
Chart: 허용 전류밀도
| SEB (단일 배선) | Unit-cell (타일)
MA/cm² | 1.1 | 2.26
Chart: TTF 산포 σ
| 단일 배선 | 타일 하향 | 타일 상향 | 타일 전체
σ | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.27
해석 단일 배선 SEB를 unit-cell(타일) 기준으로 교체해야 허용 전류가 현실화됨 — 룰이 정교해진 것이 아니라 기존 룰이 제품을 막는 지점.

## Slide 4: SP-07 가속 모델에 따른 TDDB 수명 감소
SP-07 · 신뢰성
Chart: 
| 멱법칙 (power law) | √E
자릿수 | 3 | 1
이상적 직선 대비 수명 감소 (자릿수), 16 NM HP, 간격 Σ 0.6 NM + LER Σ 1 NM
모델 선택이 100배를 가른다
Croes 2015: 넓은 전계 범위에서 impact damage 모델과 멱법칙이 데이터를 가장 잘 설명. 수명 ∝ 1/간격 가정.
Fang 2025: 위치별 최단 금속–금속 퍼콜레이션 경로 → 고장확률 → 최약고리 통계 (2단계). 비아 오정렬·T2T·LER·간격 변동 포함.
Kocaay 2017: 거칠기 작을 때 간격 변동 지배, LER 1σ > 0.6 nm부터 LER 지배.
판정 가속 모델 확정 전까지 수명 예측은 조건부. 패터닝 스펙은 LER 1σ 0.6 nm을 분기점으로 설정.

## Slide 5: SP-07b MIM 유전체 — 전도 기구와 판정
SP-07b · 신뢰성
유전체 | 두께 / εᵣ | 지배 전도 기구 | 트랩 준위 | 누설 | LF 잡음 | 판정
SiO₂ | 6 nm / 4.2 | Poole-Frenkel | φ_T 0.77 ± 0.01 eV | 최저 | 최저 | PASS
Al₂O₃ | 5 nm / 8.9 | FN 트랩보조 터널링 | Φ 1.36 (상) / 1.33 eV (하) | 최대 | 중간 | FAIL
OSG3.0 | 12 nm / 3.0 (기공 7%) | 호핑 / 비정상 PF | φ_T 0.44 eV · 호핑 0.6 nm · Ea 0.47 eV | 중간 | 최악 (RTS 다발) | 조건부
판정 누설·잡음 모두 SiO₂가 최고. Al₂O₃는 누설 최대, OSG3.0은 잡음 최악 + 비정상 RTS 이벤트로 전기적 불안정.

## Slide 6: SP-08 열저항 86%가 비아층 — 금속 교체는 무의미
SP-08 · 열
Chart: 
| 비아층 | 선 층
비중 | 86 | 14
열 설계 변수
0.3
OSG3.0 W/m·K
+30%
에어갭 자기발열
비아 배치 stacked > staggered > isolated.
BSPDN은 비균일 전력에서 최고온도 상승 (Si 135 → 71 W/m·K).

## Slide 7: 전기적 최적해가 열적으로는 최악 — 그리고 열은 수명을 직격한다
종합 · 닫힌 고리
전기
RC·IR을 줄이는 세 선택
low-k 유전체, 에어갭, BSPDN — 모두 전기적 지표를 개선.
열
같은 선택이 열에서는
0.3 W/m·K, 자기발열 +30%, 비균일 전력에서 최고온도 상승.
수명
열 → EM·TDDB
Ru 자기발열 ~260 °C 고장, TDDB 가속 모델 100배 — 온도가 두 수명을 동시에 깎음.
판정 전기적 최적해(저유전율막·에어갭·BSPDN)가 열적으로는 최악 — RC/IR 이득을 열로 돌려받고, 열은 다시 EM·TDDB 수명을 직격하는 닫힌 고리. 금속 교체는 열에 무의미하므로 비아 배치와 유전체 선택만 남음.