## Slide 1
F13 / 01 — EVAL OVERVIEW
01/11
Trench Depth
Split Evaluation
M8 / IMD + RSBM / 3-WAFER DUMMY SPLIT
BEOL M8 metal trench etch time을 변수로 한 process split 평가.
Damascene + low-k IMD, PVD TaN/Ta barrier + Cu seed 기반 dummy lot 결과.
METAL LAYER
M8
Cu dual-damascene · low-k IMD
SPLIT VARIABLE
Etch Time
Trench depth 조절
WAFER COUNT
3 매
300 mm · 동일 lot block
TOOL SET
DUMMY
Production 미사용 lot
EXPERIMENT PURPOSE
Trench etch time 변화가 M8 CD variation / wafer 내 uniformity / line·via resistance / EM 수명에 미치는 영향을 동시 평가하고, dummy lot data를 기준으로 split dose 응답 경향성을 1차 정리한다. 도출값은 절대 production 결과로 인용 불가.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 이 슬라이드는 F13 보고서의 평가 개요입니다. 본 lot은 internal screening용 dummy lot으로 진행되었습니다. 평가 목적은 trench etch time을 W1 nominal(25초), W2 +15%(28.75초), W3 +30%(32.5초)로 split하여 M8 metal layer에서 CD variation, wafer 내 uniformity, line resistance, via resistance, electromigration 수명 등 핵심 항목이 어떻게 반응하는지를 동시에 평가하는 것입니다. 평가 도구는 Cu damascene stack 기준이며 실제 production lot이 아니므로 절대 production reference로 활용하시면 안 됩니다.

## Slide 2
F13 / 02 — SPLIT DESIGN
02/11
Etch Time을 3 levels로 분할
동일 chamber / 동일 recipe base · etch time 외 모든 항목 lock · 3매 wafer 모두 동일 lot block에서 인출.
TARGET TRENCH DEPTH
120
nm
nominal
Nominal 기준 etch time 25.0 s, depth 분해능 ±2 nm.
W1
CONTROL
ETCH TIME
25.0
s
DEPTH ≈ 120 nm
Bom 기준 baseline · nominal dose · 모든 후속 공정은 split 표준 유지.
W2
+15% ETCH
ETCH TIME
28.8
s
DEPTH ≈ 138 nm · +15%
중간 depth split · W1 대비 14.9% 깊이 증가 가정 · 1차 screening용.
W3
+30% ETCH
ETCH TIME
32.5
s
DEPTH ≈ 156 nm · +30%
한계 split · over-etch 상태 모사 · plasma damage 영향 watch 항목.
SHARED CONDITIONS
​· 동일 chamber lock · base pressure < 1e-7 Torr
​· OES endpoint detection 사용 · over-etch 8%
LOCKED PARAMETERS
​· RF power / pressure / gas flow 동일
​· SiCN cap / Cu seed / barrier PVD 구성 동일
VARIABLE
​· Main etch step time만 조정 · step 1·3·4 lock
​· W2/W3 동일 chamber, W1 다음 slot 즉시 인출
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 본 슬라이드는 split의 구체 design을 보여줍니다. 3 wafer 모두 동일 chamber, 동일 base recipe에서 진행되었으며 main etch step의 time만 변경되었습니다. W1은 25초 control, W2는 28.75초로 약 15% 증가, W3는 32.5초로 30% 증가입니다. step 1, step 3, step 4는 모두 동일하게 lock되었으며 OES endpoint detection도 공통 적용되었습니다. over-etch 비율은 8%로 lock되어 있고 RF power, pressure, gas flow도 모두 동일하게 유지되었습니다.

## Slide 3
F13 / 03 — PROCESS FLOW
03/11
M8 단 Dual-Damascene flow
Via-first dual damascene, low-k k≈2.7 IMD, PVD TaN/Ta + Cu seed 기반 dummy lot sequence.
FLOW TYPE
VIA-FIRST DD
Split focus: trench main etch step only.
STEP 01
LITHO
Via patterning
193nm · NTD
STEP 02
VIA ETCH
Partial via
stop on IMD
STEP 03 · SPLIT
TRENCH
Main etch +
variable time
STEP 04
STRIP
Resist + sidewall
clean
STEP 05
BARRIER
PVD TaN 1.5nm
+ Ta 2nm
STEP 06
Cu PLATING
Seed + ECD Cu
anneal 250°C
FOCUS DELTA
Step 03 — Trench Main Etch time 가변
PARAMETER
W1 · CONTROL
W2 · +15%
W3 · +30%
Main etch time
25.0 s
28.75 s
32.5 s
Target depth
120 nm
~138 nm
~156 nm
Other steps
locked
locked
locked
RF / pressure / flow
identical
identical
identical
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 본 슬라이드는 표준 6-step via-first dual damascene flow를 보여줍니다. step 1 litho, step 2 via etch, step 3 trench main etch, step 4 strip/clean, step 5 PVD barrier, step 6 Cu plating+anneal 순입니다. step 3이 본 split의 가변 step입니다. 또는 step 03 셀을 강조할 예정. 아래 표는 step 03의 parameter 비교를 보여주며 W1 25초, W2 28.75초, W3 32.5초로 진행되었음을 명시합니다.

## Slide 4
F13 / 04 — SEM CROSS-SECTION
04/11
Wafer 단면 SEM 비교
M8 단 post-CMP 상태 · 5kx magnification 대표 단면 · wafer별 동일 die 위치.
Referenced image
(structure reference, SEM source via open literature)
SEM · 5.0 kx · TILT 0° · 5 µm scale
Reference image source: research publications
VISUAL OBSERVATIONS
Sidewall taper
etch time과 비례 증가
W1 · nominal profile
Sidewall 각도 ≈88°, Cu seam 중앙 정렬, void 없음.
W2 · medium swell
Taper 86°, bow 발생 미세 관찰, CD 감축 3% 미만.
W3 · micro-trench 관찰
Taper 84°, 일부 corner rounding, sidewall damage 누적.
SEM-BASED TILT SUMMARY
W1 sidewall angle
88.2°
W2 sidewall angle
86.4°
W3 sidewall angle
84.1°
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터 · Reference 이미지 출처: 공개 문헌
Notes: 본 슬라이드는 M8 wafer의 단면 SEM 관찰 결과입니다. 대표 이미지는 published literature에서 차용한 BEOL damascene 단면을 시각 reference로 사용하였으며 본 lot 실제 사진이 아닙니다. 3 wafer 모두 동일 die 위치에서 cross-section을 진행한 SEM 관찰 결과는 다음과 같이 요약됩니다. W1 control에서는 sidewall angle 약 88.2도로 안정적, W2 약 86.4도로 미세 bow, W3 약 84.1도로 taper 감소와 corner rounding이 관찰되었습니다. dummy lot 한정이므로 production data로 인용하시면 안 됩니다.

## Slide 5
F13 / 05 — TEM CROSS-SECTION
05/11
Fine 구조 TEM 분석
M8 line + via area · Lamella prep · 200kV STEM mode · reference 구조 시각화.
STEM · 200 kV · HAADF · 50 nm scale
Referenced via AtomicLimits publications
Cu SEAM HEIGHT
7.4
nm
W1 · nominal
W1 SEAM
7.4 nm
Seam 중앙 정렬, void 없음.
W2 SEAM
8.9 nm
Seam 미세 비대칭 관찰.
W3 SEAM
11.2 nm
Bow 시작 + void 1건.
KEY WATCH
+etch time이 seam에 누적
Longer etch → bow → electron migration path 단축 우려.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터 · Reference 이미지 출처: 공개 문헌
Notes: 본 슬라이드는 TEM 단면 분석 결과입니다. STEM HAADF 200kV 조건에서 M8 line 및 via 영역을 관찰했습니다. Cu seam height는 W1에서 7.4nm, W2에서 8.9nm, W3에서 11.2nm로 측정되어 etch time 증가에 비례하여 seam height가 커지는 패턴이 관찰되었습니다. W3에서는 bow 시작과 void 1건이 보고되어 production 적용 시 추가 검증이 필요한 watch 항목입니다. dummy lot 결과이므로 production baseline 인용은 불가합니다.

## Slide 6
F13 / 06 — CD VARIATION
06/11
4 metrics × 3 wafers CD 변화
AASI · ASEI · AMI · ACI · wafer별 mean / 3σ / range / target delta · 측정 in-line CD-SEM, 25 site → 5σ trim
측정: in-line CD-SEM
per wafer 25 site 후 5σ trim
CD METRIC · 01
AASI
trench top CD
TARGET
24.3 nm
Wafer
mean
3σ
range
Δ target
W1
24.1
1.8
4.2
−0.2
W2
23.7
2.4
5.6
−0.6
W3
23.2
3.2
7.4
−1.1
단위: nm · Δ target = wafer mean − target
CD METRIC · 02
ASEI
trench mid CD
TARGET
14.5 nm
Wafer
mean
3σ
range
Δ target
W1
14.4
1.4
3.3
−0.1
W2
14.1
1.9
4.4
−0.4
W3
13.7
2.5
5.7
−0.8
단위: nm · Δ target = wafer mean − target
CD METRIC · 03
AMI
trench bottom
TARGET
8.4 nm
Wafer
mean
3σ
range
Δ target
W1
8.5
0.9
2.1
+0.1
W2
8.7
1.3
3.0
+0.3
W3
9.0
1.8
4.2
+0.6
단위: nm · Δ target = wafer mean − target
CD METRIC · 04
ACI
via bottom CD
TARGET
10.0 nm
Wafer
mean
3σ
range
Δ target
W1
10.0
1.1
2.6
±0.0
W2
10.2
1.5
3.4
+0.2
W3
10.5
2.0
4.7
+0.5
단위: nm · Δ target = wafer mean − target
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 본 슬라이드는 4가지 CD 메트릭에 대한 wafer별 측정값 정리입니다. AASI trench top 24.3nm, ASEI trench mid 14.5nm, AMI trench bottom 8.4nm, ACI via bottom 10.0nm. etch time이 길어질수록 mean이 target에서 멀어지고 3 sigma와 range가 증가하는 패턴이 dummy lot에서 일관되게 관찰됩니다. W3의 3 sigma와 range가 가장 커 split 한계 가늠이 가능합니다. dummy lot 한정 결과로 production baseline 인용은 절대 불가합니다.

## Slide 7
F13 / 07 — IN-WAFER UNIFORMITY
07/11
In-wafer Uniformity 요약
25 site 측정 → 5σ trim 후 20 site · NIU = (3σ / mean) × 100 % · AASI 기준 해석.
AASI NIU · PRIMARY KPI
Etch time이 길어질수록
wafer 내 uniformity 저하 가속
1.84
%
W1 · CONTROL
3.42
%
W2 · +15%
5.78
%
W3 · +30%
AASI · DETAIL BREAKDOWN
Wafer별 25-site 통계
METRIC
W1
W2
W3
W2 vs W1
W3 vs W1
NOTES
Mean (nm)
24.1
23.7
23.2
−0.4
−0.9
shrinks with etch
3σ (nm)
0.45
0.81
1.34
+80 %
+198 %
sharp rise at W3
NIU (%)
1.84
3.42
5.78
+1.58 pp
+3.94 pp
progressive degrade
Min (nm)
22.7
22.1
21.4
−0.6
−1.3
edge-low trend
Max (nm)
25.4
25.6
25.7
+0.2
+0.3
max drift only
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 본 슬라이드는 wafer 내 uniformity 통계 요약입니다. 25 site 측정 후 5 sigma trim을 거쳐 20 site를 사용했습니다. AASI 기준 NIU는 W1 1.84%, W2 3.42%, W3 5.78%로 etch time 30% 증가에 NIU가 약 3배 가까이 악화되었습니다. 3 sigma도 W1 0.45nm, W2 0.81nm, W3 1.34nm로 W2 대비 W3에서 가장 큰 폭의 증가가 관찰됩니다. edge-low 특성이 뚜렷해 wafer edge 영역에서 CD가 낮게 측정되는 경향이 dummy lot에서도 확인됩니다.

## Slide 8
F13 / 08 — 13-POINT WAFER MAP
08/11
13-point Wafer Map · AASI
5×5 영역 안 13 die 측정 · AASI deviation from target (24.3 nm) · unit: nm.
WAFER 01 · CONTROL
W1 · mean 24.18
W1 SUMMARY
NIU
1.84 %
Range
22.7 ~ 25.4
Center-bright · 안정 분포
WAFER 02 · +15% ETCH
W2 · mean 23.74
W2 SUMMARY
NIU
3.42 %
Range
22.1 ~ 25.6
Edge-low 가속 · mean 음 방향
WAFER 03 · +30% ETCH
W3 · mean 23.05
W3 SUMMARY
NIU
5.78 %
Range
21.4 ~ 25.7
Edge dip 顯著 · 양극화 분포
HEAT SCALE
on target
moderate
far from target
target 24.3 nm · nm 단위
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
24.5
24.6
24.4
24.0
24.0
23.8
24.1
24.0
24.2
24.0
23.9
23.8
23.9
24.6
24.0
23.4
23.8
23.7
23.5
23.7
24.0
23.6
23.9
23.5
23.8
23.5
24.5
23.5
22.7
22.9
23.1
23.0
23.2
23.0
24.0
23.1
22.8
23.0
22.4
Notes: 본 슬라이드는 13-point wafer map 시각화입니다. 5x5 영역 안에서 13 die를 선정해 측정했습니다. W1 control wafer는 모든 die가 target 24.3nm 근처에 cyan 영역으로 표시되며 매우 균일한 분포를 보입니다. W2 wafer는 중앙에서는 moderate 영역으로, edge 쪽에서 far 영역으로 나타나기 시작합니다. W3 wafer는 edge-low 특성이 강하게 나타나 BR corner die에서 22.4nm까지 떨어지고 mean이 23.05로 줄어들었습니다. dummy lot 한정 결과이며 production statistics로 인용 불가합니다.

## Slide 9
F13 / 09 — LINE RESISTANCE
09/11
Line R 측정 결과
25 °C, 4-wire Kelvin · 24/32/48 nm 폭 × 1 mm single line · unit Ω/μm.
DELTA · M8 24 nm 1 mm
−13.7
%
W1 → W3 평균 line R 감소폭.
깊은 trench → Cu 부피 ↑ → R 저하.
M8 LINE R · MULTI-WIDTH
Test struct 1mm single line, 25 °C
CD × length
W1 · control
W2 · +15%
W3 · +30%
24 nm × 1 mm
172.8
158.6
149.1
32 nm × 1 mm
128.4
119.7
113.2
48 nm × 1 mm
88.2
82.5
78.6
Serpentine 10m
0.183
0.171
0.162
단위: Ω/μm (single line) · Ω total (serpentine 10 m total)
Trench 깊이 30 %p 증가 → 모든 width에서 line R 감소 경향, 폭이 작을수록 절대 감소폭 큼 (24 nm에서 −13.7 %).
24 nm RESISTIVITY CALC
Cu 막 resistivity 추출 (effective)
W1
4.18 μΩ·cm
W2
3.96 μΩ·cm
W3
3.74 μΩ·cm
Bulk Cu 1.68 μΩ·cm 기준 dummy lot 보정값.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 본 슬라이드는 line resistance 측정 결과입니다. 24, 32, 48 nm 폭에 대해 1 mm single line 측정 결과 W1 172.8, 128.4, 88.2, W2 158.6, 119.7, 82.5, W3 149.1, 113.2, 78.6 ohm-micrometer로 모두 W1에서 W3로 갈수록 감소했습니다. 24 nm 폭에서 W1 대비 W3 약 13.7% 감소가 가장 큰 폭을 보였습니다. effective resistivity로 환산 시 W1 4.18, W2 3.96, W3 3.74 micro-ohm-cm 수준이고 bulk Cu 1.68 대비 dummy lot 보정값을 고려하면 합리적입니다. dummy lot 결과로 production의 design rule 인용은 불가합니다.

## Slide 10
F13 / 10 — VIA R + EM
10/11
Via Resistance & EM 수명
Via chain 구조 25 °C · EM package-level · 10 MA/cm², 300 °C accelerated · dummy lot 결과.
A · VIA CHAIN R
Single via sheet resistance
Structure
W1
W2
W3
V0 single
5.84
5.62
5.39
V1 chain ×5
28.4
27.1
25.6
V7 chain ×1000
5.92k
5.71k
5.43k
Unit via (Ω/via)
5.92
5.71
5.43
NOTE
V0/V1 chain에서 etch time 증가에 따라 via R −8 %, −10 % 범위로 미세 감소.
Trench→via step coverage 개선 영향으로 추정.
B · EM MTTF
Electromigration TTF
Stress condition
W1
W2
W3
300 °C · 10 MA/cm²
1,184
1,427
1,648
325 °C · 10 MA/cm²
486
604
728
350 °C · 10 MA/cm²
198
254
312
eV (rough)
0.94
0.93
0.91
NOTE
W3에서 동일 조건에서 +39 % MTTF 향상.
깊은 trench → Cu 단면적 ↑ → mass transport에 대한 robuster.
CROSS-CUT SUMMARY
​· W2 vs W1: R 약간 감소, EM TTF +20 %, CD uniformity 약간 악화
​· W3 vs W2: R 추가 감소, EM TTF 추가 +15 %, uniformity −50% 신뢰구간 retreat
​· MTTF 향상분은 CD drift보다 두드러짐
OUTLIER / WATCH
​· W3 일부 corner die (BR)에서 AASI 22.4 nm 관측 → yield watch
​· etch time +30 %p 초과 시 sidewall damage 누적
​· dummy lot 한정 결과 · production 사양서 인용 금지
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 본 슬라이드는 via resistance와 electromigration 결과를 한 페이지에서 정리합니다. via chain R은 V0 single 기준 W1 5.84, W2 5.62, W3 5.39 ohm-per-via로 감소했고, 1000단 chain에서도 동일 경향이 유지됩니다. EM TTF는 300도 10MA 조건에서 W1 1184, W2 1427, W3 1648 시간으로 측정되어 약 39% 향상이 가장 큰 응답이었습니다. 325도, 350도에서도 모두 동일 경향이며 activation energy는 0.91~0.94 eV 범위로 wafer 간 큰 차이가 없습니다. dummy lot 한정 결과로 production spec 인용은 불가합니다.

## Slide 11
F13 / 11 — SUMMARY & CONCLUSION
11/11
Split 응답 요약 & 권고
3매 wafer dummy lot 응답 종합 · internal screening reference.
FINDING 01
R은 개선, CD drift는 누적
W1→W3 line R −13.7 %, via R −7.7 %, EM TTF +39 % 효과 확인.
FINDING 02
NIU 가속 악화
AASI NIU 1.84 → 5.78 %로 단조 증가. edge-low 뚜렷.
FINDING 03
Seam / bow 누적
TEM seam 7.4 → 11.2 nm, W3 void 1건. 신뢰성 watch.
FINDING 04
edge corner die 위험
W3 BR corner 22.4 nm · yield margin watch out of nominal doze.
DECISION TABLE
Wafer별 trade-off 한 줄 정리
W1
UM 양호 · R/EM baseline · split reference로 적합
REFERENCE
W2
R/EM 개선 +20 % · UM 1.86x 악화 · 1차 screening 적정
CONSIDER
W3
R/EM 추가 개선 · edge corner outlier 1건 · yield margin 재평가 필요
WATCH
RECOMMENDATIONS
다음 split 제안
​· W2 etch time 부근 fine-tuning split 추가
​· sidewall damage 영향 정량화를 위한 TDDB 추가 평가
​· edge 13pt suppl. 데이터 누적해 uniformity 미세 조정
​· dummy 결과이므로 production 재현성 검증 별도 진행
FILE TAG
F13 / 11 — internal test dummy data · 절대 production reference로 인용 불가
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터 · F13 / 11
Notes: 본 슬라이드는 보고서 종합 결론입니다. 4가지 핵심 finding을 정리했습니다. 첫째, R과 EM 수명은 W1에서 W3로 갈수록 개선됩니다. 둘째, NIU는 가속도劣惡化됩니다. 셋째, TEM에서 seam/bow가 누적됩니다. 넷째, edge corner die 위험 구간이 식별됩니다. 의사결정 표에서 W1 reference, W2 consider, W3 watch로 구분했습니다. 다음 split은 W2 부근 fine-tuning, TDDB 평가 추가, edge 13pt 보강 데이터 누적을 권고합니다. 본 보고서는 dummy lot 결과이므로 production baseline 인용은 절대 불가함을 다시 한번 명시합니다.