## Slide 1
SP-OV · DUMMY FILL · 표 2
Dummy Metal Fill 방식별 CMP 평탄도와 전기적 성능 상충
Dummy Fill 방식 | CMP 평탄도 (Dishing/Erosion) | 기생 정전용량·RC | 크로스토크·전자기
미적용 (희소 패턴) | 압력 불균형 → 심각한 Dishing/Erosion | 신호선 낮은 C 유지 | 간섭 위험 낮음
플로팅 Dummy | 금속 밀도 균일화 → 평탄도 크게 개선 | 인접 능동선과 커플링 → C 증가 | 노이즈 매개 안테나 → 간섭 증폭
접지 Dummy | 밀도 제어·평탄도 우수 | Ground 결합 → 총 C 변동 폭 큼 | 차폐 효과 → 크로스토크 억제, 열 분산
목적
덮임률 편차 최소화, 균일 지지력, 평탄도.
부작용
기생 C·크로스토크, 플로팅 더미 안테나 효과.
최적화
CMP 시뮬레이터 결합, 접지 더미 차폐·열 분산, 크기·밀도·경계선 길이.
판정 측정 저항이 초기 기준 대비 10% 이상 증가하면 Failure. 더미 필 최적화와 CMP 시뮬레이션 피드백으로 저항·신뢰성 동시 억제.

## Slide 2
SP-OV · 저항 판정
Dishing 깊이 vs 선저항 — 평가 방법과 Failure 기준
Chart: Dishing (nm)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
선저항 증가 (%) | 0 | 4.2 | 8.7 | 13.6 | 19 | 25
DISHING 깊이(NM) VS 선저항 증가(%) — 두께 50 NM 가정 R ∝ 1/T 설명용
연마 시간에 비례해 Dishing/Erosion 심화 → 상위 층 DOF 불량.
평가 방법
구분 | 방법 | 측정
물리 | 단면 SEM / AFM | 금속 두께 소실 깊이 (Recess)
전기 | Cross-bridge 저항 패턴, 4-point probe | 면저항 Rs, CD 변동량
판정 | 초기 기준치 대비 R +10% 초과 | 동작 마진 이탈 → Failure
설계 | CMP 시뮬레이션 → 레이아웃 피드백 | 더미 크기·밀도·경계선 길이 최적화