## Slide 1
Dummy Series · 06 / 30
Briefing Readout · 2026
전기와 열이
정확히 반대로
움직이는 지점입니다
BEOL · 유전체 · 금속 · 열 — 다섯 개의 짧은 발견.
Inside this briefing
01
유전체 자체의 품질 — 저주파 잡음으로 본 MIM
02
기계적 파괴 — 관통해 가는 금속층
03
열: 비아가 열저항의 86%를 먹는다
04
모델링이 바뀜 이유
05
BSPDN은 정말 열적으로 유리한가
출처 · Nature Scientific Reports · TaxMnyOz diffusion barrier
A dummy editorial briefing · for layout evaluation only · 표지 1 / 3
자료: BEOL / Cu-low-k 스택 · 전기 누설·잡음, 기계 파괴, BEOL 열저항, BSPDN.
/06

## Slide 2
Briefing · 발견 첫째 · 발견 둘째
2 / 3
유전체 자체의 품질
— 저주파 잡음으로 본 MIM
Section a · dielectric MIM
Giusi는 TiN 전극 사이의 SiO₂ 6 nm (εr 4.2), Al₂O₃ 5 nm (8.9), OSG3.0 12 nm (3.0, 기공률 7%) MIM을 25–200 °C, 최대 ~12 MV/cm에서 비교했습니다. 전도 기구가 재료마다 다릅니다.
유전체 | 지배 기구 | 트랩 준위
SiO₂ | Poole-Frenkel | φT = 0.77 ± 0.01 eV
OSG3.0 | 호핑 / 비정상 PF | φT = 0.44 ± 0.01 eV, 호핑거리 0.6 nm, Ea 0.47 eV
Al₂O₃ | FN 트랩보조 터널링 | Φ 1.36 eV (상부) / 1.33 eV (하부)
결론은 간단합니다. 누설·잡음 모두 SiO₂가 최고, Al₂O₃는 누설이 가장 크고, OSG3.0은 잡음이 가장 나쁜 데다 수많은 비정상 RTS 이벤트로 전기적 불안정성을 드러냅니다. 저유전율 도입의 대가가 정전용량만의 문제가 아니라는 증거입니다.
Section b · mechanical
출처 · 3D InCites · dual-damascene WLP
Vanstreels는 FIB로 깎은 BEOL 마이크로빔을 SEM 안에서 굽히며 균열 발생·전파·계면 박리를 직접 관찰했습니다. 빔 네 개를 200–750 µN/s로 가압했고, k < 2.0 Cu/low-k 스택에서 균열이 금속층 위를 따라 달리다 금속층을 관통해 지나기도 했습니다.
출처 · IBM Research · Cu evolution and beyond
이는 강화 대상이 저유전율막이 아니라
금속 상부 계면이라는 뜻입니다.
Two findings · dielectric & mechanical

## Slide 3
Briefing · 발견 셋
3 / 3
열, 모델, 그리고 BSPDN
비아 · 모델 · BSPDN — 세 가지 발견.
01
열: 비아가 열저항의 86%를 먹는다
저유전율막은 전기적으로 좋고 열적으로 나쁩니다. SiO₂가 1.15 W/m·K인 데 비해 OSG3.0은 0.3 W/m·K — 사실상 단열재입니다. imec은 열전도도가 1 W/m·K 아래로 내려가면 BEOL 온도가 급격히 오른다고 보고합니다. 로직셀 전력밀도는 이미 약 10 W/mm² (≈ 1000 W/cm²) 수준입니다.
14층 BEOL 스택을 분해해 보면 열저항의 86%가 비아층, 14%가 선 층에서 나옵니다. 적층 (stacked) > 연결된 엇갈림 (staggered) > 고립 순으로 유리합니다 — 정작 금속 종류 선택은 열 방출에 거의 영향이 없습니다. 한편 정전용량을 줄이려고 넣는 에어갭은 A14 노드에서 금속선 자기발열을 30% 늘립니다. 전기와 열이 정확히 반대로 움직이는 지점입니다.
출처 · imec magazine · Mitigating the thermal bottleneck in advanced interconnects
02
모델링이 바뀜 이유
Chang의 ECTC 2024 / TCPMT 2025 연작은 BTE–FEM 모듈러 결합을 제안합니다. 핵심 주장은 "벌크 물성값을 쓰는 기존 FEM은 노드가 미세화될수록 BEOL 열저항을 점점 더 과소평가한다"는 것입니다. 검증 대상은 A10 고밀도 코어 설계에서 나온 12층, 18 nm 피치 스택이고, 입력은 금속선 밀도·비아 밀도·유전체 열전도도·크기의존 금속 열물성입니다. 높은 계층은 DFT (원자) → BTE (nm–µm) → FEM (전체 스택)으로 연결됩니다. 유전체 열전도도는 3ω 법으로 추출하고, BEOL 자기발열 측정으로 3D FEM을 보정합니다.
출처 · imec magazine · Mitigating the thermal bottleneck in advanced interconnects
03
BSPDN은 정말 열적으로 유리한가
same question · reversed answer
전기적으로는 명확합니다만, 5 µm 해상도의 비균일 전력 분포에서는 최고온도가 전면 PDN보다 일관되게 높다고 보고됩니다 — 균일 전력 가정이 결론을 뒤집습니다.