## Slide 1: 대체 금속 후보 박막 저항률 — 수평 막대 비교
SP-01 · 금속화 · 박막 저항률 · JAP 2024 / JVST B 2024
Chart: µΩ·cm
| CuAl₂ 28nm | Al₂Cu ~30nm | NiAl epi 7.7nm | Al₃Sc 24nm | NiAl PVD 56nm | Ru 18MP | NiAl 420°C 22nm | Cu₂Mg 5nm
저항률 (µΩ·cm) | 9.5 | 9.9 | 11.5 | 12.6 | 13.9 | 14 | 18 | 25.5
두께·열처리 조건 상이 — 다음 장 표 참조
선택 지표
Ru 13–15 µΩ·cm을 넘는 후보는 둘
9.5
CuAl₂ 28 nm (400 °C PDA)
<10
Al₂Cu ~30 nm (500 °C PDA)
CuAl₂ 28 nm 막 9.5 µΩ·cm은 벌크 6.5 µΩ·cm에 접근 — 10 nm 이상 두께에서 Ru를, 조사 전 두께 범위에서 Mo를 이김.
NiAl은 에피 기판 또는 600 °C PDA가 전제. Cu₂Mg는 5 nm에서 Ru 대비 열위.
판정 CuAl₂·Al₂Cu PASS, NiAl·Al₃Sc 조건부, Cu₂Mg FAIL.

## Slide 2: 재료별 두께·열처리 조건과 판정
SP-01 · 금속화 · 조건별 상세
재료 | 두께 | 저항률 (µΩ·cm) | 열처리 | 출처 | 판정
NiAl (Ge(100) 에피) | 7.7 nm | 11.5 | — | JAP 2024 | 조건부
NiAl (PVD) | 56 nm | 13.9 | 600 °C PDA | JAP 2024 | 조건부
NiAl (420 °C 증착) | 22 nm | 18 | in-situ | JAP 2024 | FAIL
CuAl / CuAl₂ | 28 nm | 9.5 | 400 °C PDA | JVST B 2024 | PASS
Al₂Cu | ~30 nm | <10 | 500 °C PDA | JAP 2024 | PASS
Al₃Sc | 24 nm | 12.6 | 500 °C PDA | JAP 2024 | 조건부
Cu₂Mg | 5 nm | 25.5 | — | JAP 2024 | FAIL
Ru (참조, 18MP 에칭 후) | CD 9 nm | 13–15 | 420 °C → 14–15 | VLSI 2022 | 참조
ρ₀·λ 지표
6.8×10⁻¹⁶
Cu, ρ₀·λ (Ω·m²), λ = 40.7 nm
0.6×10⁻¹⁶
β-Ti₄InN₃ — Cu의 1/11
69 / 170
MAX 안정상 중 Cu 대비 우위

## Slide 3: 왜 ρ₀가 아니라 ρ₀·λ인가
SP-01 · 금속화 · 스크리닝 논리
원리
평균자유경로가 결정한다
Cu의 약점은 ρ₀ 1.68 µΩ·cm이 아니라 λ 40.7 nm — 선폭 < λ에서 표면·입계 산란이 지배하고 저항률이 치수에 반비례해 치솟음.
선택 지표는 ρ₀가 아니라 ρ₀·λ 곱. Cu는 후보군 중 가장 나쁜 축.
계산
MAX 상과 비등방성 금속
Sankaran: MAX 상 170개 전자구조 계산 → 69개 안정상이 Cu 대비 응집에너지↑·ρ₀λ↓, 24개는 Ru보다 우위. 최저 β-Ti₄InN₃ 0.6×10⁻¹⁶ Ω·m² (Cu의 1/11). 단, 박막 증착·에칭 실증 없음.
비등방성 금속은 스칼라 ρ₀λ로 줄이면 순위가 틀림 → 300 K 수송 텐서 (입방정 1개 ~ 삼사정 9개 성분). Ru 전 방향, V₂AlC 면내, MoPt x·y 방향에서 Cu 능가 여지.
실증
300 mm에서 돌아간 것
300 mm 웨이퍼 실증은 Ru, Mo, Al계 금속간화합물뿐 — MAX 상은 계산 단계.
배리어는 기능 유지 하한 2–3 nm → 12 nm 피치에서 단면 대부분 잠식. 무배리어 금속 탐색이 본질.
판정 재료 선택은 단일 정답이 아니라 치수별 구간 분할 문제 — CuAl₂는 10 nm 이상, Ru는 단면 268 nm² 미만에서 유리.