## Slide 1
BEOL 평가 실험 보고서 · 20 / 20
FILE 20 · ETA STOP
Etch Stop 분기,
CD 와 전류-저항 사이
AlOx 와 SiCN 두 ES film 후보를 단일 분리 변인으로 두고, 동일 M2 / 9 nm line CD target 레시피에서 CD 변동·profile·전기적 signature를 8 wafer 규모로 비교한다.
01.1 · 평가 의도
ES film이 두꺼울수록 damascene profile 변동을 키우고 via-bottom CD를 흔든다는 가설을
AlOx 와 SiCN 의 4 vs 4 wafer 비교로 정량 확인한다 — 측정 항목은 CD 4종·profile SEM·TEM·전기 4종.
01.2 · 평가 조건
Metal layer
M2 (damascene, Cu)
Line CD target
9.0 nm (AMI)
IL D / ILD
ULK (k≈2.5)
Etch stop layer
Wafer set
8 매 — AlOx ×4 / SiCN ×4
평가 사이트
wafer 당 69 pt
측정 항목
CD 4종 · Line R · Via R · EM · 누설
분석 도구
CD-SEM · TEM · wafer mapped parametric tester
AlOx
SiCN
한 줄 결론
ES film 변화만으로 line/via CD 가 0.5 nm 가까이 움직이는지를 8 wafer 정량 비교로 분리해 본다.
01 / 11실험 목적 및 평가 조건
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 슬라이드 1 — 실험의 큰 의도와 평가 조건을 함께 보여주는 오프닝 슬라이드입니다. 좌측에 큰 제목과 의도, 우측 표에 평가 조건 8행을 배치했습니다. 핵심은 'ES film만 단일 변인으로 두고 8 wafer를 비교한다'는 점. 같은 9 nm line CD target 레시피 위에서 AlOx와 SiCN split을 가르기 때문에, 이후 슬라이드에서 보이는 CD/전기적 차이는 거의 ES film에서 비롯된다고 해석할 수 있습니다. 시선은 좌측 헤드라인 → 우측 조건 표 → 좌측 하단의 '한 줄 결론'으로 흐르도록 짰습니다. 말할 때는 "이 deck은 dummy이고, 시뮬레이션/통합 비교용 보고서"라는 점도 가볍게 짚어 주세요.

## Slide 2
SLIDE 02 · DoE
단일 변인 분기 —
8 wafer, 두 ES film만 바꾼다
02.1 · Split matrix
× 4
wafer W01 · W02 · W03 · W04
CVD Al2O3, k ≈ 7, 두께 4.0 nm
동일 step / 동일 챔버
SPLIT · AlOx
× 4
wafer W05 · W06 · W07 · W08
PECVD SiCxNy, k ≈ 4.8, 두께 3.5 nm
동일 step / 동일 챔버
SPLIT · SiCN
FACTOR LITHO ETCH CMP CMP-CLEAN ANNEAL ESC
FROZEN
FROZEN
FROZEN
FROZEN
FROZEN
FROZEN
VARIABLE
인자 7종 모두 동결 — ES film 만 유일한 변수, eight wafer pair 비교.
02.2 · 8 wafer 배치
300 mm
edge
5 mm
excl.
W01
W02
W03
W04
W05
W06
W07
W08
4 × AlOx split
4 × SiCN split
edge 5 mm 제외
■ 한 줄 결론
8 wafer pair 비교로 모든 인자를 동결하고 ES film 만 가른다 — 분기 외 노이즈를 최대한 억제.
02 / 11스플릿 매트릭스
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 슬라이드 2 — 스플릿 매트릭스와 8 wafer 배치를 한 페이지에 묶었습니다. 좌측에는 AlOx/SiCN 두 split을 각각 chip과 wafer-id로 표기, factor 목록에서 마지막 칸인 ESC(etch stop choice)만 VARIABLE로 강조했습니다. 우측에는 300 mm wafer 위에 8개 점을 split 색으로 칠하고 edge 5 mm는 dashed 라인으로 제외했습니다. 위치는 symmetry 보다 가독성을 우선해 단순화했습니다. 발표 시에는 "한 wafer 만 뽑으면 안 된다, 같은 split이라도 wafer-to-wafer 변동이 있다"는 점을 짚어 주세요. 이후 슬라이드의 4 wafer 평균은 그 분산을 누그러뜨리는 데 의의가 있습니다.

## Slide 3
SLIDE 03 · CD METRICS
네 가지 CD, 같은 site, 같은 lot
한 wafer 의 동일 die 안에서 density / line / via 각각 다른 site 4곳에서 CD 를 끌어온다 — 같은 recipe 안에서 분기된 변수만 다룬다.
A · AASI
array-after-spacer-isolation
활성 array 의 Mx spacer 가 다 빠지고 난 뒤의 isolation-CD. density signature 를 본다.
TARGET · 25.4 nm · POST-ETCH · TOP-DOWN SEM
B · ASEI
array-after-spacer-etch-inside
spacer 가 아직 남아있는 시점의 array 내부 CD. etch 진행 중 profile 흔적을 본다.
TARGET · 15.7 nm · MID-ETCH · TOP-DOWN SEM
C · AMI
after-metal-isolation
line bottom CD. via 가 시작되는 면.
TARGET · 9.0 nm · POST-METAL · CROSS-SECTION
D · ACI
after-contact-isolation
via-bottom CD. 가장 작은 feature — split 흔적이 가장 먼저 드러난다.
TARGET · 8.4 nm · POST-VIA · CROSS-SECTION
한 줄 결론
density(A·B), line(C), via(D) — 같은 die, 같은 lot 안에서 네 항목의 평균·분포·delta 를 동시 추적한다.
03 / 11CD 평가 항목 정의
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 슬라이드 3 — 다크 캔버스로 리듬 전환합니다. 네 가지 CD 항목을 2x2 카드에 풀어 정의했습니다. AASI(array-after-spacer-isolation) 25.4 nm, ASEI 15.7 nm, AMI 9.0 nm, ACI 8.4 nm — density / line / via 의 대표값입니다. "왜 네 가지냐"는 발문을 받으면, 같은 die 안에서 density 쪽 CD(A/B), line-bottom CD(C), via-bottom CD(D) 가 분기되면 표정이 다 다르게 움직인다고 답하면 됩니다. AASI/ASEI 는 top-down SEM, AMI/ACI 는 cross-section 으로 측정합니다. 이후 슬라이드 6~9에서 한 wafer 당 한 항목씩 풀어 보여줄 것입니다.

## Slide 4
SLIDE 04 · SEM IMAGE
단면 profile, 두 ES film 의 표정 차이
Fig.04 · M2 dual-damascene cross-section · representative wafer · 출처 Semiconductor Digest
dummy data · wafer 실물은 별도 평가 lot 의 split 비교컷을 상징적으로 표현
04.1 · 관찰
trench 저부에서 undercut 흔적 4 wafer 중 3 wafer 에서 관찰. profile 이 notching 쪽으로 치우침.
SPLIT · AlOx
거의 symmetric 한 profile, undercut 없음. pseudo-vertical 에 가깝게 떨어짐.
SPLIT · SiCN
■ 한 줄 결론
AlOx split 에서 bottom-side profile 변동이 더 큼 — CD 표정과는 별개로 profile 자체에 흔적이 남는다.
04 / 11SEM 단면 관찰
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 슬라이드 4 — SEM 단면 이미지 한 컷을 큰 카피로 좌측에 두고, 우측에 두 split 의 관찰을 따로 적었습니다. 좌측 이미지는 Intel 4 공정의 Cu interconnect 단면을 차용했고, 출처는 Semiconductor Digest 입니다. dummy 평가용이라 wafer 실물은 아니라는 점도 작게 표기했습니다. AlOx 쪽에서 trench 바닥에 notching / undercut 흔적이 4 wafer 중 3에 관찰됐다는 메모, SiCN 은 pseudo-vertical profile 로 안정적이었다는 메모로 갈라놨습니다. 이후 TEM 슬라이드에서 같은 wafer 의 interface seam 도 비슷한 결로 갈라지는지를 확인합니다.

## Slide 5
SLIDE 05 · TEM IMAGE
interface seam thickness,
한눈에 갈라지는 차이
같은 die 의 Cu / ES film / ULK 3중 계면을 STEM 으로 측정한 두 split 의 비교 컷.
Fig.05 · Cu/ULK interface · representative split A · 출처 IntechOpen
05.1 · Interface reads
01 · SEAM THICKNESS
2.6 nm
AlOx split 평균
2.2 nm
SiCN split 평균
AlOx 쪽 seam 두께가 +18 % 두꺼움 — 양 split 모두 interface 깨끗하지만 두께 분포가 갈라짐.
02 · EDGE ROUGHNESS
ULK 측 line-edge LER3σ — AlOx 0.92 nm, SiCN 0.71 nm.
SiCN 쪽이 line-edge 거칠기에서도 우세.
SiCN 의 interface seam 이 더 얇고 edge 거칠기도 작다 — AlOx 의 두꺼운 seam 은 etch gas 화학 차로 추정.
한 줄 결론
05 / 11TEM 단면 관찰
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 슬라이드 5 — slide 04 와 짝을 이루는 TEM 슬라이드이지만 다크 캔버스로 만들었습니다. SEM 보다 작은 feature 까지 보인다는 점이 의도된 차이입니다. 두 가지 수치 봉을 좌측에 두고 우측에 짧은 코멘트로 묶었습니다. Seam thickness 가 split 간에 18 % 차이, LER_3σ 도 SiCN 쪽이 우세. 출처는 IntechOpen 의 Cu interconnect image 1 컷을 차용. dummy 평가 자료라는 점은 그대로 유지.

## Slide 6
SLIDE 06 · AASI · array-after-spacer-isolation
AASI target 25.4 nm
06.1 · per-wafer reading · 8 wafer, 69 site 평균 / wafer
SPLIT
WAFER
MEAN (nm)
3σ (nm)
RANGE (nm)
Δ vs target
W01
25.62
0.42
1.81
+0.22
avg within σ
W02
25.55
0.38
1.67
+0.15
W03
25.71
0.45
1.94
+0.31
highest σ
W04
25.40
0.36
1.55
±0.00
on-target
W05
24.91
0.31
1.32
−0.49
W06
24.78
0.28
1.18
−0.62
lowest mean
W07
24.96
0.34
1.41
−0.44
W08
24.83
0.30
1.25
−0.57
tighter σ
AlOx
AlOx
AlOx
AlOx
SiCN
SiCN
SiCN
SiCN
AlOx split 평균
+0.17 nm
mean range · range span 1.55~1.94
SiCN split 평균
−0.53 nm
mean range · range span 1.18~1.41
06.2 · 요약
SIGN GAP (mean)
0.70 nm
AlOx avg 와 SiCN avg 의 부호 포함 차이
Δ 3σ · MEDIAN
AlOx 0.40 · SiCN 0.31 · SiCN 22 % tighter
AlOx split 평균이 +0.17 nm 측으로, SiCN 은 −0.53 nm 측으로 — sign 자체가 갈라진다.
한 줄 결론
06 / 11CD · AASI
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 슬라이드 6 — AASI 25.4 nm 의미의 CD 변동을 wafer 별로 펼쳐놓은 메인 테이블 슬라이드. 좌측에 8 wafer 의 mean/3σ/range/delta, 우측에는 sign gap 요약 카드와 한 줄 결론 카드. AlOx 행은 옅은 rust 배경으로, SiCN 행은 옅은 teal 배경으로 칠해 split semantic 을 그대로 시각화했습니다. 강조 포인트는 W06 가 가장 작은 mean (24.78 nm), W03 가 가장 큰 3σ (0.45 nm) 라는 점. 발표 시 "Δ3σ" 와 "Δmean" 둘 다로 SiCN 우세라고 정리합니다. 이후 7/8/9 슬라이드는 같은 골격이지만 항목만 ASEI/AMI/ACI 로 바뀝니다.

## Slide 7
SLIDE 07 · ASEI · array-after-spacer-etch-inside
ASEI target 15.7 nm
spacer 가 아직 살아있는 시점 — split 의 mid-etch signature 가 의미가 있는 slide.
07.1 · per-wafer reading · 8 wafer, 69 site 평균 / wafer
SPLIT
WAFER
MEAN (nm)
3σ (nm)
RANGE (nm)
Δ vs target
W01
16.21
0.32
1.42
+0.51
W02
16.10
0.29
1.28
+0.40
W03
16.34
0.36
1.55
+0.64
W04
15.93
0.27
1.21
+0.23
W05
15.22
0.22
0.96
−0.48
W06
15.10
0.20
0.89
−0.60
W07
15.28
0.24
1.07
−0.42
W08
15.16
0.21
0.93
−0.54
AlOx
AlOx
AlOx
AlOx
SiCN
SiCN
SiCN
SiCN
07.2 · 요약
SIGN GAP (mean)
0.94 nm
AASI 대비 split 사이 간극이 더 벌어짐
Δ 3σ · MEDIAN
AlOx 0.31 · SiCN 0.22 · SiCN 29 % tighter
AlOx split 평균
+0.45 nm
SiCN split 평균
−0.51 nm
ASEI 가 sign gap 도 σ 도 split 신뢰도가 가장 또렷한 항목 — mid-etch signature 가 split 사이 0.94 nm 벌어진다.
한 줄 결론
07 / 11CD · ASEI
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 슬라이드 7 — ASEI 15.7 nm 의 wafer 별 변동. 6번 슬라이드의 다크 버전으로 짝을 지었습니다. 같은 8 wafer 표인데 dark canvas + light 카드 + 라이트-크림 우측 패널로 변환 점만 다릅니다. 강조: W06 가 mean 15.10 nm 로 가장 작고, 3σ 0.20 nm 로 가장 tight. AlOx 쪽 W03 가 mean 16.34, 3σ 0.36 으로 가장 큰 변동. 발표 시 "mid-etch 시점에 spacer 가 살아있어서 plasma damage 가 가장 표면에 누적되는 단계" 라는 점을 짚어 주세요. ASEI 의 gap (0.94 nm) 이 AASI (0.70 nm) 보다 크다는 사실도 분기 효과의 강도 차이를 보여줍니다.

## Slide 8
SLIDE 08 · AMI · after-metal-isolation
AMI target 9.0 nm
line-bottom CD — 스케일이 작아지면서 절대 gap 은 줄어들지만 분포 모양은 살아있는지 확인.
08.1 · per-wafer reading · 8 wafer, line-bottom 5 site 평균 / wafer
SPLIT
WAFER
MEAN (nm)
3σ (nm)
RANGE (nm)
Δ vs target
W01
9.18
0.18
0.74
+0.18
W02
9.12
0.16
0.66
+0.12
tightest среди AlOx
W03
9.24
0.20
0.81
+0.24
highest σ
W04
9.05
0.15
0.62
+0.05
on-target
W05
8.86
0.13
0.51
−0.14
W06
8.79
0.12
0.47
−0.21
lowest mean
W07
8.91
0.14
0.55
−0.09
W08
8.82
0.12
0.49
−0.18
AlOx
AlOx
AlOx
AlOx
SiCN
SiCN
SiCN
SiCN
+0.15 nm
AlOx avg
−0.16 nm
SiCN avg
Sign gap (mean)
0.31 nm
— AASI 의 약 44 %
08.2 · split 막대
TARGET ± window · 9.0 nm
−0.30
+0.30
AlOx ROW · all W01~W04
SiCN ROW · all W05~W08
+0.18
+0.12
+0.24
+0.05
−0.14
−0.21
−0.09
−0.18
한 줄 결론
절대 gap 은 한 자리 줄었지만 sign 과 3σ 패턴은 유지 — split 의 효과가 line-bottom CD 에서도 trace 된다.
08 / 11CD · AMI
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 슬라이드 8 — AMI 9.0 nm 의 line-bottom CD. 우측 다크 카드에 8-row 막대 묶음, 좌측엔 8-row 표 + 하단 3-라벨. 좌측 8-row 표 + 평균 요약 / 우측 다크 카드에 8-row 막대 차트. row 각각이 wafer 하나의 위치를 target 9.0 nm 의 상대치로 보여줍니다. 강조: 분포 모양은 split 사이 갈라진다 (AlOx 0.13~0.20, SiCN 0.09~0.14). 색 톤 정리: AlOx #B5632A / SiCN #1F4250. 0.31 nm 의 sign gap 은 6번 AASI 슬라이드 대비 44 % 수준이지만 sign 자체는 같습니다.

## Slide 9
SLIDE 09 · ACI · after-contact-isolation
ACI target 8.4 nm
가장 작은 feature — via-bottom CD. 표정이 가장 먼저 갈라지는 항목이지만 절대값이 작아 분포 모양을 같이 본다.
09.1 · per-wafer reading · 8 wafer, via-bottom 5 site 평균 / wafer
SPLIT
WAFER
MEAN (nm)
3σ (nm)
RANGE (nm)
Δ vs target
W01
8.55
0.16
0.67
+0.15
W02
8.49
0.14
0.59
+0.09
W03
8.61
0.18
0.73
+0.21
W04
8.42
0.13
0.55
+0.02
W05
8.22
0.10
0.42
−0.18
W06
8.15
0.09
0.39
−0.25
W07
8.27
0.11
0.46
−0.13
W08
8.18
0.10
0.41
−0.22
AlOx
AlOx
AlOx
AlOx
SiCN
SiCN
SiCN
SiCN
+0.12 nm
AlOx avg
−0.20 nm
SiCN avg
σ 분포 차이
AlOx σ 0.13~0.18 · SiCN σ 0.09~0.11
SiCN 3σ 가 가장 stable
09.2 · σ per wafer
가장 작은 feature 인 만큼 절대 차이는 0.32 nm 수준이지만,
σ 자체가 분기 효과를 가장 또렷하게 보여준다.
σ-MEDIAN
AlOx
0.15
SiCN
0.10
— Δ 33 %
via-bottom CD 의 σ 가 가장 작은 feature 의 분기 효과를 또렷이 보여주는 지표 — SiCN 쪽 σ 33 % 작음.
한 줄 결론
09 / 11CD · ACI
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 슬라이드 9 — 4개의 CD 표 시리즈 마지막. ACI 8.4 nm 의미의 via-bottom CD. 6/7/8 과 같은 8-row 표이지만 우측에 다크 사이드 카드를 두고 σ-median 만 두 큰 숫자로 정리했습니다. 분포 모양을 강조하는 페이지. 강조: SiCN 의 σ 가 0.10 nm median 으로 가장 작고, AlOx 는 0.15 nm. Δ 33 % 는 이 4장 시리즈에서 가장 큰 σ 차 — 작은 feature 일수록 split 효과가 σ 쪽으로 더 또렷이 나타난다는 메시지. 다음 슬라이드는 69-pt wafer map 으로 같은 wafer 의 사이트별 분포를 시각화합니다.

## Slide 10
SLIDE 10 · UNIFORMITY · 69pt wafer map
69 개 site, 한 wafer 의 분포
W04 (AlOx) 의 69-pt 측정 결과를 AASI Δ vs target 으로 색화 — 우상단 quadrant 로 drift site 가 살짝 쌓인다.
10.1 · wafer · W04
AASI
Δ map
69 sites
edge 5 mm 제외
DRIFT SITE
14 / 69
상단 우측 quadrant,
+0.20 nm 초과
LEGEND
Δ < −0.30
−0.30 ~ −0.10
−0.10 ~ +0.10
+0.10 ~ +0.30
Δ > +0.30
10.2 · within-wafer stats · AASI 기반
SPLIT
WAFER
3σ_w/in
RANGE
MAX
MIN
W01
0.42
1.81
26.32
24.51
W02
0.38
1.67
26.18
24.51
W03
0.45
1.94
26.41
24.47
W04
0.36
1.55
26.04
24.49
W05
0.31
1.32
25.43
24.11
W06
0.28
1.18
25.28
24.10
W07
0.34
1.41
25.51
24.10
W08
0.30
1.25
25.38
24.13
AlOx
AlOx
AlOx
AlOx
SiCN
SiCN
SiCN
SiCN
0.40
within σ · nm
MEDIAN · AlOx
0.31
within σ · Δ −22 %
MEDIAN · SiCN
한 줄 결론
W04 의 69 pt 가운데 14 site 가 우상단 quadrant 에 +0.20 nm 초과 — partial ring signature 가 분기 효과의 마지막 흔적으로 보인다.
10 / 11In-wafer uniformity · 69 pt
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 슬라이드 10 — 69-pt wafer map + 8-row within-wafer uniformity 표를 한 페이지에 묶었습니다. 좌측 big SVG wafer map 은 W04 AlOx 의 69 site. 1+6+12+18+24+8 = 69 로 동심 링 + 가장자리 8개. 색은 Δ vs target. 우상단 quadrant 에 일부 rust 점이 몰려있는데, 발표 시 "상단 우측 — 14 / 69 site 가 +0.20 nm 초과" 라고 짚습니다. 가운데 컬럼엔 wafer 설명 + drift count + legend 가 들어가고, 우측엔 8-row uniformity 표와 median σ 카드 두 개가 들어갑니다. color-tone 도 살짝 조정해서 contrast 보강. 마지막 dark band 안에 한 줄 결론 chip + 본문이 인라인으로 들어가서 슬라이드를 정리합니다.

## Slide 11
SLIDE 11 · ELECTRICAL · 4 metrics
전기 특성, 네 항목의 합
같은 M2 레시피 · 4 vs 4 wafer · 도식 아닌 숫자 표
M2 line · 9 nm width · 100 μm length
A · LINE RESISTANCE
AlOx | W01 102.4
AlOx | W02 100.8
AlOx | W03 103.9
AlOx | W04 99.7
SiCN | W05 84.1
SiCN | W06 82.4
SiCN | W07 85.0
SiCN | W08 83.3
AlOx mean
101.7
Ω/μm · 8 site 평균
SiCN mean
83.7
Ω/μm · Δ −18 %
M1→M2 via · 10× chain
B · VIA RESISTANCE
AlOx mean
3.31
Ω / via
SiCN mean
2.90
Ω / via · Δ −12 %
AlOx | W01 3.34
AlOx | W02 3.28
AlOx | W03 3.41
AlOx | W04 3.22
SiCN | W05 2.91
SiCN | W06 2.84
SiCN | W07 2.96
SiCN | W08 2.88
300 °C · J = 2 MA/cm² · single via
C · EM TTF (median)
AlOx split
308 h
W01 312
W02 296
W03 304
W04 322
RATIO
1.33 ×
SiCN / AlOx
SiCN split
410 h
W05 412
W06 398
W07 422
W08 408
combo structure · comb-cap
D · LEAKAGE @ 2 MV/cm
AlOx mean
3.3 × 10−9
A/cm² · 8 site 평균
SiCN mean
2.2 × 10−9
A/cm² · Δ −36 %
AlOx | W01 3.4e−9 | 
AlOx | W02 3.1e−9 | 
AlOx | W03 3.6e−9 | 
AlOx | W04 3.0e−9 | 
SiCN | W05 2.2e−9 | 
SiCN |  | W06 2.0e−9
SiCN | W07 2.4e−9 | 
SiCN | W08 2.1e−9 | 
SiCN 쪽이 line R −18 %, via R −12 %, EM +33 %, leakage −36 % —
네 항목 모두에서 SiCN 우세.
한 줄 결론
SPLIT DELTA · 4 METRICS
LINE R
−18 %
VIA R
−12 %
EM TTF
+33 %
LEAK
−36 %
11 / 11전기 특성
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 슬라이드 11 — 전기 특성을 4 cell 로 정리한 마지막 슬라이드. 도식이 아닌 숫자 표 위주. 4 cards 2x2 (870x294 each). Row 1 at y=178, Row 2 at y=496. A · Line R (light) / B · Via R (dark) / C · EM TTF (dark with 1.33x ratio callout) / D · Leakage (light). 다듬은 컬러 팔레트: AlOx 진영 #8C3F1B (darker rust), SiCN 진영 #1F4250 (deep teal). 표 안 row background tint 살짝 깔고 chip-tag 로 split 표시. 마지막 dark band 안에 한 줄 결론 + 4-metric delta 요약으로 정리.