## Slide 1: Ru 열처리 온도 split — 선저항 이득 vs 원통형 변형
SP-02 · 금속화 · 열처리 온도 · ACS AMI 2026 / IITC 2025
16 NM PITCH RU · POST-ETCH TEM · © IMEC
메커니즘: 면간 자기확산
입계 모서리에서 시작, Ru(0002) 면 원자가 측벽 Ru(1-100)·Ru(11-20) 면으로 이동·적층.
420 °C 벌크 D = 1.83×10⁻⁴³ m²/s인데도 특정 원자 배열이 확산을 크게 올림.
조건 | 선저항 | 단면 형상 | 단락 | 판정
as-etched, 18–22 nm 피치 (300 mm) | 기준 | 사각, 수직 측벽 | 없음 | PASS
420 °C 열처리, 18–22 nm 피치 | −10% | 원통형 변형 | 웨이퍼 전역 다중 단락 | FAIL
325 °C, 최대 5 h (명목 10 nm 선) | — | 원통화 경미 | — | 조건부
420 °C, 최대 5 h (명목 10 nm 선) | — | 원통화 진행 | — | FAIL
650 °C, 최대 5 h (명목 10 nm 선) | — | 원통화 심화 | — | FAIL
−10%
선저항 (420 °C)
다중
웨이퍼 전역 단락
<325 °C
허용 공정 창 (잠정)
저항 이득 10%는 단락과 교환 불가 → 후속 열 공정은 as-etched 유지 또는 저온 한정. FSAV 모듈 열저장 200 °C·120 h는 무손실.

## Slide 2: 한 줄 결론: 10% 저항 이득은 단락과 교환 불가
SP-02 · 금속화 · 요약
이득
−10%
420 °C 열처리 후 선저항
리스크
다중 단락
웨이퍼 전역, 300 mm
물성
1.83×10⁻⁴³
Ru 벌크 확산계수 m²/s @420 °C
판정
<325 °C
잠정 허용 공정 창
TEM + AStar ACOM으로 원통형 변형과 결정방위 맵 확인 (ACS AMI 2026).
동일 그룹 IITC 2025: 명목 10 nm 선을 325·420·650 °C 최대 5 h 열처리 — 온도가 오를수록 원통화 심화.
후속 열 공정은 as-etched 유지 또는 저온 한정. FSAV 모듈 열저장 200 °C·120 h는 무손실.