## Slide 1
imec BEOL
논문 20편
심층 리뷰
Oct 3, 2026
@Eric Lee
20
BEOL Cu cross-section · imec via Ocas
imec Institutional Repository에서 BEOL 관련 논문 20편을 골라, 금속화·패터닝·신뢰성·열 네 축으로 읽은 기록입니다. 수치와 그래프는 원문에서 뽑아 재작도했고, 오픈액세스(CC-BY) 논문을 우선 선정했습니다.
금속화
패터닝
신뢰성
열
대체 배선
22 / 30

## Slide 2
선정 기준과 20편
849
BEOL 질의
27
subject:(interconnect)
20
편 골랐습니다
BEOL Cu/low-k interconnect cross-section · imec
imec Institutional Repository에서 BEOL 질의가 849건, subject:(interconnect)가 27건을 돌려줍니다. 849건 중 BEOL 코어 이슈(금속화·패터닝·신뢰성·열)를 다루고, 원문 전문 또는 수치가 담긴 초록에 접근 가능한 논문 20편을 골랐습니다. 리포지터리 PDF는 대부분 request-a-copy 제한이라, 오픈액세스·무료 accepted manuscript를 우선했습니다.
논문 (제1저자, 연도) · 출처 · 축 · 전문 접근
논문 | 출처 | 축 | 전문 접근
Selecting alternative metals for advanced interconnects (Soulié, 2024) | J. Appl. Phys. 136, 171101 | 금속화 | CC BY-NC · arXiv
Cu₁₋ₓAlₓ films as alternatives to copper (Soulié, 2024) | JVST B 42, 043203 | 금속화 | arXiv
First-principles screening of anisotropic metals (Moors, 2022) | Phys. Rev. Mater. 6, 123804 | 금속화 | arXiv
Ab initio screening of metallic MAX ceramics (Sankaran, 2021) | Phys. Rev. Mater. 5, 056002 | 금속화 | arXiv
Thermally induced anomaly in 18 nm pitch Ru (Shah, 2026) | ACS Appl. Mater. Interfaces 18, 20763 | 금속화 | 유료 (초록만)
Two metal level semi-damascene with FSAV at 18MP (Murdoch, 2022) | VLSI Symp. 2022 | 패터닝 | imec 무료 전문
3-level high aspect ratio supervias (Montero Alvarez, 2022) | IITC 2022 | 패터닝 | imec 무료 전문
Scatterometry for 14 nm half-pitch BEOL EUV (Das, 2021) | Proc. SPIE 11611, 116112A | 패터닝 | 벤더 리프린트
EM in redundant mesh networks (Zahedmanesh, 2024) | Micromachines 15, 956 | 신뢰성 | CC BY
Unit-cell EM compliance in VLSI PDN (Esposto, 2025) | IEEE TDMR 25, 232 | 신뢰성 | Green OA
3D modeling of BEOL TDDB, sub-20 nm HP (Fang, 2025) | IEEE TED 72, 2165 | 신뢰성 | 유료
Current understanding of BEOL TDDB lifetime models (Croes, 2015) | ECS JSS 4, N3094 | 신뢰성 | CC BY-NC-ND
LER and spacing variability on BEOL TDDB (Kocaay, 2017) | Microelectron. Reliab. 76-77, 131 | 신뢰성 | 유료
In-situ SEM of fracture during BEOL microbeam bending (Vanstreels, 2014) | Appl. Phys. Lett. 105, 213102 | 신뢰성 | Bronze OA
LF noise in BEOL MIM capacitors (Giusi, 2025) | IEEE TED 72, 1933 | 신뢰성 | imec 무료 전문
Thermal modeling for BEOL and BSPDN stacks (Chang, 2024) | ECTC 2024, p.498 | 열 | Green OA
Equivalent thermal properties for BEOL stacks (Chang, 2025) | IEEE TCPMT 15, 1708 | 열 | 유료
Non-uniform power in BSPDN chiplets (Chen, 2025) | arXiv:2508.02284 | 열 | 오픈
CNT on-chip interconnects (Xu, 2022) | Micromachines 13, 1148 | 대체 배선 | CC BY
Graphene interconnect for large SRAM caches (Pei, 2023) | IEEE TED 70, 230 | 대체 배선 | 무료 manuscript
22 / 30

## Slide 3
금속화: Cu가 지는 지점은
저항률이 아니라 평균자유경로다
ρ₀ · λ
ρ₀가 아니라 ρ₀·λ 곱이고,
이 값이 작을수록 좁은 선에서 유리합니다
Cu의 문제는 벌크 저항률 1.68 µΩ·cm이 나빠서가 아니라 상온 평균자유경로 λ가 40.7 nm나 되기 때문입니다. 선폭이 λ보다 작아지면 표면·입계 산란이 지배하고, 저항률은 치수에 반비례해 치솟습니다. 따라서 선택 지표는 ρ₀가 아니라 ρ₀·λ 곱이고, 이 값이 작을수록 좌은 선에서 유리합니다. Cu는 6.8×10⁻¹⁶ Ω·m²로 후보군 중 가장 나쁜 축에 속합니다.
imec의 로드맵이 요구하는 최소 금속 피치는 2nm 노드 23 nm, 14A 20 nm, 10A(CFET) 18 nm, 7A 16 nm, 5A 14 nm, 3A 12 nm입니다. 동시에 배리어는 기능을 잃지 않고는 2–3 nm 미만으로 줄일 수 없어, 12 nm 피치에서 배리어가 도전 단면적을 거의 다 먹습니다. 배리어 없이 쓸 수 있는 금속을 찾는 것이 본질입니다.
BEOL via cross-section · imec
실측 박막 저항률
금속간화합물이 이미 Ru와 Mo를 넘었다
재료 | 두께 | 저항률 | 열처리 | 출처
NiAl (Ge(100) 에피탁시) | 7.7 nm | 11.5 µΩ·cm | — | JAP 24
NiAl (PVD) | 56 nm | 13.9 µΩ·cm | 600 °C PDA | JAP 24
NiAl (420 °C 증착) | 22 nm | 18 µΩ·cm | in-situ | JAP 24
CuAl / CuAl₂ | 28 nm | 9.5 µΩ·cm | 400 °C PDA | JVST B 24
Al₂Cu | ~30 nm | <10 µΩ·cm | 500 °C PDA | JAP 24
Al₃Sc | 24 nm | 12.6 µΩ·cm | 500 °C PDA | JAP 24
Cu₂Mg | 5 nm | 25.5 µΩ·cm | — | JAP 24
MAX 세라믹
이론상 Cu보다 5–11배 좋은 지표
Sankaran은 MAX 상 170개를 전자구조 계산으로 걸렀고, 그중 69개 안정상이 Cu보다 높은 응집에너지와 낮은 ρ₀·λ를 동시에 가졌으며, 24개는 Ru보다도 좋았습니다. 최저값은 β-Ti₄InN₃의 0.6×10⁻¹⁶ Ω·m² — Cu의 1/11입니다. 다만 이들은 아직 박막 증착·에칭 실증이 없는 계산 단계입니다.
Moors는 여기서 한 발 더 나가, 비등방성 금속을 스칼라 ρ₀λ로 줄이면 잘못된 순위가 나온다고 지적하고 유한온도 수송 텐서를 제안했습니다. 결정계에 따라 독립 성분 수가 입방정 1개에서 삼사정 9개까지 달라지고, 300 K 계산 결과 Ru는 전 방향, V₂AlC는 면내 방향, MoPt는 x·y 방향에서 Cu를 능가할 여지가 있다고 봤습니다.
CuAl₂의 28 nm 막 값 9.5 µΩ·cm는 그 상의 벌크 저항률 6.5 µΩ·cm에 꾸준히 접근한 수치입니다. Soulié는 “CuAl₂가 10 nm 이상 두께에서 Ru를 이기고, CuAl·CuAl₂ 둘 다 조사한 전 두께 범위에서 Mo를 이겼다”고 씫습니다.
Ta barrier with Cu seed · imec
Ru의 복병
열처리가 선을 원통형으로 만든다
18–22 nm 피치 Ru 배선을 300 mm 웨이퍼에서 열처리했더니 선 저항이 10% 떨어지면서 시단면이 원통형으로 변형(cylinderization)하고, 웨이퍼 전역에서 다중 단락이 나타났습니다. 원인은 입계 모서리에서 시작된 면간 자기확산 — Ru(0002) 면의 원자가 측벽면 Ru(1̅0̅0)·Ru(11̅20)으로 옮겨가 쌓입니다. 420 °C에서 Ru 벌크 확산계수는 1.83×10⁻⁴³ m²/s에 불과하지만, 특정 원자 배열은 이를 크게 올립니다. 동일 그룹의 IITC 2025 발표는 명목 선폭 10 nm Ru 선을 325·420·650 °C에서 최대 5시간 열처리했을 때 온도가 올라갈수록 원통화가 심해졌다고 보고합니다.
반면 Ru의 전자이동 내성은 뛰어납니다. 21 nm 피치 무배리어 Ru는 30 MA/cm² 초과에서도 고장을 유도하지 못했고, 150–200 MA/cm²까지 올려 자기발열 ~260 °C에 도달해서야 고장이 나왔습니다. Mo–Ru 하이브리드 구조는 330 °C, 5 MA/cm²에서 600시간 이상 무고장입니다. Cu 장배선의 활성화에너지가 라이너 종류에 따라 0.80–1.05 eV 구간에 흔터지는 것과 대조됩니다(TaN/Co 0.84·1.02–1.05 eV, TaN/Ru 0.94–0.98 eV).
22 / 30