## Slide 1: 간격·LER 변동이 TDDB 수명에 미치는 영향 (16 nm HP)
SP-07 · 신뢰성 · TDDB 변동성 · TED 2025 / MR 2017
변수 | 조건 | 수명 영향 | 판정
다이간 간격 편차 | 1σ = 0.6 nm | 멱법칙 ~3자릿수↓ / √E ~1자릿수↓ | 조건부
LER | 1σ = 1 nm | LER 1σ > 0.6 nm부터 LER 지배 | 조건부
전계 가속 모델 | 멱법칙 vs √E | 수명 예측 100배 차이 | 참조
선간 간격 7 nm | EUV 패터닝 | 10년 수명 달성 가능 | PASS
선간 간격 5 nm | FSAV 공정 | 10년 수명 달성 가능 | PASS
판정 가속 모델 확정 전까지 수명 예측은 조건부. 패터닝 스펙은 LER 1σ 0.6 nm을 분기점으로 설정.

## Slide 2: 전계 가속 모델에 따른 수명 감소 — 100배 갈린다
SP-07 · 신뢰성 · 가속 모델 비교
Chart: 자릿수 (log10)
| 멱법칙 (power law) | √E
수명 감소 (자릿수) | 3 | 1
이상적 직선 대비 수명 감소 (자릿수), 16 NM HP, 간격 Σ 0.6 NM + LER Σ 1 NM
모델 선택이 곧 스펙
멱법칙 가정 시 ~3자릿수, √E 가정 시 ~1자릿수 수명 감소 — 같은 데이터, 100배 차이.
거칠기 작을 때는 간격 변동이, LER 1σ > 0.6 nm부터는 LER이 지배.
패터닝 스펙 분기점: LER 1σ 0.6 nm.

## Slide 3: 임계값이 아니라 퍼콜레이션 경로의 통계
SP-07 · 신뢰성 · 모델 계보
2015
Croes — 종합
Croes 2015: 넓은 전계 범위에서 impact damage 모델과 멱법칙이 데이터를 가장 잘 설명. 수명 ∝ 1/간격 가정.
2017
Kocaay — LER
Kocaay 2017: 거칠기 작을 때 간격 변동 지배, LER 1σ > 0.6 nm부터 LER 지배.
다이간 간격 편차 1σ 0.6 nm + LER 1σ 1 nm 입력 시 수명 감소 정량화.
2025
Fang — 3D 모델
Fang 2025: 위치별 최단 금속–금속 퍼콜레이션 경로 → 고장확률 → 최약고리 통계 (2단계). 비아 오정렬·T2T·LER·간격 변동 포함.
결론: 선–선 간격 7 nm는 EUV 패터닝, 5 nm는 FSAV 공정으로 10년 수명 달성 가능.

## Slide 4: 3D TDDB 모델 평가 흐름과 입력 변수
SP-07 · 신뢰성 · 3D TDDB 평가 흐름
01
레이아웃·변동 입력 (오정렬·T2T·LER·간격)
→
02
위치별 최단 금속–금속 퍼콜레이션 경로
→
03
위치별 고장확률 산출
→
04
최약고리 통계로 합산
→
05
10년 수명 기준 변동 스펙 도출
입력 변수 | 값 / 가정 | 비고
다이간 간격 편차 | 1σ 0.6 nm | 16 nm HP
LER | 1σ 1 nm | >0.6 nm부터 지배
전계 가속 | 멱법칙 / √E | 100배 차이
선간 간격 목표 | 7 nm / 5 nm | EUV / FSAV
판정
7 nm 간격 PASS (EUV), 5 nm 간격 PASS (FSAV 전제).
가속 모델 미확정 구간은 조건부 유지.