## Slide 1
SP-FIX · 라이너 · 에어갭
라이너 박막화와 에어갭 정전용량 감소
Chart: 배리어/라이너 두께
| PVD TaN/Ta (하한) | PVD TaN/Ta (상한) | ALD Ru/Co (하한) | ALD Ru/Co (상한)
두께 (nm) | 4 | 5 | 1 | 2
배리어/라이너 두께 (NM)
Chart: 기생 정전용량
| Low-k 기준 | 에어갭 (하한) | 에어갭 (상한)
상대 C (%) | 100 | 83 | 80
층간 기생 정전용량 상대값 (%)
RU SEMI-DAMASCENE AR 3 VS AR 6 단면 — © IMEC
Ru/Co 라이너
ALD Ru/Co 라이너 1–2 nm: 젖음성·연속성 유지, Ru는 시드 없이 직접 ECP 가능.
챔퍼 무너짐 부근 오버행·핀치오프 확률 획기적 감소.
에어 갭
배선 사이 공기층(k = 1.0) 삽입 → 기생 정전용량 17–20% 감소, RC Delay 최소화.
과제: 기계적 강도 저하, 상부 층 증착 시 갭 지붕(Pinch-off) 형상 불안정.

## Slide 2
SP-FIX · 표 3
적용 기술별 개선·효과·한계
적용 기술 | 주요 개선 메커니즘 | 신뢰성 효과 (EM / TDDB) | 적용상 한계
HMDS 실릴화 | Si-OH → 소수성 트리메틸기 치환, 기공 밀봉 | 누설 감소, TDDB TTF 대폭 증가, 접촉각 80° 이상 | 침투 깊이 한계 → 벌크 복구 불완전
ALD Ru 라이너 | Ta → Ru 대체, Cu 체적 극대화, Seedless 도금 | 저항 급감, 오버행/Pinch-off 방지 → Void 억제, EM 연장 | Ru–Cu 계면 스캐터링 저항 상승
에어 갭 | 절연막 일부 제거 → k = 1.0 공기층 | 기생 C 17–20% 감소, 신호 지연 개선 | 기계적 강도↓, 갭 지붕 불안정
판정
세 기술 모두 기존 공정 수명 연장 수단 — 근원적 해결은 아님.
다음
1.5 nm 이후 Semi-DD + BSPDN.

## Slide 3
SP-NEXT · SEMI-DD
Semi-Damascene 구조 대조
16 NM PITCH RU LINES · STEM · © IMEC
Ru/Mo 내화 금속 전면 증착 → 서브트랙티브 RIE로 배선 직접 형성 → 사이를 유전막/에어갭 충진.
CMP 완전 배제 → unCMP 단락, overCMP Dishing/Erosion·저항 증가 원천 제거.
금속 선식각 → 고종횡비 배선 → 전류 밀도 획기적 감소.
1.5–2 nm 이하 노드의 구조적 모순 타파 수단.
구조 대조
항목 | Cu Dual Damascene | Semi-Damascene (Ru/Mo)
배선 형성 | ILD 식각 → 충진 → CMP | 금속 증착 → 직접 식각 → 갭필
CMP | 필수 (un/overCMP 창 협소) | 불필요
배리어 | TaN/Ta 필수 (체적 잠식) | 불필요
종횡비 | ≈ 1.6 (CMP 제한) | 고종횡비 가능
주요 결함 | 단락·Dishing·챔퍼 Void | 에칭 프로파일·열처리
판정 단위 공정 최적화(HMDS·ALD 라이너·에어갭)로 기존 공정 수명을 연장하되, 1.5 nm 이후는 Semi-Damascene + BSPDN 패러다임 전환이 필수.