## Slide 1: 배선 구조별 EM 스트레스 결과
SP-06 · 신뢰성 · 전자이동 · 구조별 결과
구조 | 피치·선폭 | 스트레스 조건 | 결과 | Ea | 판정
무배리어 Ru | 21 nm 피치 | >30 MA/cm² | 고장 유도 실패 | — | PASS
무배리어 Ru | 21 nm 피치 | 150–200 MA/cm² | 자기발열 ~260 °C에서 고장 | — | 한계
Mo–Ru 하이브리드 | — | 330 °C, 5 MA/cm² | 600 h+ 무고장 | — | PASS
FSAV 2소재 모듈 | 18 nm 피치 | 10 MA/cm², 300 h | 저항 변화 없음 | — | PASS
Cu / TaN + Co 라이너 | 장배선 | — | 라이너 의존 활성화에너지 | 0.84 · 1.02–1.05 eV | 참조
Cu / TaN + Ru 라이너 | 장배선 | — | 라이너 의존 활성화에너지 | 0.94–0.98 eV | 참조
TEM 근거: Ru EM 보이드는 입계(JAP Fig. 18a)와 유전체 계면(Fig. 18b)에서 별도로 발생 → 대책은 입계 제어 + 계면 에너지 제어 두 갈래. Mo–Ru 단면은 Fig. 17(b).

## Slide 2: 허용 전류밀도와 산포 — 단일 배선 기준이 80% 과소평가
SP-06 · 신뢰성 · SEB vs UNIT-CELL
Chart: 허용 전류밀도
| SEB (단일 배선) | Unit-cell (타일)
허용 전류밀도 (MA/cm²) | 1.1 | 2.26
Chart: TTF 산포 σ
| 단일 배선 | 타일 하향 | 타일 상향 | 타일 전체
로그정규 σ | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.27
하향 50%, 상향 66%, 전체 55% 감소
해석 망 구조의 중복성을 고려하면 σ 0.6 → 0.27, 허용 전류 1.1 → 2.26 MA/cm². 100 h 고장확률은 타일 0.26% vs SEB 적용 99.99%.

## Slide 3: Unit-cell 기준 전환의 네 숫자
SP-06 · 신뢰성 · 핵심 수치
1.1 → 2.26
허용 전류밀도, MA/cm² (+105%)
0.6 → 0.27
로그정규 σ (−55%)
0.26%
100 h 고장확률 (타일)
99.99%
동일 타일에 SEB 적용 시
조건: 선폭 45 nm, 높이 90 nm, Ea 1.15 eV, 응력 310 °C, Z* = 3, 벌크계수 15 GPa, TTF₅₀ 400 h.
(jL)c = 3300 A/cm → 1.5 MA/cm²에서 25 µm 초과 선은 불멸성 없음.

## Slide 4: Cu 장배선 EM 활성화에너지 — 라이너에 따라 0.80–1.05 eV
SP-06 · 신뢰성 · 활성화에너지
Chart: eV
| TaN/Co (저) | TaN/Co (고) | TaN/Ru (저) | TaN/Ru (고) | Unit-cell 가정
Ea (eV) | 0.84 | 1.035 | 0.94 | 0.98 | 1.15
TAN/CO 0.84·1.02–1.05, TAN/RU 0.94–0.98 — 구간 양끝 표기
라이너 종류가 Ea를 가른다
동일 Cu 배선도 라이너(Co vs Ru)에 따라 Ea 0.2 eV 차이 → 수명 외삽 수십 배 차이.
Unit-cell 모델 가정 1.15 eV는 실측 상한보다 높음 — 보수적 설정 여부 확인 필요.
Ru 무배리어 선은 >30 MA/cm²에서도 고장 유도 실패 — Cu와 다른 체계.

## Slide 5: 모델 조건과 Blech 불멸성 경계
SP-06 · 신뢰성 · 모델 조건
설정
Zahedmanesh 2024
조건: 선폭 45 nm, 높이 90 nm, Ea 1.15 eV, 응력 310 °C, Z* = 3, 벌크계수 15 GPa, TTF₅₀ 400 h.
단일 배선 TTF₅₀ = 400 h, 로그정규 σ = 0.6.
PDN 타일 단위로 보면 σ 0.27 (하향 50%, 상향 66%, 전체 55% 감소).
경계
Blech 항과 임계응력
(jL)c = 3300 A/cm → 1.5 MA/cm²에서 25 µm 초과 선은 불멸성 없음.
임계응력 Δσ_crit,50% 56 MPa vs 예측 최대 EM 응력 76 MPa.
후속
Esposto 2025
Esposto 후속: 10년 기준 고장확률 ~3자릿수↓ → 표준셀 전류 2.8배 허용.
표준셀 전류 2.8배 허용 — 설계 룰 재정의의 근거.
판정 단일 배선 SEB를 unit-cell(타일) 기준으로 교체해야 허용 전류가 현실화됨 — 룰이 정교해진 것이 아니라 기존 룰이 제품을 막는 지점.

## Slide 6: 구조별 판정 — 무배리어 Ru·Mo–Ru·FSAV 모두 PASS
SP-06 · 판정 요약
무배리어 RU · 21 NM
>30 MA/cm²
고장 유도 실패
150–200 MA/cm²에서 자기발열 ~260 °C에 도달해서야 고장.
PASS
MO–RU 하이브리드
600 h+
330 °C, 5 MA/cm² 무고장
X-TEM 단면 JAP 2024 Fig. 17(b).
PASS
FSAV 2소재 모듈 · 18MP
300 h
10 MA/cm² 저항 변화 없음
모듈 수준 EM 통과 — 열저장 200 °C·120 h 병행.
PASS