## Slide 1: TaN/Co vs TaN/Ru 라이너 — Cu 장배선 EM 활성화에너지
SP-06c · 신뢰성 · 라이너 split · JAP 2024
Chart: eV
| TaN/Co (저) | TaN/Co (고) | TaN/Ru (저) | TaN/Ru (고)
Ea (eV) | 0.84 | 1.035 | 0.94 | 0.98
0.80–1.05 eV 구간에 흩어짐
0.84 · 1.02–1.05
TaN / Co
0.94–0.98
TaN / Ru
라이너 종류가 Ea를 0.2 eV 가름 → 사용 온도 외삽 수명이 수십 배 달라짐.
Ru 라이너가 산포가 작음 — 계면 확산 경로가 단일화된 것으로 해석.
판정 참조 데이터 — 무배리어 Ru 체계와 비교할 때 Cu 쪽 기준점으로 사용.

## Slide 2: Cu 장배선과 무배리어 Ru의 EM 체계 비교
SP-06c · 신뢰성 · Cu vs Ru 체계 비교
구조 | 피치·선폭 | 스트레스 조건 | 결과 | Ea | 판정
무배리어 Ru | 21 nm 피치 | >30 MA/cm² | 고장 유도 실패 | — | PASS
무배리어 Ru | 21 nm 피치 | 150–200 MA/cm² | 자기발열 ~260 °C에서 고장 | — | 한계
Cu / TaN + Co 라이너 | 장배선 | — | 라이너 의존 활성화에너지 | 0.84 · 1.02–1.05 eV | 참조
Cu / TaN + Ru 라이너 | 장배선 | — | 라이너 의존 활성화에너지 | 0.94–0.98 eV | 참조
판정 Cu는 라이너 의존 Ea로 수명 예측, Ru는 자기발열 한계(~260 °C)가 고장 모드 — 같은 J 축으로 비교할 수 없음.