## Slide 1
스크리닝
지표로 본
후보군
MAX 상이 계산상 가장 낮지만 아직 증착·에칭 실증이 없습니다. 실제로 300 mm 웨이퍼에서 돌아간 건 Ru, Mo, 그리고 Al 기반 금속간화합물뿐입니다.
Source — viksnewsletter.com · Ru interconnect optical image

## Slide 2
MURDOCH · VLSI 2022
18 nm 피치 2소재 완전 자기정렬 비아
Source — semiconductor-digest.com · Intel 4 interconnect cross-section (M0–M15 stack)
이것이 유명한 "holy grail" 논문입니다. 핵심 수치:
"완전 자기정렬"은 두 번 정렬된다는 뜻입니다. 아래쪽은 Ru 선 위에 남은 SiN 캐핑 안에서 고선택비 가스에칭으로 비아를 뚫어 SiO₂ 캐필을 건드리지 않고, 위쪽은 Ru 과에칭으로 상부 선 가장자에 맞춥니다. 20 nm 비아 홀이 9 nm 선에 내려앉으면서 스스로 180 nm²로 줌어드는 게 핵심입니다. 패터닝 조합은 Mx가 EUV+SADP, Mx+1과 비아가 EUV 단일 노광입니다. 상부 금속은 정전용량 증가를 상쇄하려고 에어갭과 조합합니다.
항목
값
금속 피치
26 → 18 nm (2소재 실증)
선폭(CD)
9 nm, PVD Ru 30 nm → AR ≈ 3
전도 단면적
명목 270 nm² / 전기적 250 nm² / 물리적 257 nm²
EUV 비아 홀
최소 20 nm → 접촉면적 180 nm²
비아 저항
40 Ω < R < 60 Ω (18–26 nm 피치 전 구간)
Ru 저항률
에칭 후 13–15 µΩ·cm, 420 °C 열처리 후 14–15
Ru가 Cu를 이기는 지점
전도 단면적 268 nm² 미만 (≈ CD 12 nm 미만)
정렬 허용도
의도적 오정렬 ±5 nm까지 비아 저항 유지
절연파괴
>9 MV/cm @100 °C, 26 nm 피치에서 >16 V
EM
10 MA/cm², 300 h 저항 변화 없음
열저장
200 °C, 120 h 저항·수율 손실 없음

## Slide 3
RELIABILITY · 단일 배선 기준의 붕괴
신뢰성: 단일 배선으로 잠금하던 기준이 무너지는 중
유전체 자체의 품질
저주파 잡음으로 본 MIM
Giusi는 TiN 전극 사이의 SiO₂ 6 nm(εᵣ 4.2), Al₂O₃ 5 nm(8.9), OSG3.0 12 nm(3.0, 기공률 7%) MIM을 25–200 °C, 최대 ~12 MV/cm에서 비교했습니다. 전도 기구가 재료마다 다릅니다.
유전체
지배 기구
트랩 준위
SiO₂
Poole-Frenkel
φ_T = 0.77 ± 0.01 eV
OSG3.0
호핑 / 비정상 PF
φ_T = 0.44 ± 0.01 eV, 호핑 0.6 nm, E_a 0.47 eV
Al₂O₃
FN 트랩보조 터널링
Φ 1.36 eV(상부) / 1.33 eV(하부)
결론은 간단합니다. 누설·잡음 모두 SiO₂가 최고, Al₂O₃는 누설이 가장 크고, OSG3.0은 잡음이 가장 나쁜 데다 수많은 비정상 RTS 이벤트로 전기적 불안정성을 드러냅니다. 저유전율 도입의 대가가 정전용량만의 문제가 아니라는 증거입니다.
Source — link.springer.com
전자이동
망 구조를 무시한 대가가 80%
Zahedmanesh는 단일 배선 기준(standard SEB)이 전력망의 중더성을 무시해 과도하게 보수적임을 정량화했습니다. 설정은 선폭 45 nm, 선 높이 90 nm, 활성화에너지 1.15 eV, 응력 310 °C, 유효전하 Z* = 3, 벌크계수 15 GPa입니다.
· 허용 전류밀도: SEB 1.1 MA/cm² → 타일 기준 2.26 MA/cm² — 기존 방법이 80% 과소평가
· 단일 배선 TTF₅₀ = 400 h · PDN 타일 σ 0.27로 줄어듬 (전체 55% 감소)
TDDB
임계값이 아니라 퍼콜레이션 경로의 통계
Croes의 2015년 종합은 impact damage 모델과 멱법칙(power law)이 데이터를 가장 잘 설명한다고 결론지었습니다. 수명이 간격에 반비례한다는 가정이 깔려 있습니다.
Fang은 2025년에 3차원 2단계 모델로 비아 오정렬, tip-to-tip 변동, LER, 다이간 간격 변동을 넣고 10년 수명 변동 스펙을 도출, 결론은 선–선 간격 7 nm는 EUV, 5 nm는 FSAV입니다.
Source — Springer · J. Mater. Res.
기계적 파괴
금속층 위가 아니라 금속층을 관통해 금이 간다
Vanstreels는 FIB로 깎은 BEOL 마이크로빔을 SEM 안에서 굽히며 균열 발생·전파·계면 박리를 직접 관찰했습니다. 빔 네 개를 200–750 µN/s로 가압했고, k < 2.0 Cu/low-k 스택에서 균열은 금속 상부 계면을 관통했습니다.
Source — link.springer.com · J. Electron. Mater. (crack SEM, micrograph inset)