## Slide 1
SP-FIX · HMDS SILYLATION
HMDS 실릴화 · Si-OH를 소수성 트리메틸실릴기로 치환
2(Si-OH) + (CH₃)₃Si-NH-Si(CH₃)₃ → 2(Si-O-Si(CH₃)₃) + NH₃
지표 | 손상 후 | HMDS 처리 후 | 판정
Si-OH 피크 (3350 cm⁻¹) | 존재 | 소멸 | PASS
수분 접촉각 | 친수성 (저) | 80–88° 이상 | PASS
유전율 k | 상승 | 복구 | PASS
TDDB TTF | 단축 | 수 배 연장 | PASS
벌크 복구 | — | 침투 깊이 한계 | 조건부
RU SEMI-DAMASCENE AR 3 VS AR 6 단면 — © IMEC
해석
O₂·F 라디칼로 메틸기 고갈 + 수분 흡수된 Low-k를 HMDS 증기 또는 H₂/He 플라즈마로 실릴화.
친수성 Si-OH → 소수성 트리메틸실릴 그룹으로 치환, 기공 밀봉(Sealing).
FTIR: 3350 cm⁻¹ Si-OH 피크 소멸. 수분 접촉각 80–88° 이상 회복.
유전율 복구, TDDB TTF 수 배 연장. 한계: 침투 깊이 제한 → 벌크 완전 복구는 어려움.

## Slide 2
SP-FIX · 접촉각 · 라이너
접촉각 80–88° 회복과 ALD Ru/Co 라이너 박막화
Chart: 
| 손상 직후 | HMDS 후 (하한) | HMDS 후 (상한)
접촉각 (°) | 30 | 80 | 88
수분 접촉각(°) — 손상 직후 값은 친수성 표현을 위한 설명용
Barrier Scaling 한계 돌파
PVD TaN/Ta 4–5 nm는 박막화 한계 → Cu 체적 잠식 '저항 스케일링 한계'.
ALD Ru/Co 라이너 1–2 nm: 젖음성·연속성 유지, Ru는 시드 없이 직접 ECP 가능.
챔퍼 무너짐 부근 오버행·핀치오프 확률 획기적 감소.
과제: Ru–Cu 계면 스캐터링에 의한 약간의 저항 상승 상쇄.

## Slide 3
SP-FIX · 표 3 · 신뢰성 개선 및 한계
첨단 배선 기술 적용에 따른 신뢰성 개선과 한계
적용 기술 | 주요 개선 메커니즘 | 신뢰성 효과 (EM / TDDB) | 적용상 한계
HMDS 실릴화 | Si-OH → 소수성 트리메틸기 치환, 기공 밀봉 | 누설 감소, TDDB TTF 대폭 증가, 접촉각 80° 이상 | 침투 깊이 한계 → 벌크 복구 불완전
ALD Ru 라이너 | Ta → Ru 대체, Cu 체적 극대화, Seedless 도금 | 저항 급감, 오버행/Pinch-off 방지 → Void 억제, EM 연장 | Ru–Cu 계면 스캐터링 저항 상승
에어 갭 | 절연막 일부 제거 → k = 1.0 공기층 | 기생 C 17–20% 감소, 신호 지연 개선 | 기계적 강도↓, 갭 지붕 불안정
16 NM 피치 RU 선 광역 STEM — © IMEC
에어 갭
배선 사이 공기층(k = 1.0) 삽입 → 기생 정전용량 17–20% 감소, RC Delay 최소화.
과제: 기계적 강도 저하, 상부 층 증착 시 갭 지붕(Pinch-off) 형상 불안정.
Semi-Damascene
Ru/Mo 내화 금속 전면 증착 → 서브트랙티브 RIE로 배선 직접 형성 → 사이를 유전막/에어갭 충진.
CMP 완전 배제 → unCMP 단락, overCMP Dishing/Erosion·저항 증가 원천 제거.
BSPDN
신호·전력선을 전면 BEOL에 모두 넣던 방식에서 탈피 — nTSV로 후면에서 직접 전력 공급.
전면 배선층 라우팅 혼잡·패턴 밀도 불균형 해소 → CMP 국부 압력 분산 → 평탄도 극대화.
판정 단위 공정 최적화(HMDS·ALD 라이너·에어갭)로 기존 공정 수명을 연장하되, 1.5 nm 이후는 Semi-Damascene + BSPDN 패러다임 전환이 필수.

## Slide 4
일정 · 복구·차세대 기술 평가 보드
복구·차세대 기술 평가 일정
완료 2
HMDS 증기 처리 조건 확정
W01
FTIR 3350 cm⁻¹ 피크 확인
W02
진행 중 2
접촉각 측정 (목표 ≥ 80°)
W02
에어갭 샘플 지붕 형상 SEM
W03
검토 1
TDDB TTF 비교 (처리 전/후)
W04–W07
대기 2
Semi-damascene Ru 샘플 수령
W06
BSPDN DTCO 입력 정리
W08