## Slide 1
SP-OV · DUMMY FILL · 표 2
Dummy Metal Fill 방식별 CMP 평탄도와 전기적 성능 트레이드오프
Dummy Fill 방식 | CMP 평탄도 (Dishing/Erosion) | 기생 정전용량·RC | 크로스토크·전자기
미적용 (희소 패턴) | 압력 불균형 → 심각한 Dishing/Erosion | 신호선 낮은 C 유지 | 간섭 위험 낮음
플로팅 Dummy | 금속 밀도 균일화 → 평탄도 크게 개선 | 인접 능동선과 커플링 → C 증가 | 노이즈 매개 안테나 → 간섭 증폭
접지 Dummy | 밀도 제어·평탄도 우수 | Ground 결합 → 총 C 변동 폭 큼 | 차폐 효과 → 크로스토크 억제, 열 분산
고온 저장 후 CU 배선 산화물·VOID SEM — 유사 결함 참고, CC BY MICROMACHINES 2026
목적
덮임률 편차 최소화, 균일 지지력, 평탄도.
부작용
기생 C·크로스토크, 플로팅 더미 안테나 효과.
최적화
CMP 시뮬레이터 결합, 접지 더미 차폐·열 분산, 크기·밀도·경계선 길이.
판정 측정 저항이 초기 기준 대비 10% 이상 증가하면 Failure. 더미 필 최적화와 CMP 시뮬레이션 피드백으로 저항·신뢰성 동시 억제.

## Slide 2
SP-OV · 저항 판독
Dishing 깊이 vs 선저항 · 검증 방법과 Failure 기준
Chart: Dishing (nm)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
선저항 증가 (%) | 0 | 4.2 | 8.7 | 13.6 | 19 | 25
DISHING 깊이(NM) VS 선저항 증가(%) — 두께 50 NM 가정 R ∝ 1/T 설명용
연마 시간에 비례해 Dishing/Erosion 심화 → 상위 층 DOF 불량.
검증 방법
구분 | 방법 | 측정
물리 | 단면 SEM / AFM | 금속 두께 소실 깊이 (Recess)
전기 | Cross-bridge 저항 패턴, 4-point probe | 면저항 Rs, CD 변동량
판정 | 초기 기준치 대비 R +10% 초과 | 동작 마진 이탈 → Failure
설계 | CMP 시뮬레이션 → 레이아웃 피드백 | 더미 크기·밀도·경계선 길이 최적화