## Slide 1
BEOL 배선 후보군 — 선별 vs 패터닝
스크리닝 지표로 본 후보군
선별 결과
계산값은 MAX가 가장 낮지만,
증착·에칭 실증은 아직 없습니다.
MAX 상이 계산상 가장 낮지만 아직 증착·에칭 실증이 없습니다. 실제로 300 mm 웨이퍼에서 돌아간 건 Ru, Mo, 그리고 Al 기반 금속간화합물뿐입니다.
기존 Cu 다마신 선의 AR은 대략 1.6
semi-damascene은 1세대 2 → 2세대 3 → 이후 4, 5, 6으로 올리는 5세대 로드맵입니다.
Soulié et al., J. Appl. Phys. 136, 171101 (2024) Table II·III와 Sankaran et al., Phys. Rev. Mater. 5, 056002 (2021)의 계산값을 합쳐 재작도
eeNews Europe · Ruthenium interconnect, SEM cross-section
40%
imec은 AR=6 Ru 선이 AR=3 대비 선 저항을 약 40% 낮춘다고 보고했습니다.
18 nm 피치 2소재 완전 자기정렬 비아(Murdoch, VLSI 2022)

## Slide 2
신뢰성 — 통계와 잡음
TDDB — 임계값이 아니라 퍼콜레이션 경로의 통계
A
통계로 읽는 수명
수명은 간격에 반비례 —
모델 선택이 결과를 100배 가른다
Croes · 2015
Croes의 2015년 종합은 넓은 전계 범위에서 impact damage 모델과 멱법칙(power law)이 데이터를 가장 잘 설명한다고 결론지었습니다. 수명이 간격에 반비례한다는 가정이 깔려 있습니다.
Fang · 2025
Fang은 2025년에 이를 3차원으로 확장해, 각 위치에서 가장 짧은 금속–금속 퍼콜레이션 경로를 뽑아 고장확률을 구한 뒤 최약고리 통계로 합치는 2단계 모델을 제안했습니다. 비아 오정렬, tip-to-tip 변동, LER, 다이간 간격 변동을 모두 넣고 10년 수명 기준 변동 스펙을 도출했으며, 결론은 선–선 간격 7 nm는 EUV 패터닝으로, 5 nm는 FSAV 공정으로 달성 가능하다는 것입니다.
Kocaay · LER
16 nm 하프피치(명목 간격 16 nm) 기준으로 다이간 간격 편차 1σ = 0.6 nm, LER 1σ = 1 nm를 넣으면 수명이 이상적인 직선 대비 멱법칙 가정에서 약 3자릿수, √E 가정에서 약 1자릿수 떨어집니다.
3
자릿수
멱법칙
1
자릿수
√E 가정
B
유전체 잡음
저주파 잡음으로 본 MIM
— 재료마다 기구가 다르다
Giusi는 TiN 전극 사이의 SiO₂ 6 nm(εᵣ 4.2), Al₂O₃ 5 nm(8.9), OSG3.0 12 nm(3.0, 기공률 7%) MIM을 25–200 °C, 최대 ~12 MV/cm에서 비교했습니다. 전도 기구가 재료마다 다릅니다.
Semiconductor Engineering · Reducing BEOL parasitic capacitance using air gaps
유전체 | 지배 기구 | 트랩 준위
SiO₂ | Poole-Frenkel | φ_T = 0.77 ± 0.01 eV
OSG3.0 | 호핑 / 비정상 PF | φ_T = 0.44 ± 0.01 eV, 호핑거리 0.6 nm, E_a 0.47 eV
Al₂O₃ | FN 트랩보조 터널링 | Φ 1.36 eV(상부) / 1.33 eV(하부)
거칠기가 작을 때는 간격 변동이, LER 1σ가 0.6 nm를 넘어서면 LER이 지배적입니다. 즉 어떤 전계 가속 모델을 고르느냐가 수명 예측을 100배 가른다는 뜻입니다.
결론은 간단합니다. 누설·잡음 모두 SiO₂가 최고, Al₂O₃는 누설이 가장 크고, OSG3.0은 잡음이 가장 나쁜 데다 수많은 비정상 RTS 이벤트로 전기적 불안정성을 드러냅니다. 저유전율 도입의 대가가 정전용량만의 문제가 아니라는 증거입니다.

## Slide 3
정리 — 세 가지 구조 · 열 · 기계
세 가지 배선 구조를 같은 척도로 놓으면
배선 구조 단면 비교 · 세 방식, 치수는 Murdoch VLSI 2022·Montero Alvarez IITC 2022 본문값
세 구조가 해결하는 문제가 각각 다릅니다.
① ② ③ — 각각 AR, 배리어 유무, 경로 방식으로 갈라집니다.
①
①은 배리어 때문에 선폭에서 직니다.
②
②은 배리어를 없애고 높이로 단면적을 벌지만 정전용량과 자기발열을 떠안습니다.
③
③는 연결 경로 자체를 줄여 저항과 면적을 동시에 벌지만, AR 7.7 에칭과 충진이라는 공정 난이도를 새로 집니다.
열
BSPDN은 정말 열적으로 유리한가
후면 전력공급(BSPDN)은 전기적으로는 명확합니다. nTSV 깊이 320 nm, 착지 피치 200 nm 기준으로 전면 PDN 대비 주파수 +6%, 코어 면적 −16%, 에너지 패널티 없음. Ru nTSV는 W 대비 IR 강하를 23% 줄입니다.
imec · Backside power delivery cross-section
+6%
주파수
−16%
코어 면적
−23%
Ru nTSV IR 강하
이유는 열전도도 135 W/m·K의 실리콘을 71 W/m·K의 BSPDN 층이 대체하면서 측방향 열확산이 죽기 때문입니다. 설계 시점의 균일 전력 가정이 결론을 반대로 뒤집어버린다는 지적입니다.
기계
금속층 위가 아니라
금속층을 관통해
금이 간다
Oxford Instruments · Micro-cantilever bending
그러나 열은 다릅니다. imec 자체 오픈 논문(Chen, 2025)은 균일 전력 가정에서는 BSPDN이 우위로 보이지만, 5 µm 해상도의 현실적 비균일 전력 분포를 넣으면 BSPDN의 최고온도가 전면 PDN보다 일관되게 높다고 보고합니다.
Vanstreels는 FIB로 깎은 BEOL 마이크로빔을 SEM 안에서 굽히며 균열 발생·전파·계면 박리를 직접 관찰했습니다. 길이와 폭이 다른 빔 네 개를 200–750 µN/s로 가압했고, k < 2.0 Cu/low-k 스택에서 균열이 금속층 위를 따라 달리다 금속층을 관통해 지나기도 했습니다. 이는 강화 대상이 저유전율막이 아니라 금속 상부 계면이라는 뜻입니다.