## Slide 1
EUV MULTI-PATTERNING · BEOL EVALUATION
DUMMY LOT · 4 WAFERS
01
EUV 다중 패터닝 · BEOL 평가 실험
Ru 직접 식각 + 완전 자가정렬 비아(FSAV) 경로와 일반 via 경로를 M2 메탈 레이어에서 4매 웨이퍼로 비교 평가한다.
실험의 세 가지 축
공정 검증
18–26 nm 피치에서 subtractive Ru + FSAV 적형성 확인
M2 단일 레이어에서 식각 · 식각 후 잔류물 · 오버에칭 마진을 점검한다.
CD · 균일도
Wafer 간 · Wafer 내 변동 정량화
AASI · ASEI · AMI · ACI 4개 지점에서 mean · 3σ · range · delta 추출.
전기 · 신뢰성
누설 · 단위 비아 저항 · TDDB 1차 스크리닝
4매 웨이퍼에서 pass/fail 비율과 100 °C 가혹 조건 절연 파괴 특성을 본다.
KEY TAKEAWAY
Ru+FSAV 경로의 CD/전기적 거동을 4매 dummy lot에서 1차 정량화하고, 동일 M2 위에서 일반 via 경로와 비교 가능한 baseline을 만든다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 이 슬라이드는 07/15 더미 셋트의 첫 페이지로, EUV 다중 패터닝과 BEOL 평가 실험의 전반적인 목적을 세 가지 축으로 정의한다. 첫째, 18~26nm 피치 M2에서 subtractive Ru 직접 식각과 FSAV가 실제로 적형 가능한지 검증한다. 둘째, 웨이퍼 간 CD 편차와 웨이퍼 내 균일도를 수치로 잡는다. 셋째, 1차 전기/신뢰성 pass 기준을 확인한다. 모든 수치는 dummy 데이터임을 암시적으로 전제로 삼아 진행한다.

## Slide 2
PROCESS SPLIT · M2 LAYER · 2 WAFERS PER SPLIT
02 / 12
두 경로를 같은 M2 레이어에서 나란히
같은 PVD Ru 박막 · 같은 SiN 하드마스크 위에서 split만 다르게 가져간다.
02
SPLIT A · W01 / W02
Ru 직접 식각 + 완전 자가정렬 비아
① PVD Ru 30 nm 증착 → 420 °C 어닐 → SiN 하드마스크 적층
② EUV SADP로 18 nm 피치 묘사 → SiN 식각
③ 염소/불소 + 산소 가스 RIE로 Ru 라인 직접 식각 (target 9 nm CD)
④ 절연막 충전 → SiN 선택 식각 → 자체 정렬된 비아 형성
⑤ CVD Ru 두 번째 층 → Over-etch로 M2 라인 위에 비아 안착
PITCH
18 nm / 26 nm 두 조건
TARGET CD
Ru 라인 9 nm @ 18 nm pitch
SPLIT B · W03 / W04
일반 via · 통상 다마신식 Cu
① 동일 SiN 하드마스크 → EUV SADP 라인 묘사
② 유전체 충진 → RIE로 트렌치/비아 동시 형성
③ TaN 배리어 → Cu 시드 → Cu 전기도금
④ CMP 평탄화 → 캡 적층
⑤ 직접 self-align 메커니즘 없음 → 오버레이 정렬 의존
REFERENCE
통상적 Cu 다마신 reference
ROLE
비교군 · CD/전기 baseline
KEY TAKEAWAY
Split A의 self-align 메커니즘이 작동하는지와 Split B 대비 CD/전기적 이점을 dummy 4매로 확인하는 것이 이번 셋트의 1차 질문이다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 이번 셋트의 두 split을 정의한다. Split A는 subtractive Ru + 완전 자가정렬 비아(FSAV)이고 W01, W02 두 장, Split B는 통상 다마신 Cu 베이스라인으로 W03, W04 두 장이다. 같은 M2 단, 같은 PVD/하드마스크 recipe 위에서 split 차이만 두고 비교한다. Split A의 핵심은 Ru 직접 식각 + 자체 정렬 비아, Split B는 reference로서 동일 layer 위에 진행한다.

## Slide 3
CONDITIONS · STACK · MEASUREMENT POINTS
03 / 12
03
증착 · 식각 · 4개 CD 측정 지점
Ru 두께 · 어닐 · 풀리 · RIE 가스 recipe는 W01–W04 공통. 측정 지점은 inline 4-stage로 정의한다.
STACK
Si 기판 / TiN 접착 / Ru 30 nm
PVD 증착, 420 °C 어닐로 결정성 안정화 후 SiN 하드마스크 적층
PATTERNING
0.33 NA EUV + SADP
18–26 nm 피치 라인 묘사, SiN 위에 spacer double patterning
ETCH
Cl/F + O₂ 기반 RIE
Ru 라인 직접 식각 시 휘발성 부산물 형성, 9 nm CD 목표
WAFERS
300 mm Si · 4매 dummy
W01·W02 Split A / W03·W04 Split B, 동일 recipe lot
4 INLINE 측정 지점 · wafer별 추출
AASI
After-All-Spacer Inspection
target 25.3 nm
ASEI
After-Spacer-Etch Inspect
target 18.2 nm
AMI
After-Metal Inspect
target 8.5 nm
After-CMP Inspect
ACI
target 8.3 nm
KEY TAKEAWAY
4 inline 측정 지점(AASI·ASEI·AMI·ACI)을 두어 diff-before-etch / diff-after-etch 변동을 분리 측정한다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 이 슬라이드는 stack, patterning, etch, wafer 4개 spec을 정의하고 4개의 inline 측정 지점 — AASI, ASEI, AMI, ACI — 가 가진 의미를 명시한다. AASI 25.3nm는 spacer 형성 직후, ASEI 18.2nm는 spacer etch 후, AMI 8.5nm는 Ru 라인 식각 후, ACI 8.3nm는 CMP 후 최종 너비를 의미한다. 동일 layer · 동일 recipe 조건에서 4 wafer를 평가한다.

## Slide 4
CRYO-FIB CROSS-SECTION · SPLIT A
04 / 12
Split A 단면 · Ru 라인 + 자기정렬 비아
Ru 식각 후 M1 라인의 수직성 · SiN 잔류물 · via 하단 정렬 상태를 확인한다.
04
출처: imec, 〈Semi-damascene interconnects with fully self-aligned vias at 18 nm metal pitch〉 기사 이미지(예시 photo)
관찰 포인트
① Ru 라인 측벽
Cl/F + O₂ 식각 recipe에서 거의 수직에 가까운 profile, CD 중심값 target 부근.
② 비아 하단 정렬
Over-etch로 라인 위로 비아가 안착, 라인 경계 너머로 hole expansion 없음.
③ SiN 잔류 / 금속 잔류
라인 사이 gap fill SiN은 남고, EDS 맵상 단락 의심 신호는 확인되지 않음.
KEY TAKEAWAY
Split A 단면상 Ru 라인 profile이 수직을 유지하고, 비아가 라인 위로 self-align 되어 형성됨을 확인할 수 있다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: Split A의 단면 SEM 사진과 관찰 포인트다. 사진은 imec의 18nm 피치 semi-damascene FSAV 기고 이미지를 예시로 사용한다. 라인 profile의 수직성, SiN 잔류, 비아 하단 정렬 상태를 점검한다. 모서리 박스의 1·2·3 포인트는 의도적 dummy 결론 형태로 분리했다.

## Slide 5
FIB CROSS-SECTION · SPLIT B
05 / 12
05
Split B 단면 · 일반 다마신 Cu reference
동일 M2에 동일 recipe의 trench/via + Cu 전기도금 reference 단면. Split A와의 비교 기준선.
출처: Semiconductor Digest, 〈Semi-damascene Metallization: Inflection Point in BEOL Processing〉 기사 이미지(예시 photo)
관찰 포인트
① Trench / via 동시 형성
Single damascene 흐름 대비 step 수는 줄지만 via 정렬은 photo 리소그래피 의존.
② Cu 도금 / 평탄화
TaN 배리어 위에 Cu 시드, 도금 후 CMP. 디싱/erosion에 의한 단차 발생 가능.
③ CD 거동
Dummy lot에서 평균 CD는 Split A 대비 비슷한 수준으로 잡히나, 라인 최상단 erosion 흔적이 단면상 확인됨.
KEY TAKEAWAY
Split B reference 단면은 9·10번 슬라이드의 CD/Electrical 비교에서 baseline으로 사용된다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: Split B 일반 다마신 Cu reference 단면을 본다. 9·10·12번 슬라이드에서 Split A와의 CD 비교 / 균일도 / 전기 baseline의 비교군으로 사용된다. Cu 전기도금 후 CMP 평탄화 흔적, 라인 최상단 erosion이 dummy lot에서 관찰된다는 기록을 남긴다. 의도적으로 "Split B도 견딜만 하다"는 식의 결정적 결론을 피한다.

## Slide 6
BRIGHT-FIELD TEM CROSS-SECTION
06 / 12
06
고배율 TEM · 라인 결정성 · 계면
W01 라인에서 추출한 박막 시료. 결정립 방향과 SiN/Ru 계면의 연속성을 점검.
출처: Phys.org, 〈Semi-damascene integration approach enables 16 nm pitch Ru lines〉 기사 이미지(예시 photo)
CALLOUT — 01
Ru 라인에서 결정립이 종방향으로 평균 18–24 nm 길이로 정렬
CALLOUT — 02
SiN / Ru 계면 연속, void·박리 의심 신호 없음
CALLOUT — 03
라인 하부 폭이 target 9 nm 근처, 측벽 taper 안정적
KEY TAKEAWAY
TEM 단면상 결정립 정렬과 계면 연속성은 양호, 하단 폭이 9 nm 근처로 측정되어 8번 슬라이드 AMI 수치와 모순되지 않는다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 이번 슬라이드는 W01에서 추출한 박막 시료의 TEM 단면을 보여준다. Ru 라인의 결정립 방향, SiN/Ru 계면 연속성, 하단 폭이 안정적인지를 8·9번 슬라이드의 AMI/ACI CD 수치와 교차 확인하는 보조 슬라이드다. 직접 정량화보다는 단면 컨디션 점검 수준에서 본다.

## Slide 7
TOP-DOWN SEM · LINE / SPACE
07 / 12
07
Top-view · 라인 균일성 스냅샷
동일 die의 인접 필드, 라인 결함 / 결손 / 풀리 잔사를 top-down으로 본다.
출처: imec, 〈20 nm pitch metal lines via High NA EUV single patterning〉 기사 이미지(예시 photo)
PITCH CHECK
18 nm / 26 nm 두 영역을 같은 die에서 캡처
라인/공간 라인이 의도대로 번갈아 배치, line-collapse 의심 결함은 보이지 않음
EDGE ROUGHNESS
LER · LWR 정성 점검
dummy lot에서는 LER rough pass, 정량값은 8·10번 슬라이드에서 별도로 다룬다.
DEFECT
현장에서 식별 가능한 결함 없음
라인 결손, 단락 의심 패턴, 잔사 puddle 모두 본 슬라이드 범위에서는 발견되지 않음
KEY TAKEAWAY
Top-view 스냅샷은 라인 결함 정성 점검을 위한 1차 패스이며, 정량적 LER/LWR은 후속 dummy lot에서 별도 다루기로 한다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: Top-down SEM 캡처로 라인 균일성을 정성 점검한다. pitch, LER/LWR, defect 세 가지 카테고리를 짧게 정리하고 8번·10번 슬라이드에서 정량 결과로 이어간다. line-collapse나 큰 결함이 보이는 이미지는 의도적으로 피해서 dummy 본 슬라이드에서는 'qualitative pass' 톤을 유지한다.

## Slide 8
CD VARIATION · BEFORE-METAL STAGES
08 / 12
08
AASI · ASEI CD Variation, 4 wafer
Spacer 단계 직후 · SiN 식각 직후 CD. wafer별 mean · 3σ · range · delta.
AASI · After-All-Spacer Inspection
target 25.3 nm · unit nm
SPACER STAGE
WAFER | SPLIT | MEAN | 3σ | RANGE | Δ vs TGT | PASS CRITERIA
W01 | A | 25.43 | 0.78 | 2.94 | +0.13 | 3σ ≤ 1.0
W02 | A | 25.31 | 0.62 | 2.41 | +0.01 | 3σ ≤ 1.0
W03 | B | 25.18 | 0.55 | 2.10 | −0.12 | 3σ ≤ 1.0
W04 | B | 25.47 | 0.84 | 3.12 | +0.17 | 3σ ≤ 1.0
ASEI · After-Spacer-Etch Inspect
target 18.2 nm · unit nm
POST-ETCH
WAFER | SPLIT | MEAN | 3σ | RANGE | Δ vs TGT | PASS CRITERIA
W01 | A | 18.27 | 0.56 | 2.10 | +0.07 | 3σ ≤ 0.8
W02 | A | 18.21 | 0.48 | 1.82 | +0.01 | 3σ ≤ 0.8
W03 | B | 18.12 | 0.41 | 1.65 | −0.08 | 3σ ≤ 0.8
W04 | B | 18.34 | 0.62 | 2.31 | +0.14 | 3σ ≤ 0.8
KEY TAKEAWAY
Spacer 단계 4 wafer가 target ±0.2 nm 이내, 3σ 모두 통과, W02가 두 metric 모두에서 가장 균일하다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: AASI spacer 단계 + ASEI spacer etch CD 변동 표. 카드 1 25.3nm 부근, 카드 2 18.2nm 부근. 더미 4 wafer 모두 통과 기준 안쪽에 들어오고 W02가 두 metric에서 가장 균일하다.

## Slide 9
CD VARIATION · AFTER-METAL STAGES
09 / 12
09
AMI · ACI CD Variation, 4 wafer
Ru 식각 직후(AMI) · CMP 후(ACI) CD. 최종 두께 단계에서 wafer별 변동.
AMI · After-Metal Inspect
target 8.5 nm · unit nm
POST-RU ETCH
WAFER | SPLIT | MEAN | 3σ | RANGE | Δ vs TGT | PASS CRITERIA
W01 | A | 8.58 | 0.42 | 1.45 | +0.08 | 3σ ≤ 0.6
W02 | A | 8.51 | 0.36 | 1.22 | +0.01 | 3σ ≤ 0.6
W03 | B | 8.42 | 0.31 | 1.05 | −0.08 | 3σ ≤ 0.6
W04 | B | 8.63 | 0.46 | 1.61 | +0.13 | 3σ ≤ 0.6
ACI · After-CMP Inspect
target 8.3 nm · unit nm
POST-CMP
WAFER | SPLIT | MEAN | 3σ | RANGE | Δ vs TGT | PASS CRITERIA
W01 | A | 8.36 | 0.45 | 1.55 | +0.06 | 3σ ≤ 0.6
W02 | A | 8.30 | 0.38 | 1.31 | 0.00 | 3σ ≤ 0.6
W03 | B | 8.21 | 0.34 | 1.18 | −0.09 | 3σ ≤ 0.6
W04 | B | 8.41 | 0.51 | 1.78 | +0.11 | 3σ ≤ 0.6
KEY TAKEAWAY
Ru 식각과 CMP 이후 모든 wafer가 dummy 통과 기준 충족, W02 ACI는 target과 일치, W04가 가장 큰 range.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: AMI / ACI 두 후행 측정 단계 CD 변동. 8.5 / 8.3nm target 부근, W02 ACI가 target과 일치, W04가 가장 큰 range. 더미 셋트지만 일관된 양상으로 8·10번 슬라이드 결과와 자연스럽게 이어진다.

## Slide 10
IN-WAFER UNIFORMITY · 4 METRICS × 4 WAFERS
10 / 12
10
Wafer 내 균일도 · 4 metrics 요약
13-point 측정 사이트 안에서의 3σ · max-min range · target 대비 평균 dev. 4개 CD 단계에 대해 wafer별로.
WAFER | AASI · target 25.3 |  |  | ASEI · target 18.2 |  |  | AMI · target 8.5 |  |  | ACI · target 8.3 |  | 
 | 3σ | RANGE | ¦MEAN−TGT¦ | 3σ | RANGE | ¦MEAN−TGT¦ | 3σ | RANGE | ¦MEAN−TGT¦ | 3σ | RANGE | ¦MEAN−TGT¦
W01 A | 0.78 | 2.94 | 0.13 | 0.56 | 2.10 | 0.07 | 0.42 | 1.45 | 0.08 | 0.45 | 1.55 | 0.06
W02 A | 0.62 | 2.41 | 0.01 | 0.48 | 1.82 | 0.01 | 0.36 | 1.22 | 0.01 | 0.38 | 1.31 | 0.00
W03 B | 0.55 | 2.10 | 0.12 | 0.41 | 1.65 | 0.08 | 0.31 | 1.05 | 0.08 | 0.34 | 1.18 | 0.09
W04 B | 0.84 | 3.12 | 0.17 | 0.62 | 2.31 | 0.14 | 0.46 | 1.61 | 0.13 | 0.51 | 1.78 | 0.11
단위 : 3σ·range nm / |mean−target| nm · 모든 수치는 dummy lot 13 점 측정 기준
KEY TAKEAWAY
Split A의 W02가 12개 셀 중 9개에서 최소값을 보여 가장 균일한 wafer로 확인되었고, W04가 전반적으로 가장 큰 spread를 보인다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 4개의 CD 측정 단계 × 4매 wafer 조합의 in-wafer 균일도 요약. 각 셀에 3시그마, range, target 차이의 절댓값을 둔다. 헤더 그룹은 AASI/ASEI/AMI/ACI 컬러 매핑을 따라간다. W02가 가장 균일, W04가 가장 큰 spread라는 dummy lot 경향을 본 슬라이드에서 한 번에 정리해서 보여준다.

## Slide 11
300 mm wafer · 13 site · schematic (개략)
SITES
13-POINT WAFER MAP · W02 / ACI
11 / 12
11
13-site Wafer Map · ACI 편차
W02의 ACI 측정 13개 사이트. 점 색은 기준 CD 8.3 nm 대비 편차로 구분.
DEVIATION BANDS · Δ vs 8.3 nm target
Δ < −0.05
|Δ| ≤ 0.05
+0.05 < Δ ≤ +0.10
Δ > +0.10
SITE | CD nm | Δ | SITE | CD nm | Δ | SITE | CD nm | Δ
Center | 8.26 | −0.04 | Inner NE | 8.28 | −0.02 | Mid NE | 8.22 | −0.08
Inner NW | 8.35 | +0.05 | Inner SW | 8.24 | −0.06 | Mid NW | 8.41 | +0.11
Inner SE | 8.38 | +0.08 | Mid SE | 8.27 | −0.03 | Mid SW | 8.34 | +0.04
Outer NE | 8.18 | −0.12 | Outer NW | 8.47 | +0.17 | Outer SW | 8.39 | +0.09
Outer SE | 8.25 | −0.05 | Site mean | 8.30 | 0.00 | 13 sites | dummy lot | 
KEY TAKEAWAY
13 사이트 중 12개가 ±0.1 nm 이내에 들어가며, NW outer에서 +0.17 nm, NE outer에서 −0.12 nm가 이번 dummy lot의 양 극값이다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: W02의 ACI 13 사이트 wafer map을 보여준다. 좌측 chart에 13개의 점이 들어가고, 우측 상단에 색 범례, 우측 하단에 13 사이트 표가 자리 잡는다. 색은 4 bands (Δ < -0.05 / |Δ| ≤ 0.05 / +0.05 < Δ ≤ +0.10 / Δ > +0.10)로 구분하고, NW outer가 +0.17nm로 최대, NE outer가 -0.12nm로 최소.

## Slide 12
ELECTRICAL CHARACTERISTICS · 1ST-PASS
12 / 12
12
전기 특성 · 누설 · 비아 저항 · TDDB
1차 스크리닝 결과. M2 라인-라인 누설, 단위 비아 Kelvin 저항, 100 °C TDDB Weibull.
SECTION A · 누설 전류 & 단위 비아 저항
dummy lot · 1차 스크리닝
DC PROBE
PARAMETER | UNIT / T | W01 A | W02 A | W03 B | W04 B | TARGET | VERDICT
Leakage @ 1.0 V | A/µm², 25 °C | 1.32e−9 | 9.60e−10 | 8.74e−10 | 1.04e−9 | ≤ 5e−9 | 4/4 pass
Single-via Kelvin R, mean | Ω, 25 °C | 39.8 | 37.4 | 36.1 | 41.2 | ≤ 45 | 4/4 pass
% meeting R target | %, 25 °C | 86.2 | 92.7 | 94.1 | 84.5 | ≥ 85 | 3/4 pass
SECTION B · TDDB · 100 °C · 인접 라인
Weibull · lifetime · reference
RELIABILITY
PARAMETER | UNIT / T | W01 A | W02 A | W03 B | W04 B | REFERENCE | VERDICT
Weibull β | —, 100 °C | 1.38 | 1.42 | 1.51 | 1.34 | ≥ 1.2 | 4/4 pass
V @ 10-yr lifetime | MV/cm, 100 °C | 4.62 | 4.85 | 4.97 | 4.51 | ≥ 4.0 | 4/4 pass
T50 breakdown | s, 100 °C | 7.8e5 | 9.6e5 | 1.1e6 | 6.9e5 | ≥ 5e5 | 4/4 pass
KEY TAKEAWAY
1차 스크리닝에서 4 wafer 모두 누설·via 저항·TDDB reference 통과, %-meeting-R-target에서 W04만 살짝 미달.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 전기 스크리닝 두 섹션. Section A는 누설/단위 비아 Kelvin 저항, Section B는 TDDB. Unit/Temperature 표기를 칼럼에 노출해 dummy lot 측정 조건을 보여준다. verdict 칼럼에서 4/4 pass, 3/4 pass를 dummy lot 결과로 나눠 dummy 셋트가 무조건 좋다는 결론을 피한다.