## Slide 1: 16 nm 피치 Ru 선 — 기록적 저저항, 수율은 과제
SP-04b · 패터닝 · 16 nm 피치 · IITC 2025
656 Ω/µm
16 nm 피치 평균 선저항 (10 µm, 4단자)
40%
16 nm 피치 목표 충족 구조
>90%
18–22 nm 피치 전 웨이퍼 수율
8 nm
로컬 배선 선폭
2022년 18 nm 피치 실증 이후 2025 IITC에서 16 nm 피치 Ru 선 — 기록적 저저항.
16 nm은 저항 목표 충족률 40%로 수율 과제가 남음 → 조건부.

## Slide 2: 피치별 저항 목표 충족 구조 비율
SP-04b · 패터닝 · 피치별 목표 충족률
Chart: %
| 16 nm | 18 nm | 20 nm | 22 nm
목표 충족률 (%) | 40 | 90 | 90 | 90
18–22 NM은 '>90%' 공개값을 90으로 표기.
16 nm만 40%
18–22 nm 피치는 전 웨이퍼 수율 >90% — 공정 창 확보.
16 nm은 8 nm 선폭에서 저항 산포가 커 목표 충족 40%.
조건부 판정: 에칭 CD 균일도와 Ru 입계 제어가 다음 split 변수.
판정 16 nm 피치는 조건부 — 저항 수준은 달성, 산포가 수율을 가름.

## Slide 3: 16 nm 피치 Ru 선 — 에칭 후 단면과 광역 STEM
SP-04b · 단면 · 16 nm 피치
POST RU ETCH · 20 NM SCALE · © IMEC
WIDE-FIELD STEM · 200 NM SCALE · © IMEC
8 nm
선폭
16 nm
피치
656 Ω/µm
평균 선저항
40%
목표 충족