## Slide 1: BSPDN 전기적 이득 — 주파수 +6%, 면적 −16%, IR −23%
SP-08b · 열/전기 · BSPDN · DTCO
Chart: %
| 주파수 | 코어 면적 | Ru nTSV IR 강하 (vs W)
변화 (%) | 6 | -16 | -23
NTSV 깊이 320 NM, 착지 피치 200 NM 기준
전기적으로는 명확한 PASS
nTSV 깊이 320 nm, 착지 피치 200 nm 기준 전면 PDN 대비 주파수 +6%, 코어 면적 −16%, 에너지 패널티 없음.
Ru nTSV는 W 대비 IR 강하 −23%, 에너지 패널티 없음.

## Slide 2: 전력 분포 가정이 결론을 뒤집는다
SP-08b · 열 · 전력 분포 가정별 결과
가정 | 해상도 | BSPDN 최고온도 | 원인 | 판정
균일 전력 | — | 전면 PDN 대비 낮음 | 열원 평균화 | PASS
비균일 전력 | 5 µm | 전면 PDN보다 일관되게 높음 | Si 135 → BSPDN 층 71 W/m·K, 측방 열확산 소실 | FAIL
설계 시점의 균일 전력 가정이 결론을 반대로 뒤집음.
판정 DTCO는 비균일 전력 맵으로 다시 돌려야 함 — 균일 가정은 BSPDN을 과대평가.

## Slide 3: BSPDN 수치 요약
SP-08b · 핵심 수치
+6%
주파수 (vs 전면 PDN)
−16%
코어 면적
−23%
Ru nTSV IR 강하 (vs W)
135 → 71
열전도도 W/m·K (Si → BSPDN 층)
열: 균일 전력 가정에선 BSPDN 우위, 5 µm 해상도 비균일 전력에선 최고온도가 전면 PDN보다 높음 — Si 135 W/m·K를 71 W/m·K BSPDN 층이 대체해 측방 열확산이 죽음.

## Slide 4: 전기와 열이 정확히 반대로 움직이는 지점
SP-08b · 판독
전기
BSPDN · 에어갭 · low-k
세 가지 모두 RC 또는 IR 강하를 줄이는 선택. 주파수·면적·IR 강하 지표는 일관되게 개선.
열
같은 세 가지가 열에서는 최악
low-k 0.3 W/m·K, 에어갭 자기발열 +30%, BSPDN 비균일 전력에서 최고온도 상승. 열은 다시 EM·TDDB 수명을 직격.
판정 전기적 최적해(저유전율막·에어갭·BSPDN)가 열적으로는 최악 — RC/IR 이득을 열로 돌려받고, 열은 다시 EM·TDDB 수명을 직격하는 닫힌 고리. 금속 교체는 열에 무의미하므로 비아 배치와 유전체 선택만 남음.