## Slide 1: SiO₂ / Al₂O₃ / OSG3.0 MIM — 전도 기구·누설·LF 잡음
SP-07b · 신뢰성 · MIM 유전체 · IEEE TED 2025 (GIUSI)
유전체 | 두께 / εᵣ | 지배 전도 기구 | 트랩 준위 | 누설 | LF 잡음 | 판정
SiO₂ | 6 nm / 4.2 | Poole-Frenkel | φ_T 0.77 ± 0.01 eV | 최저 | 최저 | PASS
Al₂O₃ | 5 nm / 8.9 | FN 트랩보조 터널링 | Φ 1.36 (상) / 1.33 eV (하) | 최대 | 중간 | FAIL
OSG3.0 | 12 nm / 3.0 (기공 7%) | 호핑 / 비정상 PF | φ_T 0.44 eV · 호핑 0.6 nm · Ea 0.47 eV | 중간 | 최악 (RTS 다발) | 조건부
조건: TiN 전극, 25–200 °C, 최대 ~12 MV/cm.
판정 누설·잡음 모두 SiO₂가 최고. Al₂O₃는 누설 최대, OSG3.0은 잡음 최악 + 비정상 RTS 이벤트로 전기적 불안정.

## Slide 2: 트랩 준위와 유전율 — 낮은 k의 대가
SP-07b · 트랩 준위 · 유전율
Chart: 트랩 준위 (eV)
| OSG3.0 φ_T | SiO₂ φ_T | Al₂O₃ Φ(하) | Al₂O₃ Φ(상)
eV | 0.44 | 0.77 | 1.33 | 1.36
Chart: 상대 유전율 εᵣ
| OSG3.0 | SiO₂ | Al₂O₃
εᵣ | 3 | 4.2 | 8.9
해석 OSG3.0은 εᵣ 3.0으로 정전용량은 유리하지만 φ_T 0.44 eV의 얕은 트랩과 0.6 nm 호핑으로 RTS 잡음이 다발 — 정전용량만 보고 고를 수 없음.

## Slide 3: 유전체마다 전도 기구가 다르다
SP-07b · 판독
SIO₂ 6 NM
Poole-Frenkel · PASS
φ_T 0.77 ± 0.01 eV. 누설·잡음 모두 최저 — 기준 유전체.
AL₂O₃ 5 NM
FN 트랩보조 터널링 · FAIL
Φ 1.36 eV(상부) / 1.33 eV(하부). εᵣ 8.9로 정전용량은 최대지만 누설이 가장 큼.
OSG3.0 12 NM
호핑 / 비정상 PF · 조건부
φ_T 0.44 eV, 호핑거리 0.6 nm, Ea 0.47 eV, 기공률 7%. 잡음 최악 + 비정상 RTS 이벤트로 전기적 불안정.
판정 저유전율 도입 대가는 정전용량만이 아님 — 유전체 자체 품질 항목을 split 평가에 포함.