## Slide 1
SLIDE 01 · Purpose & Conditions
BEOL M2 · RSBM SPLIT EVAL · DUMMY
ALD BM 두께 최적화를 위한
M2 layer split 평가
ALD barrier metal 두께를 1.0 / 1.5 / 2.0 nm 세 조건으로 분기하여 line·via 임계치수(CD)와 저항을 동시에 평가하고, plasma damage가 없는 damascene 공정에서 8.1 nm급 M2 line에 대한 BM 두께 sweet spot을 도출한다.
REPORT KEY
하나의 split 카드, 하나의 결
WAFERS
6
SPLITS
3
METAL
M2
SPLIT · A
1.0 nm
ALD barrier metal
WAFER
W01 · W02
ROLE
Aggressive
SPLIT · B
1.5 nm
Baseline (현재量产 baseline 후보)
WAFER
W03 · W04
ROLE
Reference
SPLIT · C
2.0 nm
Robustness margin
WAFER
W05 · W06
ROLE
Conservative
METROLOGY
CD-SEM · 49pt · in-line
E-TEST
Rs / Rc via chain
IMAGING
SEM / FIB / TEM
LAYER
M2
DIELECTRIC
low-k SiCOH (k ≈ 3.0)
KEY TAKEAWAY
3개 split × 6 wafer 구성으로 BM 두께에 따른 CD-저항 트레이드오프와 uniformity를 동시에 확보한다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 이 슬라이드는 평가의 큰 그림과 split 구성을 한눈에 보여주는 intro-역할의 페이지다. 3개 split 카드는 색상으로 일관되게 구분되며 — Split A=시안(1.0nm, aggressive), Split B=바이올렛(1.5nm, reference), Split C=앰버(2.0nm, conservative). 같은 색은 CD variation, SEM/TEM, Rs/Rc 슬라이드에서도 동일하게 매핑되어, 청중이 "어느 split인지"를 매번 다시 학습할 필요가 없도록 했다. 강조하고 싶은 것은 "BM 두께가 얇을수록 Rc는 좋아지지만 CD seat이 약간 무르고, BM이 두꺼울수록 CD uniformity는 좋지만 Rc 손해가 발생한다"는 트레이드오프 가설이다 — 이 가설이 이 보고서 전체의 spine. 우측 상단 "3 / 6 / M2" 카운터 카드와 하단 metrology 툴 스트립으로 평가 범위를 명시한다.

## Slide 2
SLIDE 02 · Lot & Wafer Map
BEOL M2 · RSBM SPLIT EVAL · DUMMY
Lot 정보 & Wafer 배치
동일 lot 안에서 6 wafer를 2장씩 3개 split으로 분기, 동일 chamber·동일 recipe에서 BM 두께만 분기 처리.
300 mm WAFER · 6-UP SPLIT
Lot L24-M2-BM-008
WAFER
W01
SPLIT A · 1.0 nm
WAFER
W02
SPLIT A · 1.0 nm
WAFER
W03
SPLIT B · 1.5 nm
WAFER
W04
SPLIT B · 1.5 nm
WAFER
W05
SPLIT C · 2.0 nm
WAFER
W06
SPLIT C · 2.0 nm
LOT SUMMARY
FIELD
VALUE
Lot ID
L24-M2-BM-008
Metal layer
M2 (2nd interconnect level)
Wafer qty
6 ea (300 mm, blanket Cu seed)
ALD BM 두께
A 1.0 nm
B 1.5 nm
C 2.0 nm
ALD chamber
PE-ALD · batch · shared with split
Cu seed
PVD Cu seed · 동일 target
Dielectric
low-k SiCOH (k ≈ 3.0) · plasma damage-free
Process tool
300 mm PE-ALD chamber-MK3
Run time window
2026-09-12 → 2026-09-18
KEY TAKEAWAY
BM 두께를 제외한 모든 변수(챔버, 시드, 레시피)는 잠금 — 차이는 오직 split 변수에서만 나와야 한다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: Lot-level 통제 상태를 보여주는 페이지. 6 wafer를 3x2 도식 좌측에 봤을 때 top row는 split A 한쪽, split B 한쪽 + W01~W03처럼 배치했고, bottom row는 split B 한쪽과 split C 두 장을 두어 2/2/2 시각적 균형을 만들었다. 우측 lot summary 테이블은 실제 lot ID와 tool, time window까지 더미이지만 현실적인 값으로 채워 두었다 — 공정 chamber 공유, 동일 PVD Cu seed, 동일 dielectric, 같은 run window 안에서 BM 두께만 분기. KEY TAKEAWAY가 가장 중요한 메시지: "BM 두께 외 변수는 잠금, 차이는 오직 split 변수에서만 나와야 한다." 차후 슬라이드에서 어떤 deviation이 보이든 "lot-level 통제 밖의 효과"는 아니어야 한다.

## Slide 3
SLIDE 03 · CD Overview
49-PT MEAN · n = die-wide
4종 CD 측정 결과 · split 평균 비교
M2 layer에서 측정된 네 가지 CD metric — AASI · ASEI · AMI · ACI. 각 split의 wafer 평균을 target 대비로 표시한다.
TARGET WINS
Split B · 4/4 metrics
CD METRIC
AASI
Active Area Sidewall Image
target · 24.1 nm
A
24.39 nm
B
24.16 nm
C
23.89 nm
CD METRIC
ASEI
Active Spacer Edge Image
target · 17.2 nm
A
17.43 nm
B
17.22 nm
C
16.95 nm
CD METRIC
AMI
After-Metal-etch Image
target · 8.1 nm
A
8.33 nm
B
8.15 nm
C
7.96 nm
CD METRIC
ACI
After-Clean Image
target · 8.4 nm
A
8.60 nm
B
8.42 nm
C
8.26 nm
RANK BY TARGET DELTA · LOWER |mean − target| IS BETTER
METRIC
A · 1.0 nm
B · 1.5 nm
C · 2.0 nm
BEST
AASI · Δ (nm)
+0.29
+0.06 ★
−0.21
B
ASEI · Δ (nm)
+0.23
+0.02 ★
−0.25
B
AMI · Δ (nm)
+0.23
+0.05 ★
−0.14
B
KEY TAKEAWAY
Split B가 4 metric 모두에서 target에 가장 가까움 — A는 +편향, C는 −편향이 일관되게 나타난다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 4개 CD metric을 한 슬라이드에서 모두 보여주는 overview. 위 4장 카드에서 metric 정의와 각 split 평균을, 아래 테이블에서 target 대비 Δ와 best split을 한 줄로 보여준다. 핵심 패턴: Split A(1.0nm)는 모든 metric에서 +, Split C(2.0nm)는 모든 metric에서 −, Split B(1.5nm)는 4/4 metric 모두 target에 가장 가깝다. 즉 이 lot의 optimum은 단순히 "CD = target"이 아니라 "모든 metric이 동시에 target에 수렴"하는 1.5 nm에 있다. 흩어진 metric 사이에서 일부만 만족하는 게 아니라 4개 모두를 동시에 잡아야 한다는 것이 M2 layer split의 까다로운 점이며, B만이 그 균형을 보여준다.

## Slide 4
SLIDE 04 · CD Variation
4 METRICS · 6 WAFERS · MEAN / 3σ / Δ
Wafer별 CD 상세 · mean / 3σ / Δ-target
동일 lot 내 6 wafer에 대해 4 metric의 평균·3σ·target 오차를 wafer 단위로 표시. Δ가 ±0.10 nm 이내면 합격(green) 톤으로 표기.
WAFER
AASI · target 24.1 nm
ASEI · target 17.2 nm
AMI · target 8.1 nm
ACI · target 8.4 nm
mean
3σ
Δ vs tgt
mean
3σ
Δ vs tgt
mean
3σ
Δ vs tgt
mean
3σ
Δ vs tgt
24.42
1.72
+0.32
17.45
1.18
+0.25
8.34
0.62
+0.24
8.62
0.69
+0.22
W01
A
24.36
1.65
+0.26
17.41
1.13
+0.21
8.31
0.58
+0.21
8.58
0.66
+0.18
W02
A
24.18
1.41
+0.08
17.24
0.93
+0.04
8.16
0.48
+0.06
8.43
0.51
+0.03
W03
B
24.14
1.36
+0.04
17.20
0.88
±0.00
8.13
0.45
+0.03
8.41
0.49
+0.01
W04
B ★
23.92
1.22
−0.18
16.97
0.84
−0.23
7.97
0.41
−0.13
8.27
0.46
−0.13
W05
C
23.86
1.28
−0.24
16.93
0.89
−0.27
7.94
0.44
−0.16
8.24
0.49
−0.16
W06
C
단위 nm · ★ 표시는 4 metric 모두 target mean ±0.05 nm 이내
KEY TAKEAWAY
W04가 4 metric 모두에서 mean·3σ·Δ-target을 동시에 가장 좋게 가짐 — "전부 만족하는" 유일한 wafer.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: CD variation의 wafer별 풀-디테일 페이지. 한 wafer 수평 한 줄에 4 metric의 mean / 3σ / Δ-target이 들어간다. Δ가 ±0.10nm 이내면 초록, 그 너머는 amber로 표시된다. W04 행은 violet으로 음영을 깔았고 ★ 마크를 줬다 — 4 metric에서 Δ가 ±0.05 nm 이내, 3σ가 4 metric 모두에서 한 자리로 가장 작다. Split A는 모든 wafer에서 +편향, Split C는 모두 −편향이 일관되게 나타난다. 그리고 split B (W03, W04)는 not only mean but 3σ도 가장 좋다 — BM 1.5nm가 thickness uniformity와 step coverage 양쪽에서 균형이 좋다는 그림이다.

## Slide 5
SLIDE 05 · In-Wafer Uniformity
7 × 7 DIES · 49 SITES / WAFER
49pt In-Wafer Uniformity · AASI 기준
Split 대표 wafer(W01 / W04 / W05)에서의 AASI 절대값 분포 — 셀 색은 target 24.1 nm 대비 deviation을 표시한다.
SPLIT A · W01 · 1.0 nm
mean 24.42 · 3σ 1.72
Edge-high 패턴 · WIWNU 4.21%
SPLIT B · W04 · 1.5 nm ★
mean 24.14 · 3σ 1.36
고른 분포 · WIWNU 3.36%
SPLIT C · W05 · 2.0 nm
mean 23.92 · 3σ 1.22
Center 균일, edge −편향 · WIWNU 3.05%
SUMMARY
3σ (nm)
Min · Max
WIWNU (%)
Hot spot
verdict
W01 · A
1.72
23.95 − 24.88
4.21
edge-heavy
marginal
W04 · B
1.36
23.82 − 24.45
3.36
no pattern
best
KEY TAKEAWAY
BM 두께가 얇을수록 edge-high, 두꺼울수록 center-flat — 1.5 nm가 패턴도 약하고 WIWNU도 가장 낮다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: In-wafer uniformity 페이지 — split별로 대표 wafer 한 장씩(W01 / W04 / W05)을 골라 7×7=49점 좌표를 색으로 표현했다. 각 셀 색의 진하기는 target 24.1nm과의 편차 magnitude. 의도적으로 W01은 amber 위주(전반적 +편향 + edge가 더 진함), W04는 violet/teal mix로 부드럽게, W05는 cool tone 위주로 그렸다. 핵심 주장: WIWNU 자체는 Split C가 3.05%로 가장 작지만 target에서 −0.18nm 떨져 있어, "uniformity만 좋은 게 아니라 mean도 target에 맞아야" 합격이다. Split B(W04)는 3.36% WIWNU + Δ-target 0.04nm로 균형이 가장 좋다. 컬러 토큰 의미: 녹색=target 근처, cyan=−편향, amber=+편향, violet=target 부근 미세 deviation.

## Slide 6
SLIDE 06 · Rs / Rc Cumulative
PERCENTILE TABLE · 49 DIE / WAFER
Rs / Rc 누적 분포 · split별 percentile
라인 저항(Rs, mΩ/μm)·비아 컨택 저항(Rc, Ω/via) 의 1 / 5 / 25 / 50 / 75 / 95 / 99 percentile을 split별로 비교.
METRIC · LINE RESISTANCE
Rs mΩ/μm
B 50% · 232
PERCENTILE
A · 1.0 nm
B · 1.5 nm
C · 2.0 nm
P1 %
271
216
232
P5 %
275
221
237
P25 %
282
228
243
P50 %
285
232 ★
246
P75 %
289
236
250
P95 %
296
243
258
P99 %
304
248
261
METRIC · CONTACT RESISTANCE
Rc Ω/via
B median · 19.4
PERCENTILE
A · 1.0 nm
B · 1.5 nm
C · 2.0 nm
P1 %
26.5
17.6
19.4
P5 %
27.2
18.2
20.3
P25 %
27.8
18.9
21.0
P50 %
28.4
19.4 ★
21.6
P75 %
29.2
20.0
22.2
P95 %
30.6
21.1
23.4
P99 %
31.8
21.7
24.1
DELTA · B IS REFERENCE
METRIC · Δ vs B
A median
B median (ref)
C median
BEST
Rs
+22.8%
232 (참조)
+6.0%
B
Rc
+46.4%
19.4 (참조)
+11.3%
B
KEY TAKEAWAY
BM을 1.0 nm로 줄이면 Rc는 +46 %, 2.0 nm로 늘리면 +11 % — 1.5 nm가 Rs·Rc 양쪽에서 Δ < 12 %를 동시에 유지한다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 전기 파라미터 누적분포 페이지. 두 개의 카드(Rs / Rc)로 나뉘며, 각 카드는 7개 percentile × 3개 split = 21개 셀 table을 가진다. P50 row만 violet 음영 + ★ 표기 — middle 값이 split 비교에 가장 의미 있다. 하단 Δ-strip은 B를 reference로 잡았을 때의 % 차이를 보여준다. Rs에서 A가 +22.8 % 확산은 line resistance로 직결되는 손해, Rc에서 A가 +46 %는 contact 자체의 큰 열화다. C는 11 %로 moderate. 핵심 주장: 1.5 nm가 "Δ < 12 %"라는 자가 기준을 양쪽에서 동시에 통과 — 전력·속도 마진에서 가장 안전한 sweet spot. P99 같은 tail percentile에서도 B는 Rc 21.7로 가장 양호, A는 31.8로 outlier가 두드러진다.

## Slide 7
M2 Cu LINE
VIA M1 → M2
SLIDE 07 · SEM Cross-Section
DAMASCENE · W04 REFERENCE
SEM 단면 · damascene 적층 구조
W04(1.5 nm BM) 기준 FIB-prepared SEM 단면 — Cu line / via / SiCOH 사이의 적층과 barrier 형태 확인.
SOURCE
Semiconductor Digest — “Scaling the BEOL”
3D InCites — copper dual damascene
low-k SiCOH
ALD BM 1.5 nm
OBSERVATIONS
Cu line profile
sidewall 경사 약 87–88°, seam 없음
Via bottom
밑면 concave 거의 없음, Rc 우호
Dielectric
plasma damage-free, k ≈ 3.0 유지
DELTA OBSERVATIONS · W01 (A) vs W05 (C)
W01 (1.0)
Cu grain이 보다 fine, BM thin → barrier 결함 민감
W05 (2.0)
line CD 평균 작아짐, BM 두께로 seed 두께 손실 관찰
W04 (1.5)
step coverage 균일, BM/seed 잔여 두께 적절
KEY TAKEAWAY
W04는 step coverage 균일·seam 없음·via bottom concave 거의 없음 — 구조적 이상도 확인되지 않는다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: FIB-prepared SEM 단면 페이지. 메인 이미지는 sem_lowk_stack.jpg (3D InCites dual damascene, 600×903 PNG에서 880×480으로 cover-fit). 우측 상단 chip에 source를 plain text로 명시 (clickable URL 금지 규칙 따라서 평문만). 메인 이미지 위에 4개의 small annotation data-object — Cu line (cyan) / via (violet) / low-k (amber) / ALD BM (green) — layer 식별을 위해 라벨을 추가했다. 우측 observation 패널은 3개 observation, 하단 비교 패널은 W01/W04/W05 짧은 코멘트. 의도적인 메시지: 이상치 없음, W04가 가장 보기 좋다는 cross-section confirmation. EM·stress migration은 별도 슬라이드에서 다루지 않지만 SEM 관찰만 놓고 보면 구조적으로 깨끗하다. 이미지는 활짝 깔끔하지 않을 수 있는데(자료성 stock), 굵은 annotation 라벨과 대비로 핵심을 잡아준다.

## Slide 8
SLIDE 08 · TEM Analysis
Cu / low-k INTERFACE LAYER
TEM 단면 · Cu / barrier / low-k 계면
BM 두께에 따른 계면 반응과 step coverage의 차이가 가장 또렷이 보이는 TEM 단면. 좌·중·우 세 wafer 비교.
W01 · SPLIT A · 1.0 nm BM
NOTE · barrier가 thin — seed 잔여가 thick, 그러나 via 상단에서 BM rib 위치가 들떠 보임.
W04 · SPLIT B · 1.5 nm BM ★
NOTE · sidewall step coverage 양호, Cu-grain 대비 균일, Cu/low-k 계면 매끄러움.
W05 · SPLIT C · 2.0 nm BM
NOTE · BM이 두꺼워 seed 부피 손실 → Cu line CD 미세 축소, 계면 roughness는 안정적.
Cu GRAIN SIZE (W04)
42 ± 6 nm
SIDWALL TAPER
87.6°
STEP COVERAGE
94%
VIA BOTTOM VOIDS
없음
SOURCE
ScienceDirect, dual damascene
KEY TAKEAWAY
TEM에서도 W04(B)가 step coverage 94 %·via bottom void 없음 — 가장 균형 잡힌 barrier·seed 분배.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: TEM 분석 페이지. 3장 비교 카드를 나란히 — W01 / W04 / W05. 동일 reference 이미지에 약간씩 다른 CSS filter를 입혀 분기처럼 보이게 했다 (실제로는 한 자료 이미지를 상징적으로 재사용 + 텍스트 노트로 split별 관찰을 적었다). 각 카드 아래 짧은 코멘트: - W01: BM 얇음 — step coverage는 OK이나 비정상 미세 흔들림 - W04: 균일 · Cu grain 대비 매끄러운 계면 (★) - W05: 두꺼워서 seed 부피 손실, CD 미세 축소 하단에 5개 측정 요약 (Cu grain, sidewall taper, step coverage, via void, source plain text) 추가. 끝 key takeaway: step coverage 94 % + via void 없음 — B가 barrier/seed 분배 균형이 가장 좋다.

## Slide 9
SLIDE 09 · SEM Anomaly Cases
12 ANOMALIES OBSERVED · n = 6 WAFERS
SEM 이상 사례 · defect 분류
관찰된 4가지 anomaly 종류·발생 wafer·상황별 카운트. 모두 statistically rare하지만 split에 따라 편향이 확인된다.
CASE · FIB CROSS-SECTION
delamination 결함 (W01 die-corner 1건)
SOURCE · Springer Nature — Interconnect chapter
FOUR TYPES · 12 EVENTS TOTAL
TYPE · 01
Delamination
EVENTS
2
SPLIT
A biased
AFFECTED
W01, W02
TYPE · 02
Slit void
EVENTS
3
SPLIT
C biased
AFFECTED
W05, W06
TYPE · 03
Seam 노출
EVENTS
4
SPLIT
A only
AFFECTED
W01, W02
TYPE · 04
Cu protrusion
EVENTS
3
SPLIT
균등
AFFECTED
diffuse
SPLIT A · 1.0 nm
SPLIT B · 1.5 nm ★
SPLIT C · 2.0 nm
총 events
7
1
4
어느 split에서?
delam, seam 집중
drift 1건뿐
slit void 우세
KEY TAKEAWAY
A는 seam·delam, C는 slit void에 편향 — B만 1건 — 1.5 nm가 anomaly count 측면에서도 가장 안정적.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: SEM anomaly 페이지. 좌측에 메인 reference 이미지 (sem_anomaly.jpg), 우측에 4가지 anomaly type 카드 (2×2) 와 그 아래 split별 카운트 strip. 의도적으로 12건의 더미 anomaly를 분산: - Type 01 Delamination (2건, A 편향): W01 corner 1건이 메인 이미지에 시각화됨 - Type 02 Slit void (3건, C 편향) - Type 03 Seam 노출 (4건, A only) - Type 04 Cu protrusion (3건, split 균등 분포) 합계: A=7건, B=1건, C=4건 — B만 1건 (drift 1건) 이라는 우호적 그림. KEY TAKEAWAY: 1.5nm가 안정성에서도 가장 좋다. Split A/C의 결함 유형 차이는 barrier 두께가 Cu grain growth stress와 CMP에 미치는 영향으로 분리된다 — 가설적 해석. 이미지 출처 c2UuLqkK8YF9Uxht — Springer Nature Interconnect chapter.

## Slide 10
SLIDE 10 · Electrical Summary
RELIABILITY YIELD · MEDIAN · Δ vs B
전기 특성 종합 · reliability · yield · stress
wafer yield, line-to-line leakage, EM (MTTF), V-ramp TDDB (T63) — 모두 median과 B 기준 Δ.
SUMMARY · n = 6 WAFERS · median PER SPLIT
METRIC
A · 1.0 nm
B · 1.5 nm
C · 2.0 nm
BEST
Wafer yield (%)
93.4
98.6 ★
96.1
B
Rs (mΩ/μm) · median
285
232 ★
246
B
Rc (Ω/via) · median
28.4
19.4 ★
21.6
B
Ileak (pA/μm @ 1.0 V)
9.4
8.6 ★
9.1
B
EM MTTF (yrs, Tuse)
6.4
9.8 ★
9.1
B
V-ramp TDDB T63 (V)
5.72
6.18 ★
6.04
B
WIWNU AASI (%)
4.21
3.36
3.05 ★
C (uniform)
PICK WINNER · B (1.5 nm)
YIELD
98.6%
vs C +2.5, vs A +5.2
EM MTTF
9.8 yrs
target ≥ 7 yrs 통과
Δ vs A·Rc
−46%
A 대비 Rc 감소폭
DECISION LOG
1.5 nm · 본 lot baseline 채택 권고
KEY TAKEAWAY
B(1.5 nm)가 6 / 7 metric에서 best, 단 WIWNU만 C win — 본 lot baseline 후보로 권고.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 종합 전기특성 페이지 — 7개 metric × 3 split + best 컬럼, 그리고 우측에 4개 KPI 타일. 행렬은 yield / Rs / Rc / Ileak / EM MTTF / TDDB T63 / WIWNU AASI. 모두 더미 값이지만 split별 경향: A는 양산 마진 부족 (yield -5.2, Rc +46%), C는 중간 정도 (yield +2.5 떨어짐, WIWNU + 좋음), B가 6개 best + 단 한 개(WIWNU)만 C 우세. KPI: yield 98.6%, EM MTTF 9.8yrs (target 7 통과), Δ vs A of Rc −46%, 마지막 "decision log"에 짧게 baseline 권고. KEY TAKEAWAY: 7개 metric 중 6에서 B가 best — 1.5 nm가 본 lot baseline 후보다. 별도 결론 슬라이드 없음 규칙을 지켜 Slide 10은 "summary of metrics" 형태, 결론 문장은 key takeaway 안에.