## Slide 1
BACKGROUND & OBJECTIVES
M2 RSBM 평가는
Cu 배선 스케일링 한계에 대한 응답입니다.
28 nm 피치에서 배선 폭이 좁아질수록 Cu 자체의 비저항이 증가하고, Cu가 차지하는 단면적이 줄어 barrier 두께만큼 Cu 통전을 잃습니다. 본 평가는 그 trade-off를 BM 공정 측면에서 풀어보고자 합니다.
Drivers
01 · RESISTIVITY
Cu bulk R 증가
28 nm 피치 이하에서 Cu grain 산란·surface 산란이 동시에 증가해 단면 저항이 pitch 감소보다 빠르게 올라갑니다.
02 · Cu VOLUME
Cu 트레이드오프
Barrier가 두꺼울수록 Cu 단면적이 줄어 동일 pitch에서 실효 저항이 커지고 reliability margin도 감소합니다.
03 · RELIABILITY
EM · TDDB 여유
Cu 줄어드는 상황에서 EM 수명과 ULK TDDB 모두 신중한 barrier 선택 없이는 spec을 만족시키기 어렵습니다.
본 평가의 핵심 KPI
ALD vs PVD,
무엇이 더 잘했는가?
Line Resistance · M2
target < 300 Ω/μm
28 nm 피치 narrow line 실효 저항
Via Resistance
target < 5.0 Ω/via
M1 → M2 단일 via contact
EM MTTF · normalized
target ≥ 0.85x
use-condition package-level extrapolated
TDDB Vbd · ULK
target ≥ 8.0 MV/cm
@ 63.2% cumulative fail · SiCOH
※ 본 자료의 모든 데이터는 내부 테스트용 더미(가상) 데이터입니다.
Notes: 슬라이드 2는 평가의 배경과 목적을 정리한 페이지입니다. 28 nm 피치 이하로 내려가면서 Cu 자체의 비저항이 빠르게 올라가고, 같은 pitch에서 barrier가 두꺼우면 Cu가 차지하는 단면적이 줄어들어 실효 line 저항이 더 커지는 trade-off가 생깁니다. 여기에 reliability까지 더해지면 → barrier 선택이 단순한 두께 이슈가 아니라 line R, via R, EM, TDDB 네 축을 동시에 만족시켜야 하는 multi-objective 문제가 됩니다. 우리가 본 평가에서 답을 내려고 한 질문은 사실 두 가지입니다. 첫째 "과거 PVD Ta/TaN baseline 대비 ALD TaN + Ru liner가 어느 지표에서, 얼마나 개선되는가", 둘째 "개선이 빈약한 지표는 무엇이고, 그 이유는 wafer map과 step-by-step CD 어디서 드러나는가". 우측 4개 KPI 타일은 다음 슬라이드에서 다루게 될 metric과 정확히 매칭됩니다. Line R은 300 Ω/μm 미만, via R은 via당 5 Ω 미만, EM은 normalized 0.85배 이상, TDDB Vbd는 8 MV/cm 이상을 일단 internal bar로 잡고 데이터와 비교했습니다. 이 target 자체도 실제 prod rule이 아니라 internal baseline이라는 점 미리 말씀드립니다.

## Slide 2
SPLIT & CONDITIONS
실험 조건과 split 정의
IMD · etch · CMP · anneal recipe는 두 split에서 동일하게 유지하고, 차이는 BM 공정의 방식과 두께, 그리고 liner 유무로만 둡니다.
SHARED · BASELINE
공통 baseline
Layer
M2 (28 nm pitch)
IMD
ULK SiCOH · k = 2.55
Trench Etch
Cap-IO etch · 25 s · CF4/Ar
Wet clean
Dilute HF · 60 s · post-etch residue
Cu Plating
ECD Cu · 2-step fill · MSA additive
CMP
3-step · Cu buff · barrier buff · soft
Anneal
Forming gas · 400 °C · 30 min
Metrology
49 pt CD-SEM · in-line + offline
PER-WAFER · SPLIT
Wafer별 split 조건
WAFER
SPLIT
BM STACK
THICKNESS
NOTE
W01
SPLIT A
ALD TaN /
Ru liner
TaN 1.5 nm
+ Ru 1.0 nm
reference wafer
· location: center
W02
SPLIT A
ALD TaN /
Ru liner
TaN 1.5 nm
+ Ru 1.0 nm
repeat wafer
· within-run reproducibility
W03
SPLIT B
PVD TaN / Ta
(no Ru liner)
TaN/Ta 3.0 nm
(conventional)
reference wafer
· location: center
W04
SPLIT B
PVD TaN / Ta
(no Ru liner)
TaN/Ta 3.0 nm
(conventional)
repeat wafer
· matching edge/center count
Only the BM module changes — everything else is held constant.
※ 본 자료의 모든 데이터는 내부 테스트용 더미(가상) 데이터입니다.
Notes: 슬라이드 3는 split 정의를 한 페이지로 정리한 것입니다. 좌측은 두 split이 공유하는 baseline recipe — 동일 layer, 동일 IMD, 동일 trench etch, 동일 wet clean, 동일 Cu plating, 동일 CMP, 동일 anneal, 동일 metrology — 를 grid 형태로 한 번에 보실 수 있도록 했습니다. 우측은 4매 wafer 표입니다. ALD split이 W01, W02 — ALD TaN 1.5 nm 위에 Ru liner 1.0 nm을 얹은 구성이고, PVD split이 W03, W04 — conventional PVD TaN/Ta 합쳐 3.0 nm, liner 없는 구성이 됩니다. W01, W03가 reference 위치 wafer고 W02, W04가 repeat wafer입니다. 강조하고 싶은 점은 모든 차이가 BM 모듈에만 있다는 것입니다. etch, clean, plating, CMP, anneal은 양쪽 split에서 완전히 동일한 recipe를 사용했고, 따라서 4매 사이의 모든 차이는 BM 공정에서만 나온다고 가정하고 다음 슬라이드부터 데이터를 보시면 됩니다. CMP time이나 anneal 시간 같은 공정 변수는 양쪽에서 lock 되어 있습니다.

## Slide 3
CROSS-SECTION · SEM / TEM
단면 이미지로 본 split별 barrier 형성
M2 듀얼 다마신 단면을 SEM/TEM으로 관찰했습니다. ALD 측정은 conformal하고 얇은 TaN/Ru 적층을, PVD 측은 두꺼운 TaN/Ta와 함께 다소 비대칭 적층을 보여줍니다.
SPLIT A
ALD TaN 1.5 nm + Ru liner
· conformal step coverage on via sidewall
· thin, uniform barrier — Cu volume preserved
· no明显的 overhang / pinch-off at trench top corner
SPLIT B
PVD TaN / Ta 3.0 nm · conventional
· poor step coverage at via bottom & sidewall lower half
· thicker barrier reduces effective Cu volume
· baseline reference · conventional process flow
VS
left: reproducing public reference · Springer "Interconnect" chap. (representative of conformal ALD barrier)
right: reference cross-section illustrating dual damascene architecture (representative of PVD baseline)
※ 본 자료의 모든 데이터는 내부 테스트용 더미(가상) 데이터입니다.
Notes: 슬라이드 4는 단면 이미지로 split 차이를 직관적으로 보여주는 페이지입니다. 두 이미지 모두 공개된 reference 단면 이미지를 활용했고, 좌측은 비교적 conformal 한 ALD 적층을, 우측은 dual damascene 구조를 잘 보여주는 단면을 배치했습니다. 본 평가의 캐시드 단면도 만들어 두었지만 정량 비교는 다음 슬라이드 CD variation과 uniformity에 양보하고, 이 페이지에서는 정성적 관찰을 정리합니다. 좌측 ALD는 via 측벽에서도 TaN이 비교적 두께 일정하고, trench-top corner에서 pinch-off 없이 Cu가 잘 채워진 형상입니다. 반대로 우측 PVD baseline은 via 측벽이 두껍고 via 바닥 쪽으로 갈수록 얇아지는 step coverage 문제가 보입니다. "VS" 배지는 두 split을 시각적으로 분리해서 비교할 수 있도록 가운데에 배치했습니다. 우측 하단에는 출처를 명시했고, 두 단면 모두 dummy 본 평가 데이터가 아니라 외부 reference 단면임을 분명히 해둡니다. 정량 판단은 다음 슬라이드부터 진행합니다.

## Slide 4
CD VARIATION
4개 metric × 4 wafer, CD 변동 비교
AASI · ASEI · AMI · ACI, wafer별 mean / 3σ / range / target Δ. ALD split이 전반적으로 target에 가깝고 3σ도 작습니다.
WAFER | METRIC | TARGET (nm) | MEAN (nm) | 3σ (nm) | RANGE (nm) | Δ vs target (nm)
W01 | AASI | 24.50 | 24.30 | 0.42 | 1.05 | −0.20
W01 | ASEI | 17.00 | 16.80 | 0.36 | 0.92 | −0.20
W01 | AMI | 9.00 | 9.10 | 0.21 | 0.55 | +0.10
W01 | ACI | 9.50 | 9.60 | 0.24 | 0.62 | +0.10
W02 | AASI | 24.50 | 24.40 | 0.45 | 1.10 | −0.10
W02 | ASEI | 17.00 | 16.70 | 0.38 | 0.95 | −0.30
W02 | AMI | 9.00 | 9.00 | 0.22 | 0.58 | 0.00
W02 | ACI | 9.50 | 9.50 | 0.23 | 0.60 | 0.00
W03 | AASI | 24.50 | 23.80 | 0.58 | 1.42 | −0.70
W03 | ASEI | 17.00 | 16.20 | 0.51 | 1.32 | −0.80
W03 | AMI | 9.00 | 8.70 | 0.34 | 0.86 | −0.30
W03 | ACI | 9.50 | 9.10 | 0.37 | 0.94 | −0.40
W04 | AASI | 24.50 | 23.90 | 0.61 | 1.48 | −0.60
W04 | ASEI | 17.00 | 16.30 | 0.49 | 1.30 | −0.70
W04 | AMI | 9.00 | 8.60 | 0.36 | 0.88 | −0.40
W04 | ACI | 9.50 | 9.00 | 0.39 | 0.96 | −0.50
관찰
W01·W02(ALD)는 모든 metric에서 target ±0.30 nm 이내 안착. W03·W04(PVD)는 ACI −0.4 ~ −0.5 nm under-shrink, 3σ도 약 1.5×.
Split A · ALD
Split B · PVD
49 pt · wafer-mean
Δ 색: ALD 양수 편향(웜), PVD 음수 편향(웜/러스트) — Δ 색은 split에 매핑, 값 자체는 nm.
※ 본 자료의 모든 데이터는 내부 테스트용 더미(가상) 데이터입니다.
Notes: 슬라이드 5는 16개 데이터 포인트, 4 metric × 4 wafer를 한 표로 정리한 페이지입니다. metric은 단계별 — AASI는 post-litho / etch 중간 단계, ASEI는 sidewall etch 이후, AMI는 mask 단계, ACI는 CMP 이후 최종 CD입니다. 각 wafer row에 mean, 3σ, range, target Δ를 두고 49 pt 데이터로 계산했습니다. 가장 눈에 띄는 차이는 ALD split이 전반적으로 target에 가깝다는 점입니다. W01과 W02 모두 AASI / ASEI / AMI / ACI 어느 metric에서도 target Δ가 ±0.3 nm 안쪽입니다. 반면 W03, W04 PVD는 AASI에서 이미 −0.6 ~ −0.7, ACI에서 −0.4 ~ −0.5 nm under-shrink 됐고 3σ는 ALD 대비 약 1.5배 수준입니다. 같은 split 내 wafer-to-wafer reproducibility는 W01 vs W02, W03 vs W04가 거의 일치합니다 — 즉 차이가 split 사이에서만 나오고 wafer 사이에는 거의 없습니다. 이 표를 본 다음 슬라이드 step별 CD 추이 차트와 in-wafer uniformity 그리고 wafer map으로 내려가면서 어디서 차이가 누적되는지 따라가 보겠습니다.

## Slide 5
CD STEP TREND
Step별 ACI CD 변화 추이
Post-Etch → Post-ASI → Post-CMP → Post-Anneal 4단계에서 split 평균 CD. PVD가 post-anneal까지 더 깊이 빠지고 under-shrink가 누적됩니다.
ALD — post-etch에서 시작 CD가 더 낮고, 각 단계에서 손실 폭도 작아 post-anneal에서 9.55 nm으로 target과 +0.05 nm 차이.
PVD — post-etch에서 12.6 nm으로 더 높지만, target 대비 −0.45 nm까지 under-shrink. CMP와 anneal에서 손실이 누적됨.
※ 본 자료의 모든 데이터는 내부 테스트용 더미(가상) 데이터입니다.
Notes: 슬라이드 6은 step별 ACI CD 평균을 두 split으로 그린 라인 차트입니다. X축은 4단계 — trench etch 직후, anneal 후, CMP 후, final anneal 후 — 이고, Y축은 ACI CD nm입니다. 9.5 nm target은 점선으로 표시했습니다. ALD split은 post-etch에서 11.9 nm으로 PVD보다 일찍 출발하고, 매 단계마다 일정한 폭으로 줄어 post-anneal에서 9.55 nm, target과 +0.05 nm 차이로 떨어집니다. 반면 PVD는 12.6 nm에서 시작해서 매 step마다 loss 폭이 더 크고, 최종에서 9.05 nm으로 target보다 0.45 nm 작은 under-shrink 상태입니다. 이 차이가 분산으로도 이어집니다 — PVD의 경우 ALD 대비 매 step마다 3σ가 약 50% 더 컸고, 이는 다음 슬라이드 in-wafer uniformity와 wafer map에서 더 분명하게 드러납니다. 마지막 주석으로 "overshrinks past target" 곡선 화살표를 PVD 최종점에 붙여 어디서 target을 가로지르는지 시각화했습니다.

## Slide 6
IN-WAFER UNIFORMITY
In-wafer uniformity (49 pt, ACI 기준)
49 측정점을 Center / Middle / Edge 3-region으로 묶어 region별 mean, 3σ, uniformity %를 비교했습니다. ALD가 모든 region에서 3% 이내 균일도.
WAFER
REGION
SAMPLE n
MEAN (nm)
3σ (nm)
UNIFORMITY %
W01
Center
13
9.62
0.18
1.87%
W01
Middle
18
9.58
0.21
2.19%
W01
Edge
18
9.60
0.27
2.81%
W02
Center
13
9.55
0.20
2.10%
W02
Middle
18
9.50
0.22
2.32%
W02
Edge
18
9.45
0.28
2.96%
W03
Center
13
9.18
0.30
3.27%
W03
Middle
18
9.10
0.34
3.74%
W03
Edge
18
8.82
0.42
4.76%
W04
Center
13
9.12
0.32
3.51%
W04
Middle
18
9.05
0.36
3.98%
W04
Edge
18
8.72
0.45
5.16%
49 PT WAFER MEAN
Wafer 전체 평균
W01
A · ALD
9.59
3σ 0.22
W02
A · ALD
9.50
3σ 0.24
W03
B · PVD
9.03
3σ 0.42
W04
B · PVD
8.96
3σ 0.45
Uniformity % = 3σ / mean × 100 (within region).
Center = within 50 mm radius,
Middle = annular ring,
Edge = outer band.
※ 본 자료의 모든 데이터는 내부 테스트용 더미(가상) 데이터입니다.
Notes: 슬라이드 7은 region별 in-wafer uniformity를 정리한 표입니다. 49 pt 데이터를 wafer별로 center / middle / edge 3개 region으로 묶었고, 각 region의 sample n, mean nm, 3σ nm, uniformity %를 두었습니다. 우측 사이드 패널에는 49 pt wafer 전체 평균도 같이 보여서 region 단위와 wafer 단위를 함께 보실 수 있도록 했습니다. 가장 큰 차이는 두 가지입니다. 첫째, ALD의 edge region이 2.81 ~ 2.96%로 3% 안쪽이고, PVD는 4.76 ~ 5.16%로 5%를 넘깁니다. 둘째, PVD의 mean은 center 9.18에서 edge 8.72로 wafer 안에서 0.46 nm 차이를 보이지만 ALD의 mean은 9.62에서 9.45로 0.17 nm 차이로 center — edge drift가 훨씬 작습니다. 즉 PVD는 두 가지 문제, "전체적으로 under-shrink + 균일도도 떨어짐"을 동시에 갖고, ALD는 두 가지 모두 spec 안에 있습니다. uniformity % 산식은 3σ를 mean으로 나눈 백분율, region 안에서의 변동성으로 정의했고 footnote에 명시했습니다.

## Slide 7
WAFER MAP · 49 POINT
ACI CD wafer map — split별 비교
7×7 = 49 측정점 분포. 색은 target(9.50 nm) 대비 Δ, PVD는 wafer 중심도 더 얇고 edge로 갈수록 더 빠집니다.
SPLIT A · W01
ALD TaN / Ru liner
9.68
9.65
9.62
9.60
9.62
9.65
9.70
9.63
9.60
9.57
9.55
9.56
9.59
9.63
9.58
9.55
9.52
9.50
9.51
9.54
9.58
9.56
9.53
9.49
9.48
9.50
9.54
9.57
9.60
9.56
9.53
9.51
9.52
9.56
9.61
9.65
9.61
9.57
9.55
9.56
9.60
9.66
9.71
9.67
9.63
9.61
9.63
9.68
9.72
49 PT · MEAN
9.59 nm
3σ 0.22 · within spec
SPLIT B · W03
PVD TaN / Ta baseline
9.18
9.22
9.30
9.35
9.32
9.24
9.15
9.28
9.35
9.42
9.48
9.44
9.36
9.26
9.38
9.45
9.54
9.58
9.55
9.46
9.36
9.40
9.47
9.56
9.60
9.57
9.48
9.35
9.35
9.42
9.52
9.55
9.51
9.43
9.32
9.22
9.29
9.37
9.41
9.39
9.30
9.20
9.08
9.16
9.25
9.30
9.28
9.18
9.06
49 PT · MEAN
9.03 nm
3σ 0.42 · out of spec
Δ vs target (9.50)
Color · diverging
Δ < −0.20
−0.20 ≤ Δ < −0.10
−0.10 ≤ Δ ≤ +0.10
+0.10 < Δ ≤ +0.20
Δ > +0.20
· ALD W01 — 0개 점이 spec-out
· PVD W03 — 18개 점이 spec-out
(양쪽 모두 더미 데이터)
※ 본 자료의 모든 데이터는 내부 테스트용 더미(가상) 데이터입니다.
Notes: 슬라이드 8은 split별 wafer 49 pt 색 히트맵입니다. W01 ALD와 W03 PVD 두 wafer를 보여드리고, 각 60×60 cell에 ACI CD 값을 표시했습니다. 색은 target 9.50 nm 대비 Δ로 5단계로 인코딩했고 우측 legend에서 확인하실 수 있습니다. ALD W01은 전반적으로 target ±0.10 nm 안쪽의 band가 대부분이고, ±0.20 nm 이상으로 벗어난 점은 0개입니다. 가장자리로 갈수록 9.65 ~ 9.72 nm으로 약간 두꺼워지는 약한 "edge-high" 패턴이 있는데 그 폭도 ±0.20 안쪽입니다. PVD W03는 패턴이 다릅니다. 중심 일대는 target 근처로 비슷하지만 가장자리 — 특히 4 모서리 — 로 갈수록 9.06 ~ 9.18 nm까지 깊이 빠집니다. spec-out 점이 18개로 상당수고, edge 영역에서 Cu ECD 채움이 불안정해 보입니다. 다음 슬라이드에서 전기적 결과로 넘어가서 이 CD 차가 line R, via R, EM, TDDB 어디까지 누적되는지 보겠습니다.

## Slide 8
ELECTRICAL RESULTS · TABLE
전기적 결과 — wafer / split별 4 metric
Line R · Via R · EM MTTF · TDDB Vbd, 4 metric 수치를 wafer별 dummy 값으로 정리했습니다. 단위는 컬럼 헤더에 표기.
WAFER
SPLIT
LINE R
(Ω / μm)
VIA R
(Ω / via)
EM MTTF
(× baseline, normalized)
TDDB Vbd
(MV / cm, @ 63.2%, ULK SiCOH)
W01
ALD TaN / Ru
282
4.1
1.02×
8.7
W02
ALD TaN / Ru
287
4.3
0.98×
8.5
W03
PVD TaN / Ta
314
5.7
0.79×
7.5
W04
PVD TaN / Ta
309
5.9
0.77×
7.3
SPEC
internal target
< 300
< 5.0
≥ 0.85×
≥ 8.0
SPLIT A
SPLIT A
SPLIT B
SPLIT B
Note
· Line R은 28 nm 피치 narrow line 실효 저항, Via R은 M1 → M2 단일 via contact에서 측정.
· EM MTTF는 use-condition package-level로 보정해 임의 baseline에 대해 normalized한 값, 1.0× 이상 권장.
· TDDB Vbd는 SiCOH ULK에 대해 63.2% 누적 실패에서 추출한 breakdown field.
· spec row는 internal sample용 target으로 prod rule과 무관.
SPLIT A · ALD
SPLIT B · PVD
SPLIT A mean
284.5Ω/μm
4.20Ω/via
SPLIT B mean
311.5Ω/μm
5.80Ω/via
모든 수치 더미, EM × TDDB 등 unit 표기는 컬럼 헤더에 명시.
※ 본 자료의 모든 데이터는 내부 테스트용 더미(가상) 데이터입니다.
Notes: 슬라이드는 전기적 4 metric을 wafer 4매 단위로 정리한 table입니다. 카드나 도식 없이 한 표에 wafer ID, split, 4개 지표 값을 모두 두었고 단위는 컬럼 헤더에 명시했습니다 — Ω/μm, Ω/via, × baseline 임의 단위, MV/cm입니다. spec row를 dark plate으로 본문과 분리해서 어떤 값이 spec-in / out인지 한눈에 보이게 했습니다. Line R은 28 nm 피치 narrow line 실효 저항으로 split A 282 / 287, split B 314 / 309. spec 300 미만 기준으로 split A는 spec-in, split B는 spec-out. via R도 Ω/via, split A 4.1 / 4.3, split B 5.7 / 5.9로 split A만 spec 5.0 미만. EM MTTF는 baseline normalized로 split A는 1.02, 0.98, split B는 0.79, 0.77 — split B가 0.85 spec-out, TDDB Vbd는 split A 8.7 / 8.5 MV/cm으로 spec 통과, split B 7.5 / 7.3으로 spec-out. 우측 작은 summary 패널에는 split A · B line R과 via R의 split mean 한 번 더 정리, 우상단 legend로 색 코딩 확인. 모든 값 dummy, spec도 internal sample target이고 prod rule과 무관.

## Slide 9
SUMMARY · NEXT STEP
결론 및 next step
본 평가는 사내 테스트 목적의 더미 데이터 기반이며, 결과는 RSBM ALD BM이 기존 PVD baseline 대비 4개 KPI 중 3개에서 spec-in임을 시사합니다.
FOUR KEY OBSERVATIONS
핵심 결론
01
CD 손실과 분산 동시 개선
모든 metric에서 target ±0.30 nm 안쪽, 3σ도 baseline 대비 약 50% 수준으로 축소.
02
Edge 균일도 회복
ALD는 edge uniformity가 5% 이내로 spec-in, PVD는 4.76 ~ 5.16%로 spec-out. Cu 채움 안정성 차이.
03
Line · via R 동시 spec-in
ALD line R 285, via R 4.2 Ω으로 Cu 통전 단면적을 충분히 확보. PVD는 두 지표 모두 spec-out.
04
EM · TDDB는 추가 검증 영역
ALD도 TDDB가 8.6 MV/cm으로 여유 작음. 후속 lot에서 Cu seed 두께 · anneal recipe sweep 필요.
FOLLOW-UP PLAN
다음 단계
N1 · SHORT
ALD wafer-seed 추가 lot 검증
49 pt에서 spec-out 0개였던 ALD를 3 lot 추가 진행, M2 외 M3·M4 동일 split 재현성 확인.
N2 · MID
ULK plasma damage 영향 분리 평가
BM 노출 면적 + etch chemistry를 격리한 DOE 설계. ALD split에서 TDDB margin 추가 확보가 가능한 recipe window 탐색.
N3 · MID
Step coverage 한계 조건 추가 run
동일 ALD recipe에서 pitch 24·20 nm draw로 단축. RSBM이 더 작은 pitch에서 유지되는지 boundary 확인.
N4 · LONG
Cost-of-ownership 정량 비교
ALD throughput 대비 step-coverage 이득을 정량화. PVD baseline 대비 wafer-cost delta 산출 후 go / no-go 결정.
※ 본 자료의 모든 데이터는 내부 테스트용 더미(가상) 데이터입니다.
Notes: 슬라이드 10은 이번 평가의 결론과 다음 단계를 정리한 closing 페이지입니다. 좌측에 4개 핵심 결론, 우측에 4개 next step을 두었습니다. 결론 4개를 짧게 짚어드리면 — 첫째 ALD split이 모든 단계의 CD에서 target에 가깝게 안착했고 분산도 작았고, 둘째 edge 균일도가 5% 안쪽으로 회복됐고, 셋째 line R, via R 모두 spec을 통과했고, 넷째 EM과 TDDB는 ALD도 여유가 작아 추가 검증이 필요한 영역으로 봤습니다. Next step은 short / mid / long horizon으로 4개 두었습니다. 단기에는 ALD lot 추가 3매 + 다른 layer 재현성 확인, 중기 1은 ULK plasma damage 분리 평가로 ALD recipe window를 더 넓힐 수 있는지, 중기 2는 24·20 nm pitch까지 RSBM 한계 확인, 장기적으로는 ALD throughput과 step-coverage 이득을 trade-off로 정량 비교해 go / no-go를 결정하는 단계로 잡았습니다. 마지막으로 강조 — 본 평가는 사내 테스트 목적의 더미 데이터 기반 보고서 샘플입니다. 실제 결정을 위해서는 실측 데이터로 다시 받아 적어주셔야 한다는 점 한 번 더 말씀드립니다.