## Slide 1
SP-NEXT · 구조 비교
Semi-Damascene vs Cu Dual Damascene — 결함 축 비교
RU SEMI-DAMASCENE LINES · AR 3 VS 6 · © IMEC
Ru/Mo 내화 금속 전면 증착 → 서브트랙티브 RIE로 배선 직접 형성 → 사이를 유전막/에어갭 충진.
CMP 완전 배제 → unCMP 단락, overCMP Dishing/Erosion·저항 증가 원천 제거.
금속 선식각 → 고종횡비 배선 → 전류 밀도 획기적 감소.
구조 비교
항목 | Cu Dual Damascene | Semi-Damascene (Ru/Mo)
배선 형성 | ILD 식각 → 충진 → CMP | 금속 증착 → 직접 식각 → 갭필
CMP | 필수 (un/overCMP 창 협소) | 불필요
배리어 | TaN/Ta 필수 (체적 잠식) | 불필요
종횡비 | ≈ 1.6 (CMP 제한) | 고종횡비 가능
주요 결함 | 단락·Dishing·챔퍼 Void | 에칭 프로파일·열처리
판정 단위 공정 최적화(HMDS·ALD 라이너·에어갭)로 기존 공정 수명을 연장하되, 1.5 nm 이후는 Semi-Damascene + BSPDN 패러다임 전환이 필수.

## Slide 2
SP-NEXT · 패러다임
CMP 배제와 후면 전력 — 무엇이 사라지고 무엇이 남는가
사라지는 것
CMP 기인 결함
unCMP 잔류 단락.
overCMP Dishing/Erosion·저항 증가.
배리어 체적 잠식.
남는 것
새 변수
Ru/Mo 에칭 프로파일, 열처리 변형.
에어갭 강도·지붕 형상.
nTSV 열 경로.
BSPDN
전면 혼잡 해소
신호·전력선을 전면 BEOL에 모두 넣던 방식에서 탈피 — nTSV로 후면에서 직접 전력 공급.
전면 배선층 라우팅 혼잡·패턴 밀도 불균형 해소 → CMP 국부 압력 분산 → 평탄도 극대화.
배선 저항·IR Drop 최소화 → 미세화 스케일링 동력.