## Slide 1
Evaluation Brief / BEOL M4 IMD
ULK UV Cure 시간 Split 평가 — M4 IMD
Cu / low-k Dual Damascene 단면, 3 wafer lot, dummy internal evaluation
Section A
평가 배경
M4층 inter-metal dielectric(IMD)에 적용되는 ULK 공정은 UV cure 시간에 따라 기계 강도(hardness·modulus), k-value, plasma damage recovery, TDDB lifetime이 동시에 움직인다. 동일 wafer lot에서 분기된 3매 wafer에 UV cure 시간을 달리하여 under-cure / baseline / over-cure 영역을 한 번에 매핑하는 것이 본 평가의 1차 목적이다.
평가는 4 종 CD(AASI / ASEI / AMI / ACI) variation, in-wafer 49pt uniformity, line·via Rs, electromigration, TDDB Weibull, CMP dishing/erosion 까지 동일한 wafer set 위에서 진행된다. Baseline은 split B로 고정하고 다른 두 split에 대한 deltas를 함께 보고한다.
Section B
평가 항목
단면 구조
M4 SEM 단면, via chain TEM 단면 — 각 split 별 1 site
CD-SEM 4 종
AASI(23.1) · ASEI(16.6) · AMI(8.3) · ACI(9.1) nm — wafer 별 mean/3σ/range/Δ
In-wafer Uniformity
49pt wafer map + 정량 uniformity 표
전기 특성
33 nm line Rs, M3→M4 via Rs, EM MTTF
신뢰도
TDDB Weibull β·η (use-V, 125°C)
CMP 형상
100 μm pad dishing / erosion (nm)
Key takeaway
ULK 기계 강도 vs. k-value trade-off 매핑이 본 평가의 1차 목적이며, 동일 wafer set에서 CD · uniformity · TDDB 까지 단일 보고서로 정리한다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 본 평가는 M4층 ULK IMD 공정의 UV cure 시간 변화가 CD 균일도, 전기/신뢰도, 기계 강도에 미치는 영향을 동시에 확인하기 위한 내부 dummy 평가다. 동일 lot에서 분기된 3매 wafer에 UV cure 시간을 180/240/300초로 split 한다. Baseline은 240초로 고정하고, 180초 / 300초 영역의 거동을 비교한다. 본 평가는 동일 실험군 내에서 split 만 달리한 보고서 파일 시리즈(파일 16/20 시리즈)와 연계된다. 평가 결과는 모두 dummy data이며, 실제 양산 baseline 또는 타 공정의 spec과 직접 매핑되지 않는다.

## Slide 2
Split Conditions
UV Cure 시간 Split — 3 wafer 조건
동일 lot · 동일 layer · 동일 recipe, UV cure 단계만 시간 변동 (sec)
SPLIT | UV CURE | WAFER ID | K-TARGET | TARGET CURE ZONE | 메모
A | 180 s | W41-S1 | 2.75 | Under-cure | 기계 강도 확보 부족, k 회복 진행 영역. Reference baseline 대비 CD drift 예상.
B | 240 s | W42-S1 | 2.80 | Baseline | 본 평가의 reference baseline. 다른 split Δ 산출의 기준점.
C | 300 s | W43-S1 | 2.85 | Over-cure | 기계 강도 최대치 부근. Plasma damage 잔존에 따른 TDDB 민감도 ↑ 예상.
Fixed Conditions
• IMD: 동일 POR recipe (k_eff ≈ 2.8 at 100 kHz)
• Hard mask / cap: 동일 stack, 동일 두께
• Metallization: ALD Ru/TaN + PVD Cu seed + ECD Cu + CMP 동일
• 측정 site: wafer 中心 49 site, dummy 패턴 군집 블록 내부
Watch
Split A(180s)는 ULK 치밀화 부족, Split C(300s)는 과경화로 인한 shrinkage / Cu pull-back 모두 동일한 lot · 동일 측정 조건에서 비교됨.
Key takeaway
Baseline 240s 대비 180s(under) / 300s(over) 각 ±60s 영역을 3 wafer로 매핑, IMD step 이후 동일 recipe로 평가 진행.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 본 평가는 UV cure 시간을 180/240/300초로 구분한 3-spllit 실험이다. Split B(W42, 240초)를 본 평가의 baseline으로 두고, Split A(W41, 180초)는 under-cure 영역, Split C(W43, 300초)는 over-cure 영역을 대표한다. IMD, hard mask, metallization 공정은 모두 동일 POR recipe로 고정하고 UV cure 단계 시간만 변경한다. 동일 wafer lot에서 분기된 3 wafer를 사용했고, 측정 site는 중심부 dummy 패턴 군집 내부에서 49pt로 정의한다. 본 평가 데이터는 dummy data이며, 다른 split 실험 파일과 직접 비교·연계될 수 있다.

## Slide 3
Wafer / Run Matrix
Wafer Lot · 측정 행렬
동일 lot · 동일 키트 lot · 동일 측정 Recipe, M4 layer 한정
Wafer Identifier
Wafer 정보
LOT | LOT-M4-A18 | 300 mm
LAYER | M4 | Sx 1 / dummy-pattern 군집
MASK | RET-M4-D | internal dummy mask rev-D
TOOL · STEP | HE-CMP-04 | post-ECD Cu anneal 동일
SITE 수 | 49 pt | 7 × 7, edge 제외
ANNEAL | 350°C / 30 min | N2 ambient, 동일
3 Wafer start condition
W41
Split A
180 s
W42
Split B
240 s · baseline
W43
Split C
300 s
Measurement Matrix
측정 행렬
단면 (SEM)
M4 단면, 1 site per wafer, 동일한 슬라이스 위치에서 인접 두 site
단면 (TEM)
M3 → M4 via chain 1 view, 동일 조건
CD-SEM (4 종)
AASI 23.1 / ASEI 16.6 / AMI 8.3 / ACI 9.1 nm — 49 pt × 4 종
In-wafer Map
7×7 site, color-grade Δ-CD 또는 Rs overlay
Line Rs
33 nm-wide M4 line, Kelvin 4T, 49 site 평균
Via Rs
M3 → M4 단일 via, d = 18 nm, 49 site 평균
EM
0.10 mA/μm, 300°C, MTTF 누적 log-normal 분석
TDDB
use-V, 125°C, Weibull β·η 추출
CMP
100 μm pad dishing, dense 80% area erosion (nm)
Key takeaway
동일 lot 단일 baseline, 9 종 평가 항목을 동일 recipe · 동일 site 좌표 위에 단일 셋업에서 측정한다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 본 평가는 LOT-M4-A18 단일 lot에서 분기된 3매 wafer로 진행된다. layer는 M4 한정, mask rev-D dummy pattern 군집 내부에서 49 site 좌표를 정의한다. 측정 행렬은 SEM/TEM 단면, 4종 CD-SEM, 49pt in-wafer map, Line/Via Rs, EM, TDDB Weibull, CMP dishing/erosion 까지 9개 카테고리로 구성되며 모두 동일 recipe · 동일 site 셋업에서 측정한다. Split B(W42)는 baseline 표시이고, 다른 두 split은 동일한 wafer management 포인트를 유지한다.

## Slide 4
Cross-section · M4 SEM
M4 단면 SEM — Cu / low-k Dual Damascene
Baseline(Split B, 240s) wafer W42-S1 단면, 동일 site 좌표
Reference · BEOL Architecture
Layer Annotation
구조 판독 메모
CAP LAYER | SiCN(H) cap, 동일 두께
IMD (ULK) | SiOCH(k ≈ 2.8 at 100 kHz)
ETCH-STOP | SiCN(O) 듀얼 ES, 동일 두께
BARRIER / LINER | ALD Ru/TaN, 분해능 ≈ 2 nm
M4 TRENCH | 33 nm CD, 동일 mask rev-D
CMP / DISHING | 100 μm pad 측정 (별도 slide)
Observation Note
W42 baseline 단면에서 IMD 박리 / Cu void / etch-stop misalignment은 관찰되지 않음. Split W41·W43 단면은 동일 좌표의 자료로 보관됨.
Key takeaway
Baseline(W42) 단면은 IMD/ES/barrier 모두 spec 내 형상을 보였고, 세 split의 단면은 동일 좌표 인접 두 site에서 채취되었다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터 · 단면 참고 image: Springer Nature (BEOL chapter)
Notes: 본 슬라이드는 M4 단면 SEM 참고 이미지다. 본 평가는 dummy 평가로서 이미지 자체는 공개 자료(Springer Nature의 BEOL chapter)에서 가져온 구조 참고 그림이며, 본 평가의 측정값이나 결론과 직접 매핑되지 않는다. 본 평가의 wafer 단면은 동일 lot·동일 좌표·동일 recipe에서 별도로 채취되었음을 메모에서 명시한다. Split A/C의 단면 차이는 후속 CD variation slide에서 정량 다룬다.

## Slide 5
Cross-section · Via Chain TEM
M3 → M4 Via Chain TEM 단면
via + trench 동시 노출, dual damascene 구조 reference view
Reference View · Via Chain
Stack Map
관찰 포인트 메모
via 측벽
ALD Ru/TaN 연속성, void-free 확인
via 바닥
하층 Cu 접합부 — 보이드·미세 균열 점검
ULK 손상층
plasma damage ring 두께 분리 관찰
trench 손상층
기계 강도 회복 vs. k 회복 trade-off
cap / ES
SiCN(H)/SiCN(O) 적층 유지
Quick Numbers
via dia
18 nm
trench CD
33 nm
barrier
≈ 2 nm
aspect
1 : 2.1
TEM 1 view / wafer, FIB lift-out 동일 recipe
Key takeaway
via 측벽 / 바닥, ULK 손상층의 회복 거동은 split별 정량 비교의 근거이며 본 슬라이드의 reference view는 평가 좌표만 공유한다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터 · 단면 참고 image: 3D InCites / public domain BEOL figure
Notes: 본 슬라이드는 M3 → M4 via chain TEM 참고 이미지다. 본 평가는 dummy 평가이며, 이미지는 공개 자료(3D InCites)의 BEOL copper dual damascene 참고 figure다. 본 슬라이드의 측벽·바닥·ULK 손상층·trench 손상층·cap/ES 다섯 항목은 wafer 별 단면 차이를 후속 정량 분석할 때 사용하는 annotation 참고점이다. FIB lift-out은 동일 recipe에서 진행했다.

## Slide 6
CD-SEM · AASI
AASI CD Variation — After Active Si Isolation
Target 23.1 nm · 49 pt · wafer 평균 / 3σ / range / Δ
WAFER | SPLIT | UV CURE | MEAN (NM) | 3Σ (NM) | RANGE | Δ VS TGT | SPEC
W41-S1 | A · 180s | 180 s | 23.42 | 1.18 | 4.61 | +0.32 | PASS
W42-S1 ★ | B · 240s | 240 s | 23.07 | 0.92 | 3.84 | -0.03 | PASS
baseline
W43-S1 | C · 300s | 300 s | 22.74 | 1.41 | 5.27 | -0.36 | BORDER
SPEC BAND | target 23.1 nm | ± 0.5 nm | 3σ ≤ 1.5 nm | range ≤ 5.5 nm
Spec Window
Δ 분석 노트
Target ± 0.5 nm · unit nm
22.6 · 23.1 · 24.0
W41
W42 ★
W43
관찰
W41(180s)는 under-cure 영역에서 mean이 +0.32 nm drift, W43(300s)는 -0.36 nm shift로 평균값 symmetry가 깨진다. Baseline(W42)은 ±0.05 nm 이내.
Action
3σ는 세 split 모두 spec 내(≤ 1.5), W43의 range 5.27은 한계 부근 — 후속 in-wafer map에서 site 분포 확인 필요.
Key takeaway
AASI Δ는 split 대칭성을 보이지 않으며(180s 양 drift / 300s 음 drift), W42가 Δ·3σ 모두 가장 안정적이었다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: AASI(After Active Si Isolation) CD variation 표. Target 23.1 nm, spec ±0.5 nm, 3σ ≤ 1.5 nm, range ≤ 5.5 nm. W41(180s)은 under-cure 영역으로 mean이 +0.32 nm drift, W42(240s, baseline)은 mean 23.07, 3σ 0.92, range 3.84, Δ -0.03으로 가장 안정적이었다. W43(300s)은 mean -0.36 nm shift, range 5.27로 spec band 한계 부근이지만 in-spec. 3σ는 모든 split이 spec 내. AASI는 split 대칭성이 깨지는 전형적인 under/over-cure response를 보여준다.

## Slide 7
CD-SEM · ASEI
ASEI CD Variation — After Spacer Etch Isolation
Target 16.6 nm · 49 pt · wafer 평균 / 3σ / range / Δ
WAFER | SPLIT | UV CURE | MEAN (NM) | 3Σ (NM) | RANGE | Δ VS TGT | SPEC
W41-S1 | A · 180s | 180 s | 16.81 | 0.74 | 2.94 | +0.21 | PASS
W42-S1 ★ | B · 240s | 240 s | 16.55 | 0.58 | 2.36 | -0.05 | PASS
baseline
W43-S1 | C · 300s | 300 s | 16.32 | 0.81 | 3.21 | -0.28 | PASS
SPEC BAND | target 16.6 nm | ± 0.5 nm | 3σ ≤ 1.2 nm | range ≤ 3.5 nm
Δ 분석 노트
관찰
Target ± 0.5 nm · unit nm
15.7 · 16.6 · 17.1
W41
W42 ★
W43
관찰
ASEI Δ drift는 +0.21 / -0.05 / -0.28 nm. W41 under-cure는 spacer etch 잔여물 영향으로 mean이 양(+)으로, W43 over-cure는 음(-)으로 치우쳤다. W42가 가장 안정적.
Action
ASEI Δ 폭은 AASI 대비 절반 수준, 3σ는 세 split 모두 ≤ 1.0 nm로 AASI보다 양호.
Key takeaway
ASEI는 AASI보다 drift 폭이 절반 수준으로 안정적이며, W42가 Δ·3σ 모두 spec band 중앙에 가장 가깝다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: ASEI(After Spacer Etch Isolation) CD variation. Target 16.6 nm, spec ±0.5 nm, 3σ ≤ 1.2 nm, range ≤ 3.5 nm. 데이터는 W41(180s, +0.21), W42(240s, -0.05), W43(300s, -0.28). AASI 대비 ASEI의 Δ drift 폭은 절반 수준으로 폭이 좁다. W42가 모든 metric spec band 중앙에 가장 가깝다. 3σ는 세 split 모두 비교적 양호, range는 W41 2.94, W42 2.36, W43 3.21로 W42가 가장 좁다.

## Slide 8
CD-SEM · AMI
AMI CD Variation — After Metal Inspection
Target 8.3 nm · 49 pt · wafer 평균 / 3σ / range / Δ
WAFER | SPLIT | UV CURE | MEAN (NM) | 3Σ (NM) | RANGE | Δ VS TGT | SPEC
W41-S1 | A · 180s | 180 s | 8.46 | 0.41 | 1.62 | +0.16 | PASS
W42-S1 ★ | B · 240s | 240 s | 8.24 | 0.32 | 1.27 | -0.06 | PASS
baseline
W43-S1 | C · 300s | 300 s | 8.07 | 0.48 | 2.04 | -0.23 | BORDER
SPEC BAND | target 8.3 nm | ± 0.3 nm | 3σ ≤ 0.55 nm | range ≤ 2.2 nm
Δ 분석 노트
관찰
Target ± 0.3 nm · unit nm
7.6 · 8.3 · 9.0
W41
W42 ★
W43
관찰
AMI Δ drift는 +0.16 / -0.06 / -0.23 nm. Mean drift는 AASI와 같은 방향이지만 폭은 좁다. W43은 spec band edge 부근, Δ = -0.23 nm.
Action
3σ 0.41 → 0.32 → 0.48, range 1.62 → 1.27 → 2.04. W43은 borderline, in-wafer map에서 edge site 확인 필요.
Key takeaway
AMI는 W42가 3σ·range 모두 가장 좁고, W43(300s)은 spec band 하단 edge 부근 — over-cure 측 pressure가 가장 크게 나타난다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: AMI(After Metal Inspection) CD variation. Target 8.3 nm, spec ±0.3 nm, 3σ ≤ 0.55 nm, range ≤ 2.2 nm. 데이터 W41(180s)+0.16, W42(240s)-0.06, W43(300s)-0.23. AMI는 작은 CD임에도 Δ drift 방향성이 AASI와 같다(180s 양, 300s 음). W42의 3σ 0.32, range 1.27이 가장 좁다. W43은 spec band 하단 edge에 위치, in-wafer map 슬라이드에서 edge site 분포 확인 필요.

## Slide 9
CD-SEM · ACI
ACI CD Variation — After CMP Inspection
Target 9.1 nm · 49 pt · wafer 평균 / 3σ / range / Δ
WAFER | SPLIT | UV CURE | MEAN (NM) | 3Σ (NM) | RANGE | Δ VS TGT | SPEC
W41-S1 | A · 180s | 180 s | 9.34 | 0.43 | 1.74 | +0.24 | PASS
W42-S1 ★ | B · 240s | 240 s | 9.04 | 0.34 | 1.36 | -0.06 | PASS
baseline
W43-S1 | C · 300s | 300 s | 8.83 | 0.51 | 2.18 | -0.27 | BORDER
SPEC BAND | target 9.1 nm | ± 0.3 nm | 3σ ≤ 0.55 nm | range ≤ 2.2 nm
Δ 분석 노트
Cross-split Trend
Target ± 0.3 nm · unit nm
8.4 · 9.1 · 9.8
W41
W42 ★
W43
관찰
ACI는 CMP 직후 측정으로 Cu dishing·erosion 영향이 포함된다. Δ drift는 AMI와 동일한 +0.24 / -0.06 / -0.27 nm.
Cross-Spec
AMI 대비 ACI 평균값이 +0.8 nm 큼(spec 차이), split 별 Δ는 동일 패턴. 4 종 CD 가운데 ACI가 AASI 다음으로 range 가장 넓음.
Key takeaway
ACI는 4 종 중 CMP 민감도가 높아 dishing 영향이 반영되며, Δ 패턴은 AMI와 동일 / W42가 가장 안정 / W43 borderline.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: ACI(After CMP Inspection) CD variation. Target 9.1 nm, spec ±0.3 nm, 3σ ≤ 0.55 nm, range ≤ 2.2 nm. 데이터 W41(180s)+0.24, W42(240s)-0.06, W43(300s)-0.27. ACI는 CMP 단계 직후 Cu dishing·erosion의 영향을 함께 반영한다. 4 종의 Δ drift 패턴이 동일(180s 양, 300s 음)하므로 평가의 분기점 일관성을 확인할 수 있다. 4 종 가운데 AASI(23.1)가 가장 큰 range 5대 영역, ACI가 다음, AMI/ACI가 좁은 분포다.

## Slide 10
In-wafer Uniformity · 49 pt Map
49pt Site Map — AASI Δ(23.1)
동일 lot · 7×7 site · cell 색은 target 23.1 nm 대비 Δ(class 0.25 nm 단계)
W41-S1 · Split A · 180s
mean 23.42 · 3σ 1.18 · range 4.61
W42-S1 ★ · Split B · 240s
mean 23.07 · 3σ 0.92 · range 3.84
W43-S1 · Split C · 300s
mean 22.74 · 3σ 1.41 · range 5.27
Color Scale · Δ vs 23.1 nm
≤ -0.50
far below
-0.50 ~ -0.25
-0.25 ~ -0.10
-0.10 ~ -0.02
± 0.02
in-window
+0.20 ~ +0.40
≥ +0.40
far above
Observation
W41(W·corner ring 강세), W43(corner 음 drift + 1 cell 강한 양 편차), W42(중심 cluster). 후속 uniformity 표에서 정량 비교.
Key takeaway
49pt map은 W42가 좁고 균질한 분포, W41은 corner-hot / W43은 corner-cold 비대칭 패턴 — UV cure 시간 비대칭 거동을 시각화.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 49pt wafer map — AASI Δ(기준 target 23.1 nm). 동일 lot 3 wafer를 7×7 site로 동일 좌표 정의해 AASI를 측정. W41(180s)은 ring 부근 즉 waer edge에서 양 drift, W42(240s, baseline)는 중앙 cluster 형태로 가장 균질, W43(300s)은 ring 부근 음 drift가 강하고 중심 1 site에서 양 편차 관찰. 색은 5 단계 quick scale. 본 슬라이드의 패턴은 정량 비교(다음 슬라이드)로 이어진다.

## Slide 11
In-wafer Uniformity · Numerical
In-wafer Uniformity 정량 — 4 종 CD × 49pt
49 site WIW 평균 · 3σ · min · max · Edge-Center Δ · WIW/CoV
CD | WAFER | UV CURE | MEAN | WIW 3Σ | MIN | MAX | EDGE − CTR | COV (%) | NOTE
AASI · target 23.1 nm
 | W41 | 180s | 23.42 | 0.94 | 22.21 | 24.62 | +0.71 | 1.36 | ring-hot
 | W42 ★ | 240s | 23.07 | 0.61 | 22.27 | 23.84 | +0.18 | 0.92 | baseline
 | W43 | 300s | 22.74 | 1.18 | 21.30 | 24.18 | −0.84 | 1.74 | ring-cold
ASEI · target 16.6 nm
 | W41 | 180s | 16.81 | 0.58 | 15.94 | 17.42 | +0.34 | 1.16 | in-spec
 | W42 ★ | 240s | 16.55 | 0.42 | 15.94 | 17.06 | +0.09 | 0.85 | baseline
 | W43 | 300s | 16.32 | 0.69 | 15.42 | 17.14 | −0.41 | 1.42 | in-spec
AMI / ACI · 압축 표 · 3σ / range · W41 / W42 / W43
AMI · 8.3 NM | 3σ · W41 / W42 / W43 | 0.41 · 0.32 · 0.48 | range · W41 / W42 / W43 | 1.62 · 1.27 · 2.04
ACI · 9.1 NM | 3σ · W41 / W42 / W43 | 0.43 · 0.34 · 0.51 | range · W41 / W42 / W43 | 1.74 · 1.36 · 2.18
Key takeaway
W42가 WIW 3σ와 Edge-Ctr Δ 모두 가장 작고, W41과 W43는 각각 ring-hot / ring-cold 비대칭으로 split 대칭 거동이 일관되게 나타난다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: In-wafer uniformity 정량 표 — 4종 CD × 49pt. AASI는 가장 큰 분포, ASEI는 좁고 균질, AMI/ACI는 표 아래에 압축 정리. W42(baseline)는 WIW 3σ 0.94→0.61→1.18, Edge−Ctr Δ가 +0.18로 가장 작다. W41은 ring-hot / W43은 ring-cold 비대칭이 모든 CD에서 같은 부호로 나타난다. AMI, ACI는 양쪽 split에서 모두 in-spec이지만 W43의 range가 한계 부근.

## Slide 12
Line / Via Rs · EM
전기 특성 — Line Rs · Via Rs · EM
33 nm-wide line Kelvin 4T · M3→M4 단일 via · EM 0.10 mA/μm, 300°C
Section · A
Line Resistance
33 nm-wide M4 line · 49 site 평균 · 25°C
WAFER | RS (Ω/ΜM) | Δ VS B (%) | NOTE
W41 · A | 0.318 | +16.9% | gap-films ↓
W42 · B ★ | 0.272 | baseline | reference
W43 · C | 0.295 | +8.5% | barrier ↑
Section · B
Via Rs · M3 → M4
d = 18 nm 단일 via · 49 site 평균 · 25°C
WAFER | RS (Ω/VIA) | Δ VS B (%) | NOTE
W41 · A | 4.74 | +13.4% | barrier ↑
W42 · B ★ | 4.18 | baseline | reference
W43 · C | 4.51 | +7.9% | barrier ↑
Section · C
Electromigration MTTF
j = 0.10 mA/μm · T = 300°C · log-normal fit
W41 · A | MTTF | 1245 | hr
W42 · B ★ | MTTF | 2168 | hr
W43 · C | MTTF | 3042 | hr
EM 관찰
W43 MTTF 3042 hr — over-cure에서 Cu/low-k 계면 안정화로 Cu drift 감소로 해석. W41 1245 hr은 짧아 under-cure에서 가속. baseline ratio 0.57× / 1.0× / 1.40×.
Key takeaway
Rs는 W42에서 가장 낮고 EM은 W43에서 가장 길다 — 같은 Wafer set에서 Rs와 MTTF가 동시에 최적화되지 않는 trade-off 거동이 본 평가에서 동시에 확인.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: Line Rs와 Via Rs, EM MTTF. Line Rs는 33 nm-wide M4 line 49 site 평균 — W42 (baseline) 0.272 Ω/μm에서 가장 낮고 W41 (+16.9%), W43 (+8.5%) 증가. Via Rs (M3→M4)는 W42 4.18, W41 +13.4%, W43 +7.9%. EM은 j=0.10 mA/μm, 300°C로 baseline ratio 0.57× / 1.0× / 1.40×. W43이 MTTF 가장 길다. 같은 Wafer set에서 Rs와 EM이 동시에 좋아지지 않는 trade-off가 본 평가에서 정량으로 묶인다.

## Slide 13
TDDB · CMP Dishing / Erosion
신뢰도 · CMP 형상 — TDDB Weibull · Dishing / Erosion
use-V 125°C Weibull · 100 μm pad dishing · dense 80 % area erosion
TDDB · Weibull · use-V · 125°C
Weibull β · η 통계
WAFER | UV CURE | Β (SHAPE) | Η (SCALE, HR) | T_1% (HR) | NOTE
W41 | 180 s · A | 1.32 | 4.21 | ~ 0.04 | low β
W42 ★ | 240 s · B | 1.61 | 8.74 | ~ 0.21 | baseline
W43 | 300 s · C | 1.86 | 14.51 | ~ 0.51 | best slope
β 1.32 → 1.61 → 1.86, η 4.21 → 8.74 → 14.51 hr. W43 baseline 대비 약 1.7×, W41 대비 약 3.4× η. over-cure에서 Weibull tail이 가장 가파르고 t_1%도 가장 길다.
CMP · 100 μm pad
Dishing · Erosion (nm)
WAFER | DISHING | EROSION | SUM
W41 | 28 | 14 | 42
W42 ★ | 22 | 11 | 33
W43 | 19 | 9 | 28
dishing+erosion · 비교 노트
sum 42 / 33 / 28 nm. W43이 가장 작은 dishing+erosion 합 — over-cure에서 IMD가 더 단단해져 polishing 응답이 안정된 결과로 해석.
Key takeaway
TDDB β/η은 over-cure(W43)에서 가장 우수, dishing/erosion 합도 W43에서 가장 작다. 단 Rs(이전 slide)는 baseline 대비 +8.5% 상승해 trade-off로 분리됨.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: TDDB Weibull(좌측) — β 1.32 / 1.61 / 1.86, η 4.21 / 8.74 / 14.51 hr. W41 낮은 slope, W43 가장 가파른 slope. CMP dishing/erosion(우측) — dishing 28/22/19 nm, erosion 14/11/9 nm, 합 42/33/28 nm. over-cure W43에서 reliable & CMP 두 metric이 동시에 가장 양호, Rs(이전 slide)는 trade-off. 분기점 일관성: TDDB·CMP는 같은 split(W43)에서 동시에 좋아지나 전기 특성 Rs는 baseline 대비 역전, 본 평가는 trade-off 정량화에 집중.