## Slide 1
SP-OV · BLACK'S EQUATION
블랙 방정식과 overCMP — 전류 밀도·온도의 이중 효과
MTTF = A · J⁻ⁿ · exp(Ea / kB·T)
항 | 의미 | overCMP 영향
A | 재료·구조 상수 | —
J | 전류 밀도 | 단면적↓ → J↑ (1차 효과)
n | 전류 밀도 지수 (1–2, Void 성장) | —
Ea | 원자 확산 활성화 에너지 | 줄 발열로 쉽게 극복
T | 절대 온도 (지수항) | 미세 상승이 수명 수십 배 단축 (2차 효과)
해석
R = ρL/(W·T): 두께 T 감소 → 선저항 즉시 증가. 첨단 노드는 수 nm Dishing만으로 10–20% 이상 저항 상승 → RC 허용치 이탈.
단면적 감소 → 전류 밀도 J 증가 → MTTF ∝ J⁻ⁿ (n = 1–2).
저항 증가 → 줄 발열 → 지수항 exp(Ea/kT) 급감 → Void 핵생성·성장 수십 배 가속 (열 폭주).
표면 평탄도 훼손 → 상위 층 포토 DOF 불량.

## Slide 2
SP-OV · MTTF · 저항
상대 MTTF와 Dishing에 따른 저항 증가
Chart: 상대 MTTF (%) vs J/J₀
| 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0
n = 1 | 100 | 83 | 71 | 63 | 56 | 50
n = 2 | 100 | 69 | 51 | 39 | 31 | 25
상대 전류 밀도 J/J₀ VS 상대 MTTF(%) — BLACK 식, N=1 / N=2 (온도 고정)
Chart: 선저항 증가 (%) vs Dishing (nm)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
선저항 증가 (%) | 0 | 4.2 | 8.7 | 13.6 | 19 | 25
DISHING 깊이(NM) VS 선저항 증가(%) — 두께 50 NM 가정 R ∝ 1/T 설명용
1차
단면적↓ → J↑ → MTTF ∝ J⁻ⁿ.
2차
저항↑ → 줄 발열 → exp(Ea/kT) 급감 → 열 폭주.
기준
R +10% 초과 = Failure. 수 nm Dishing으로 도달.

## Slide 3
SP-OV · 요약
overCMP 핵심 수치와 평가 방법
10–20%
수 nm Dishing 저항 상승
+10%
Failure 기준
n = 1–2
전류 밀도 지수
×수십
Void 성장 가속
구분 | 방법 | 측정
물리 | 단면 SEM / AFM | 금속 두께 소실 깊이 (Recess)
전기 | Cross-bridge 저항 패턴, 4-point probe | 면저항 Rs, CD 변동량
판정 | 초기 기준치 대비 R +10% 초과 | 동작 마진 이탈 → Failure
설계 | CMP 시뮬레이션 → 레이아웃 피드백 | 더미 크기·밀도·경계선 길이 최적화
포인트
AFM/SEM Recess, Cross-bridge Rs, 4-pt probe.
CMP 시뮬레이션 → 더미 필 피드백.
판정 측정 저항이 초기 기준 대비 10% 이상 증가하면 Failure. 더미 필 최적화와 CMP 시뮬레이션 피드백으로 저항·신뢰성 동시 억제.