## Slide 1
Section 01 · 평가 개요
01 / 12
평가 목적 및 조건
M3 금속층의 RSBM 스플릿 평가 — 라인 CD / 균일도 / 전기적 특성을
Ru liner 1nm · Ru liner 2nm · Co liner 세 조건에서 비교한다.
EVALUATION CONDITIONS
평가 조건
목적
Ru liner 두께 / Co liner가 M3 CD 균일도와 전기 저항에 미치는 영향 평가
대상
M3 라인 + M2-M3 Via, low-k IMD (k≈3.0)
wafer
총 6매 / split당 2매 (300mm)
측정
CD-SEM (wafer당 69 site) · 단면 SEM/TEM · 전기 시험
PROCESS SPLIT
3개 스플릿 조건
CONDITION A
Ru liner · 1 nm
ALD Ru / 기상 CVD 순 / 구리 PVD 시드
W01
W04
CONDITION B
Ru liner · 2 nm
ALD Ru / 두께 2nm / 동일 시드
W02
W05
CONDITION C · BASELINE
Co liner
PVD Co / 비교 기준 라인 (liner 미사용 아님)
W03
W06
KEY TAKEAWAY
3개 스플릿 × 2 wafer씩 총 6매 — Ru 두께 효과가 균일도와 라인 Rs에 모두 반영되도록 측정 범위를 광역화했다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
FILE 10 / 20
Notes: 1번 슬라이드는 보고서 전체의 첫 화면입니다. 표지 역할 없이 곧바로 평가 개요로 진입하도록 의도했고, 좌측 절반에는 평가의 목적·대상·wafer 수·측정 항목을, 우측 절반에는 세 가지 스플릿 조건(Ru 1nm, Ru 2nm, Co liner)과 각 split에 배정된 wafer ID를 배치했습니다. 한 wafer당 69개 site 측정은 후속 슬라이드의 CD 표와 wafer map과 동일한 출처임을 명시해야 합니다. 또한 모든 dummy figure는 6 wafer에 대해 무작위 주입 값이 아니라 분포의 평균·표준편차가 split 간에 자연스러운 차이가 있도록 5번·11번·12번 슬라이드와 일관되게 잡았습니다. 스피커는 페이지 우측 상단 코너 마커, 상단 그리드 라인, 그리고 좌측 평가 조건 박스의 좌측 6px 강조 라인의 시각적 계보를 짧게 짚어 주면 디자인 일관성을 인지시키는 데 도움이 됩니다.

## Slide 2
Section 02 · 샘플 매트릭스
02 / 12
샘플 매트릭스
6 wafer의 lot 위치 / split 배정 / 측정 lot site — 좌측은 in-line 공정 히스토리, 우측은 평가 lot의 분포를 보여준다.
6 WAFERS
3 split × 2 wafer / wafer ID와 lot 슬롯
W01
SLOT 03
Ru liner · 1 nm
SPLIT
A · Ru 1nm
PASS
W2P6 · OK
SITES
69 / 69
W02
SLOT 08
Ru liner · 2 nm
SPLIT
B · Ru 2nm
PASS
W2P6 · OK
SITES
69 / 69
W03
SLOT 14
Co liner
SPLIT
C · Co
PASS
W2P6 · OK
SITES
69 / 69
W04
SLOT 17
Ru liner · 1 nm
SPLIT
A · Ru 1nm
PASS
W2P6 · OK
SITES
69 / 69
W05
SLOT 22
Ru liner · 2 nm
SPLIT
B · Ru 2nm
PASS
W2P6 · OK
SITES
69 / 69
W06
SLOT 25
Co liner
SPLIT
C · Co
PASS
W2P6 · OK
SITES
69 / 69
GROUPING
평가 그룹 요약
Group A · Ru liner 1nm
2 wafer (W01 / W04)
Group B · Ru liner 2nm
2 wafer (W02 / W05)
Group C · Co liner
2 wafer (W03 / W06) · baseline
KEY TAKEAWAY
정확히 6 wafer가 3 split에 균등 배정되었으며, slot 번호는 carrier 내 분산을 포함하도록 무작위로 흩어 배치했다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
FILE 10 / 20
Notes: 샘플 매트릭스 페이지에서는 6장의 wafer 카드를 3×2 그리드로 풀어 배치했습니다. 각 카드 상단의 8px 컬러 바는 이 시리즈 전체에서 사용하는 split 인코딩 컬러(Ru1nm #1E5F9C, Ru2nm #4F86C0, Co #94A3B8)입니다. slot 번호는 carrier 상 1~25 슬롯 중 일부를 차례로 비워 둔 가짜 값이니 현장에서는 무시해도 좋고, 단지 wafer 간 격리(intra-carrier 분산)를 흉내내기 위함임을 짚어 주세요. 우측 그룹 요약 박스는 후속 슬라이드의 색상 매핑과 동일한 순서로 배치해 두었습니다. 발표 때는 "Group C는 baseline, Group A·B는 비교군"이라는 한 줄을 슬라이드 차원의 안내로 명시해 줍니다.

## Slide 3
Section 03 · CD 항목 정의
03 / 12
CD 측정 항목 정의
4개 CD 항목을 CD-SEM으로 측정 — 각 항목의 target과 sampling site는 분면별로 동일하게 고정한다.
CD ITEM #1
AASI
After-Ash Side-wall Inspection
TARGET
25.5nm
에칭 후 라인 폭 / Trench top
CD ITEM #2
ASEI
After-Strip Etch-Inspection
TARGET
18.3nm
스트립 후 라인 폭 / Trench mid
CD ITEM #3
AMI
After-Metal Inspection
TARGET
9.1nm
Metal-deposit 후 라인 폭
CD ITEM #4
ACI
After-CMP Inspection
TARGET
9.8nm
CMP 후 라인 폭 (최종 단면)
MEASUREMENT DEFINITION
측정 절차 및 통계 정의
장비
Hitachi 9380 CD-SEM / 200 kV TEM (단면 확인용)
sampling
wafer당 69 site (8분면 + center), die 5개 × 13 area
mean
69 site의 평균 / wafer별, split별 집계
3σ · range · Δ
3σ(within-wafer), range, Δ vs target = mean − target
KEY TAKEAWAY
모든 CD 항목의 target과 sample 위치를 통일 — 이후 슬라이드의 wafer별 mean·3σ·range·Δ이 동일 methodology로 산출되도록 했다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
FILE 10 / 20
Notes: 이 슬라이드는 후속 CD 슬라이드(04~06번)에서 다루는 모든 항목의 target과 정의를 한 화면에 고정해 두는 사전 정의 페이지입니다. AASI 25.5nm · ASEI 18.3nm · AMI 9.1nm · ACI 9.8nm은 dummy 값이지만 일반적인 M3 라인 공정의 step 순서를 따랐다는 점에서 의미를 부여했습니다 — AASI(에칭 직후) → ASEI(스트립 후) → AMI(metal 증착 후) → ACI(CMP 후). 발표 때 이 sequence가 의도적인 것임을 한 번 언급해 주세요. 4개 카드의 컬러는 1번 슬라이드와 2번 슬라이드의 split 인코딩과 별도로, 항목의 색 자체는 의미가 없도록 모두 비슷한 채도 그라데이션으로 잡았습니다. 대신 카드 상단의 6px 컬러 바를 항목별로 살짝 차등해 카드 간 시각적 리듬을 만들었습니다.

## Slide 4
Section 04 · AASI
04 / 12
AASI · wafer별 CD 변동
target 25.5 nm · 6 wafer × 69 site · mean / 3σ / range / Δ vs target
MEAN TREND
wafer별 mean — target 라인 25.5 nm
TARGET 25.5
W01
RU 1NM
25.42
W02
RU 2NM
25.34
W03
CO LINER
25.62
W04
RU 1NM
25.48
W05
RU 2NM
25.39
W06
CO LINER
25.69
26.0
25.5
25.0
AASI · 6 WAFERS
mean / 3σ / range / Δ
wafer
mean
3σ
range
Δ vs tgt
25.42
0.78
3.41
−0.08
25.34
0.74
3.18
−0.16
25.62
0.92
4.05
+0.12
25.48
0.71
3.05
−0.02
25.39
0.69
2.97
−0.11
25.69
0.88
3.87
+0.19
W01
W02
W03
W04
W05
W06
KEY TAKEAWAY
Ru 2 nm group이 가장 타이트한 분포 — AASI 단계에서 Co 대비 mean −0.27, range −0.9 nm 차이로 안정적.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
FILE 10 / 20
Notes: AASI 슬라이드에서는 chart와 table을 같이 두는 형식을 도입했습니다. 좌측 막대 차트는 wafer별 mean의 위치 감각을 주기 위한 시각 요소이고, 우측 표가 실제 권위 있는 값입니다. 발표 때 "차트의 높이는 Δ(vs target)를, 윗·아래 whisker는 range를 의미한다"는 점을 짚어 주세요. 색은 split 인코딩을 그대로 답습했습니다 — A=Ru1nm 진남, B=Ru2nm 미드 블루, C=Co는 그레이 블루. Co는 baseline이지만 의도적으로 약간 더 큰 mean 값을 갖도록 dummy를 설계했습니다. Ru 1nm vs Ru 2nm의 차이는 작지만 mean/3σ/range 모두에서 B group이 약간 더 안정적이라는 신호를 만들었습니다. 키 takeaway에 명시한 수치는 표에서 그대로 인용한 값입니다.

## Slide 5
Section 05 · ASEI
05 / 12
ASEI · wafer별 CD 변동
target 18.3 nm · strip 이후 측정한 라인 폭 — AASI 대비 모든 wafer의 분포가 1 nm 정도 좁아진다.
MEAN TREND
wafer별 mean — target 라인 18.3 nm
TARGET 18.3
W01
RU 1NM
18.21
W02
RU 2NM
18.16
W03
CO LINER
18.45
W04
RU 1NM
18.27
W05
RU 2NM
18.20
W06
CO LINER
18.50
19.0
18.3
17.5
ASEI · 6 WAFERS
mean / 3σ / range / Δ
wafer
mean
3σ
range
Δ vs tgt
18.21
0.61
2.61
−0.09
18.16
0.58
2.50
−0.14
18.45
0.74
3.26
+0.15
18.27
0.55
2.42
−0.03
18.20
0.52
2.31
−0.10
18.50
0.69
3.04
+0.20
W01
W02
W03
W04
W05
W06
KEY TAKEAWAY
Strip 후 ASEI에서 Ru 2 nm이 +0.06 nm 이내로 target 근접 — 가장 안정적인 averaging 분포를 보인다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
FILE 10 / 20
Notes: ASEI 단계에서도 layout은 04번과 동일한 차트 + 우측 표 구조를 유지했습니다. 발표 때 "AASI와 ASEI를 같은 자리에서 비교할 수 있도록 형식을 통일했다"고 짧게 짚어 주세요. W05가 가장 작은 range(2.31)와 가장 작은 3σ(0.52)를 보이지만 절대 mean 자체는 W02(18.16)가 가장 낮습니다 — dummy 분포에서 group B의 두 wafer가 동일 split이라는 점을 부각하기 위해 일부러 range는 W02, 3σ는 W05가 가장 낮게 잡혔습니다. 발표 때도 이 차이가 의도된 분산임을 부기할 수 있습니다. Co wafer(W03+W06)은 ASEI 단계에서도 0.15~0.20 nm 정도 target 위로 벗어났습니다 — AASI 대비 Δ 차이는 거의 동일하게 유지되고 있으니, "Co liner가 에칭 단계에서 이미 +side에 위치하고 strip 후에도 따라간다"는 짧은 phrasing이 가능합니다.

## Slide 6
Section 06 · AMI & ACI
06 / 12
AMI · ACI wafer별 변동
AMI target 9.1 nm · ACI target 9.8 nm — metal 증착 직후 / CMP 이후의 라인 폭, 모두 sub-10 nm 영역.
AMI · AFTER METAL
target 9.1 nm
TBL-AMI
6 wafer · 69 site each
wafer
mean
3σ
range
Δ
9.07
0.34
1.42
−0.03
9.05
0.36
1.48
−0.05
9.21
0.46
1.92
+0.11
9.11
0.31
1.30
+0.01
9.08
0.30
1.27
−0.02
9.25
0.43
1.81
+0.15
W01
W02
W03
W04
W05
W06
ACI · AFTER CMP
target 9.8 nm
TBL-ACI
final cross-section width
wafer
mean
3σ
range
Δ
9.74
0.39
1.62
−0.06
9.71
0.41
1.69
−0.09
9.92
0.51
2.10
+0.12
9.79
0.35
1.48
−0.01
9.74
0.36
1.52
−0.06
9.96
0.48
1.99
+0.16
W01
W02
W03
W04
W05
W06
KEY TAKEAWAY
AMI→ACI에서 Co group의 Δ drift는 +0.01 ~ +0.04 nm 수준 — CMP 손실이 거의 일정해 Co 결함이 아닌 split 독립 변동이 우세.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
FILE 10 / 20
Notes: Slide 06은 sub-10 nm 영역의 두 항목 AMI와 ACI를 한 슬라이드에 좌우 표로 함께 묶었습니다. AMI는 9.1 nm, ACI는 9.8 nm — CMP 후 슬라이트가 +0.7 nm 정도 넓어지는 것이 dummy 분포 의도입니다. Δ vs target column이 양수면 패턴이 target보다 더 넓다는 의미인데, 발표자가 헷갈리지 않도록 "Δ drift 양수 = 더 넓은 라인"이라는 한 줄 가이드를 함께 말해 주세요. Take-away의 "AMI→ACI Co Δ drift +0.01 ~ +0.04 nm"은 의도된 분포값 — 발표 때 CMP 손실 일관성을 짚어주면 후속 W2W 비교(슬라이드 11)와 잘 연결됩니다.

## Slide 7
Section 07 · In-wafer CDU
07 / 12
In-wafer uniformity · split × CD
split별 3σ 평균 · max · min · 평균 range — 4개 CD 항목 전체에 대한 평균적 in-wafer 균일도 요약.
CDU SUMMARY
평균 3σ / max / min / range
SPLIT
avg 3σ
max 3σ
min 3σ
avg range (nm)
Group A
Ru liner 1nm
W01 · W04
0.745
0.78
0.71
3.23
Group B
Ru liner 2nm
W02 · W05
0.715
0.74
0.69
3.08
Group C
Co liner · baseline
W03 · W06
0.900
0.92
0.88
3.96
CD-ITEM BREAKDOWN
항목별 split 3σ
AASI
ASEI
AMI
A
0.74
0.58
0.32
B
0.72
0.55
0.33
C
0.90
0.71
0.44
CALL-OUTS
B group이 4개 항목 전부에서 가장 작은 3σ
2 nm Ru liner가 fill 안정성과 etch profile 모두에 기여
C group은 AMI에서 0.44 nm 3σ
sub-10 영역에서 Co liner 한계가 두드러짐
KEY TAKEAWAY
평균 3σ는 B 0.715 / A 0.745 / C 0.900 — Co 대비 Ru 2 nm이 21% 가량 작은 in-wafer 분산.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
FILE 10 / 20
Notes: In-wafer uniformity는 split × 4 CD 항목을 cross-tabulate한 페이지입니다. 좌측 큰 표가 메인 집계, 우측 보조 표가 항목별 3σ의 breakdown, 그리고 call-out 두 줄이 핵심 메시지를 받습니다. dummy로 만든 분포 의도는 (1) B(Ru 2nm)이 4개 항목 모두에서 가장 작고, (2) C(Co)는 AMI에서 상대 격차가 가장 크다는 점입니다. 발표 때 "sub-10 영역으로 갈수록 A·B·C 격차가 벌어진다"는 한 문장이 후속 wafer map·전기특성과 자연스럽게 연결되도록 의도했습니다. 우측 call-out은 LEGI와 diameter 정보를 보여줍니다. 만약 발표 시간이 짧다면 좌측 큰 표만으로도 충분히 self-contained이니, 둘 중 하나만 가리키셔도 됩니다.

## Slide 8
Section 08 · Wafer Map
08 / 12
69pt Wafer Map · AASI
wafer당 9 × 8 = 72 site 중 69 site 측정 — split별로 대표 wafer 1매씩 in-wafer 분포.
SITE COLOR · Δ from wafer mean (nm)
≤ −1.0
−0.6 ~ −1.0
−0.2 ~ −0.6
ref · ± 0.2
+0.2 ~ +0.6
+0.6 ~ +1.0
≥ +1.0
not sampled
WAFER · W01 · RU 1NM
mean 25.42 / 3σ 0.78
AASI · 69 / 72 measured (3 corners excluded)
WAFER · W02 · RU 2NM
mean 25.34 / 3σ 0.74
AASI · 69 / 72 measured
WAFER · W03 · CO LINER
mean 25.62 / 3σ 0.92
AASI · 69 / 72 measured
KEY TAKEAWAY
Ru 2 nm wafer는 흰색(±0.2) 비중이 가장 크고, Co wafer는 가장자리 warm hue 비율이 두드러짐 — 비균일 패턴이 edge에서 시작된다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
FILE 10 / 20
Notes: 69pt wafer map은 split 대표 wafer 3장(W01, W02, W03)을 동일 canvas에 가로로 펼친 시각 자료입니다. 9×8=72 cell 중 3 corners를 hatched로 표시해 69 measured cell이 되도록 했으며, 실제 셀 색은 dummy 분포 의도에 맞춰 split별로 다르게 칠했습니다. dummy distribution 의도: - W01 (Ru1nm) — 7AA4CB / 3A78B5 / DCE3EE 혼합, 가장자리 약간 어둡게 - W02 (Ru2nm) — DCE3EE(±0.2, ref)가 압도적으로 많고 가장자리만 7AA4CB - W03 (Co) — 가장자리에 warm hue(C9A589, B07A52)가 들어와 baseline 대비 균일도가 떨어지는 시그널 Color legend는 top row에 두어 한눈에 인코딩 정보를 확인할 수 있도록 했습니다. 발표 시간이 짧을 때는 3 wafer 가운데 W02만 가리키며 "이 wafer가 가장 ref에 가까운데, 가장자리에만 약간 ±0.6 정도로 벗어났다" 정도로 짚어 주셔도 좋습니다.

## Slide 9
LAYER · M3
Cu 라인
라인 폭 ≈ 9.8 nm (ACI mean)
LINER
ALD Ru · 2 nm
continuous liner / 결함 없음
DIELECTRIC
low-k IMD
SiCO:H · k ≈ 3.0
SCALE
50,000×
수직 단면 / scale-bar 100 nm
SOURCE
출처: Nature / Communications Engineering — "Void-free Cu/dielectric hybrid bonding" (2026) 단면 이미지. 본 보고서에서는 reference 단면 맥락에서만 차용.
Section 09 · 정상 단면
09 / 12
정상 SEM 단면 reference
Cu / low-k damascene M3 라인의 reference 단면 — 그룹 B (Ru 2 nm) wafer에서 캡처, 결함 부재 상태.
REFERENCE OBSERVATION
관찰 포인트
01
liner 연속성 양호
Ru 2 nm 라인이 trench 전 구간에서 두께 균일, 빈 구간 없음
02
Cu 채움 무결성
center / bottom-up fill, seam void·key-hole 흔적 없음
03
IMD profile 안정
side-wall bowing / footing 미관측, etch stop pristine
04
interface clean
Cu / Ru interface oxide 없음, oxide 부피 평균 대비 自然
KEY TAKEAWAY
Group B (Ru 2 nm) wafer 단면은 무결점 reference — 우측 4개 관찰 항목 모두 baseline 충족.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
FILE 10 / 20
Notes: 09번 슬라이드는 B group wafer에서 capture된 정상 SEM 단면을 reference로 보여줍니다. 발표 때 "이 단면 자체는 외부 공개 자료 기반 reference 단면이며, 정상 분포의 reference interpretation을 함께 제시한다"는 점을 부기해 주세요. 우측 4-item observation list는 의도적으로 한 줄씩 자기완결적으로 작성했습니다 — 발표자가 1분 내로 빠르게 짚을 수 있도록. 이 슬라이드에서 한 가지 결정적인 분기: dummy 분포가 정상이라는 시그널을 만들고 싶었다면, 큰 문제 단면은 다음 슬라이드(10번)에서 다루도록 분리했습니다.

## Slide 10
Section 10 · 이상 사례 단면
10 / 12
이상 사례 · SEM / FIB-SEM
평가 lot에서 관측된 두 가지 결함 — Group C (Co liner) wafer에서 검출, sample 수 1건 / 1건성.
CASE · 01
liner 비연속 / Cu 노출
W03 · EDGE
Group C · Co liner
SOURCE
Semiconductor Digest — ZEISS Crossbeam Laser FIB-SEM (2025)
OBSERVATION
liner pinch + Cu 노출 (38 px 길이 구간)
Trench side-wall에서 Co liner가 ~5 nm 길이로 끊어져 있고, 그 구간 Cu가 직접 IMD와 면해 있다. 동일 wafer 다른 위치에서 재현되지 않음 — 결함 1건성.
LIKELY CAUSE
PVD Co coverage shadowing — wafer edge에서 liner 두께가 CD target 대비 −62%까지 낮아짐
CD impact
국부 AASI가 +3.4 nm drift (wafer mean Δ +0.12 nm 영향은 미미)
CASE · 02
sub-surface crack
W06 · CENTER
Group C · Co liner
SOURCE
Nature / Communications Engineering — "Sub-micron cracks in 3D interconnect" (2024)
OBSERVATION
low-k IMD crack + Cu line lift
Wafer 중심부 die에서 low-k IMD 내부 crack과 인접 Cu 라인 부양(lift) 동시 관측. 길이 ≈ 220 nm, IMD 박리.
LIKELY CAUSE
CMP 압력 hotspot — Group C의 거친 etch profile과 결합돼 stress 집중 발생
CD impact
ACI 측정 site 중 1 site out-of-trend, 레이저 FA 추가 의뢰 (lot 1건성)
KEY TAKEAWAY
두 결함 모두 Group C wafer에서만 발생 — wafer distribution 결과에서 +side drift 신호의 단서를 단면에서 확인 가능.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
FILE 10 / 20
Notes: 10번 페이지에서는 두 가지 이상 사례를 동일 슬라이드에 좌우 배치했습니다. 둘 다 Group C (Co liner) wafer에서만 발생했고, 1건성 결함입니다. Case 01은 FIB-SEM 단면에서 본 liner 비연속 — wafer edge에서 발생. CD 영향(국부 +3.4nm)은 명시했지만 wafer mean drift는 의도적으로 작게 만들어 wafer distribution을 해치지 않게 했습니다. Case 02는 low-k IMD crack과 Cu 라인 부양 — CMP 압력 hotspot 가설을 명시했지만 다른 wafer에서 재현되지 않았다는 점이 발표 때 짚어지면 좋습니다. 색은 이 슬라이드에서만 의도적으로 warm alarm(#B85C3D) accent로 빠졌고, 좌측 점선 stripe도 같은 hex로 두어 시리즈 전체에서 한 번만 warm 색이 등장하도록 의도했습니다. 발표 시간이 부족하면 각 case의 OBSERVATION 부분만 가볍게 짚어 주셔도 self-contained입니다.

## Slide 11
Section 11 · W2W 비교
11 / 12
Wafer-to-Wafer 비교
동일 split 안에서 wafer 사이 spread — split별 4개 CD 항목의 W2W Δ( |W_a − W_b| ) 와 split 전체 평균.
W2W SPREAD · Δ nm
split 내부 wafer pair spread
SPLIT (PAIR)
AASI
ASEI
AMI
ACI
AVG Δ
A · Ru 1nm
W01 ↔ W04
0.06
0.06
0.04
0.05
0.053
B · Ru 2nm
W02 ↔ W05
0.05
0.04
0.03
0.03
0.038
C · Co
W03 ↔ W06
0.07
0.05
0.04
0.04
0.050
NOTE
Δ = max|Wa − Wb| 두 wafer 평균 차의 절대값 · 표는 split 내부 wafer pair의 spread 만을 본다 (in-wafer Δ와는 별개)
RANKING
avg Δ 작은 순
1
Group B
Ru 2nm · avg Δ 0.038
2
Group C
Co liner · avg Δ 0.050
3
Group A
Ru 1nm · avg Δ 0.053
KEY TAKEAWAY
Ru 2 nm은 동일 split 내에서도 가장 작은 wafer-to-waater spread — process 자체의 reproducibility가 가장 안정적.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
FILE 10 / 20
Notes: 11번 슬라이드는 split 내부 wafer pair spread 만을 보는 W2W 비교 페이지입니다. in-wafer Δ(슬라이드 07)와 의도적으로 분리되어 있습니다. 발표 때 "in-wafer는 split×CD 평균, 이번 W2W는 split 내부 wafer pair의 차이만 본다"고 짧게 짚어 주세요. Ranking 우측 카드에서 B → C → A 순으로 두지만 dummy 분포 의도상 1·3위가 거의 동률입니다. 발표 시간이 부족하다면 큰 표만 가리키셔도 self-contained입니다. 우측 ranking 카드의 색은 ranking 순위가 아니라 split 색을 답습한 점만 짚어 주세요.

## Slide 12
Section 12 · 전기 특성
12 / 12
전기 특성 · split별 numeric
Line Rs · Via Rc · line-line C · Leakage · TDDB β · TDDB T63 · EM TTF — 도식이 아닌 숫자 표로 직접 비교.
ELECTRICAL · SPLIT
3 split × 7 항목
SPLIT
Line Rs
Ω / sq
Via Rc
Ω / via
C ll
aF/μm
Leak
A @ 1 V
TDDB β
—
TDDB T63
hr
EM TTF
hr
Group A
Ru 1nm
W01 · W04
0.92
18.4
184
2.1e-9
1.7
920
1240
Group B
Ru 2nm
W02 · W05
0.88
17.6
178
1.9e-9
1.8
985
1380
Group C
Co liner
W03 · W06
0.99
19.8
192
2.6e-9
1.5
765
980
TEST CONDITION
Line Rs 길이 1 mm / Kelvin 구조 · Via Rc chain 100개 평균 · C 0.2 V @ 1 MHz · Leakage 25 °C · TDDB 0.2 MV/cm @ 125 °C · EM 300 °C 1 MA/cm²
SCORING
6 개 항목에서 B가 best, 1 항목(Line Rs)도 B가 best — B의 7개 종합 종합점 dotted (의도).
KEY TAKEAWAY
B (Ru 2 nm)이 7개 항목 모두 best — Line Rs −4%, Via Rc −5%, EM TTF +29% (vs Co).
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
FILE 10 / 20
Notes: 12번 슬라이드 — 전기 특성을 도식이 아닌 numeric table로 직접 비교한 페이지입니다. 의도적으로 모든 split에서 모든 측정 항목이 dummy 분포값으로 들어가 있지만 B가 일관되게 best입니다. 키 takeaway의 "+29% EM TTF"는 절대값(1380 vs 980) 기준입니다. Score 정렬은 색으로 표시 — best split 셀은 weight 700 + split 컬러로 칠했고, 다른 두 split은 weight 500 + 회색조로 두어 시각적으로도 빠르게 B의 우세를 인지할 수 있도록 했습니다. Test condition 노트는 두 컬럼 분할 — 발표 시간이 짧을 때는 표 + takeaway만, 길 때는 노트의 test condition까지 짚어 주시면 됩니다. 7개 항목이 table에 다 들어가 있어 "전기 properties는 도식 아닌 숫자"라는 의사결정 요구사항도 충족됩니다.