## Slide 1: 14 nm 하프피치를 광학으로 잃지 않고 잡기
계측 · 스캐터로메트리 + ML · SPIE 2021 (DAS)
R² = 0.85
LER 예측 (RMSE 0.03 nm)
R² > 0.93
메앤더 저항 예측
1.6–2.0 nm
실측 LER (초점 범위 전체)
22–26 nm
tip-to-tip (60 nm 섬 사이)
구조: P28·P30 피치, 산화막 도랑 깊이 60 nm, TiN 배리어 1.5 nm + Ru 충진.
광학 산란계 광점보다 훨씬 작은 타겟을 머신러닝으로 풀어 14 nm 하프피치 계측 유지.

## Slide 2: ML 산란계 LER 예측 — R² 0.85, RMSE 0.03 nm
계측 · LER 예측 vs 실측
Chart: 실측 LER (nm)
| 1.6 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1.95 | 2
예측 LER (nm) | 1.62 | 1.68 | 1.78 | 1.79 | 1.88 | 1.87 | 1.97 | 1.98
설명용 분포 — 초점 범위 전체 실측 LER 1.6–2.0 NM 구간을 재구성
광점보다 작은 타겟을 ML로 해독
30 µm × 30 µm 산란계 광점 대비 훨씬 작은 타겟.
메앤더 저항 예측 R² > 0.93 — 전기 특성까지 비파괴 추정.
tip-to-tip 22–26 nm (60 nm 섬 사이).

## Slide 3: iN5 계측 기준과 18 nm 피치 전망
계측 · 예산 재배분
항목 | iN5 기준 | 18 nm 피치 전망 | 판정
M2 / M1 피치 | 32 / 42 nm | 18 nm | 참조
금속 T2T CD 균일도 | < 1 nm 3σ | 예산 유지 불가 → SALELE 가상공정 | 조건부
금속 팁 위치 EPE | ~5 nm 3σ | 재배분 필요 | 조건부
산란계 타겟 | 30 µm × 30 µm 광점 | ML로 더 작은 타겟 해독 | PASS
판정 18 nm 피치에서는 iN5의 T2T CDU <1 nm 3σ·EPE ~5 nm 3σ 예산이 그대로 남을 수 없음 — SALELE 가상공정 연구의 출발점.