## Slide 1
배경 · CU VS AL · DAMASCENE
Cu 이중 상감 공정의 물리적 전제 · Al 대비 장점과 RIE 불가 제약
항목 | Al 배선 (RIE 서브트랙티브) | Cu 배선 (다마신)
패터닝 | RIE 식각 용이 | 휘발성 할로겐 화합물(CuCl₂, CuF) 미형성 → RIE 불가
RC 지연 | 기준 | 30–40% 감소 (낮은 비저항)
EM 저항성 | 한계 도달 | 훨씬 우수
공정 흐름 | 금속 증착 → 식각 | ILD 식각(트렌치+비아) → 배리어/시드 → ECP → CMP
이중 상감 | — | 트렌치+비아 동시 충진, 공정 단계·비용 절감
DD 패터닝 흐름 (VIA-FIRST / TRENCH-FIRST) — 참고 도식, CC BY ELECTRONICS 2022
30–40%
RC 지연 감소 (vs Al)
k ≤ 2.5
다공성 Low-k 유전율
Via-First / Trench-First 두 흐름. 첨단 노드는 다공성 Low-k(k ≤ 2.5) 보호를 위해 금속 하드마스크(MHM) 통합 공정 채택.
다공성 유전체는 기계적 강도가 약하고 화학적 변형에 취약 → 후속 공정 결함의 근원.
10 nm 이하 노드에서 식각·금속화·CMP 상호작용이 수율·신뢰성 이슈로 직결.

## Slide 2
배경 · 불량 지도
네 가지 주요 불량 기전과 영향 경로
Chart: 
| Al 배선 | Cu 배선 (하한) | Cu 배선 (상한)
RC 지연 상대값 | 100 | 70 | 60
RC 지연 상대값 — CU는 AL 대비 30–40% 감소
불량 → 결과 → 신뢰성
식각·금속화·CMP 상호작용이 10 nm 이하에서 수율·신뢰성 이슈로 직결.
결함 유형 | 발생 공정 | 직접 결과 | 신뢰성 파급
하드마스크 고갈 / 펀치스루 | 트렌치·비아 식각 | CD 확장, 금속 브릿지 → Metal Short | TDDB TTF 수십 배 단축
unCMP 잔류물 | Cu/배리어 CMP | Cu·TaN 잔류 → 횡방향 누설·단락 | WAT Short Failure
overCMP Dishing / Erosion | 과연마 | 단면적 감소 → 선저항 +10–20% | J↑·줄 발열 → EM MTTF 급감
비아 챔퍼 무너짐 | 트렌치 과식각 (VFTL) | PVD 오버행 → 핀치오프 → Cu Void | 비아 Open, 배리어 단절 → TDDB