## Slide 1
KVIP RNN9NC.6B ET results
WAFER |  | POR (RNN9NC_18) | RNN9NC_17 | RNN9NC_8 | RNN9NC_20 | RNN9NC_6
Ru depo |  | PVD Ru | PVD Ru | ALD Ru | CVD Ru | PVD Ru
Ru etch |  | O2/Cl2 RIE | RIE+IBE trim | RIE+IBE trim | Long ME | Long ME
AASI |  | 23.31 | 23.01 | 22.90 | 24.15 | 24.09
AMI |  | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 8.7 | 8.6
ACI |  | 8.7/9.1 | 8.5/9.1 | 8.4/8.9 | 9.6/10.0 | 9.3/9.8
SiN ACI |  | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 10.0 | 9.6
Ru ACI |  | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.9 | 9.1
CMBSRP | Open | 100% | 99% | 98% | 98% | 99%
 | Short | 100% | 99% | 98% | 96% | 49%
V1 Rc (Ω) |  | 59.1 | 60.5 | 76.7 | 56.7 | 63.4
VA Rc (Ω) |  | 72.7 | 67.1 | 113.8 | 76.1 | 80.1
HAR Ru line TEM, AR 3~6 (imec) / 16nm pitch Ru line TEM (imec)
●
평가목적 ; M2 Ru depo / Ru etch split 평가
●
평가결과 ;
Profile (Ru depo / Ru etch split, POR 대비)
- RIE+IBE trim (RNN9NC_17): AASI Δ-0.30, AMI 7.8 · ACI 8.5/9.1로 POR과 근접
- ALD Ru/RIE+IBE trim (RNN9NC_8): AASI Δ-0.41, AMI 7.7 · ACI 8.4/8.9로 POR과 근접
- CVD Ru/Long ME (RNN9NC_20): AASI Δ+0.84로 변동 최대, AMI 8.7 (POR 7.9) 소폭 상향
- Long ME (RNN9NC_6): AASI Δ+0.78, AMI 8.6 (POR 7.9) 소폭 상향
Yield (CMBSRP / VCHN Open·Short)
- RIE+IBE trim: V1 Rc 60.5Ω(+2%), VA Rc 67.1Ω(-8%), CMBSRP 99/99%로 POR 동등 → 전 item POR 동등
- ALD Ru/RIE+IBE trim:V1 Rc 76.7Ω(+30%), VA Rc 113.8Ω(+57%), CMBSRP 98/98%로 POR 동등 → 전 item POR 동등
- CVD Ru/Long ME: V1 Rc 56.7Ω(-4%), VA Rc 76.1Ω(+5%), CMBSRP Short 96%(-4%p) → 유의차 없음
- Long ME: V1 Rc 63.4Ω(+7%), VA Rc 80.1Ω(+10%), CMBSRP Short 49%(-51%p) → 장시간 plasma 로 SiN HM 산화 팽창 → Ru line bottom bridge, short 지배적
결론
- RIE+IBE trim 는 POR 대비 전 항목 동등 → 후보 조건, ALD Ru/RIE+IBE trim·CVD Ru/Long ME·Long ME 는 Open/Short 열화
- Long ME CD targeting 후 short 재확인 필요 — EBAC 국소화 병행
- SiN HM 산화(팽창) 여부 EELS 확인 필요
Logic TD 변현우