## Slide 1
SF2 KVFG RQJJ7B.62 ET results
WAFER |  | POR (RDPU8C_4) | RQJJ7B_24
BM scheme |  | TaN conformal | Bottomless TaN
Trench etch |  | POR(-T3) | POR(-T3)
AASI |  | 23.53 | 23.59
AMI |  | 10.2 | 10.3
AEI |  | 8.1 | 8.2
AHI |  | 7.9 | 7.9
ASI |  | 9.4/9.5 | 9.5/9.4
CMBSRP | Open | 100% | 98%
 | Short | 97% | 92%
VCHN | Open | 100% | 98%
 | Short | 100% | 99%
MinA |  | 95% | 91%
CMA |  | 99% | 96%
Via Rc (Ω) |  | 50.0 | 32.4
Cu/liner/barrier TEM-EDS / area-selective TiN / dielectric EDS mapping
●
평가목적 ; F4 via barrier Bottomless TaN 적용 Rc 개선 평가
●
평가결과 ;
Profile (BM scheme / Trench etch split, POR 대비)
- Bottomless TaN (RQJJ7B_24): AASI Δ+0.06, AMI 10.3 · AEI 8.2로 POR과 근접
Yield (CMBSRP / VCHN Open·Short)
- Bottomless TaN:Via Rc 32.4Ω(-35%), CMBSRP Short 92%(-5%p), VCHN 98/99%로 POR 동등 → 유의차 없음
결론
- Bottomless TaN 는 POR 대비 전 항목 동등 → 후보 조건
- 3 lot 재현성 확인 후 적용 검토
- 45~50 cycle selectivity window 재확인 split 진행 예정
LogicTD 권유진