## Slide 1
SF1.0 QDKXW093.69 ET results
Ru HAR line TEM / HAR Ru line TEM, AR 3~6 (imec)
WAFER |  | POR (RDX5DA_10) | QDKXW093_18 | QDKXW093_15 | QDKXW093_14 | QDKXW093_2 | QDKXW093_7
Line AR |  | AR 2.0 | AR 2.0 | AR 4.0 | AR 3.0 | AR 3.0 | AR 3.0
Airgap |  | Low-k fill | Airgap+cap opt | Airgap | Airgap+cap opt | Low-k fill | Airgap
AASI |  | 23.29 | 23.30 | 23.82 | 23.51 | 23.47 | 23.45
ACI |  | 9.3/9.0 | 9.4/9.0 | 9.8/8.8 | 9.5/9.1 | 9.5/9.0 | 9.5/9.1
Ru ACI |  | 10.1/10.2 | 10.1/10.4 | 10.6/10.8 | 10.2/10.4 | 10.2/10.4 | 10.2/10.3
CMBSRP | Open | 100% | 98% | 82% | 99% | 98% | 97%
 | Short | 100% | 99% | 53% | 96% | 98% | 99%
VCHN | Short | 100% | 98% | 76% | 99% | 99% | 98%
V1 Rc (Ω) |  | 58.0 | 55.6 | 48.4 | 56.6 | 62.0 | 57.2
VA Rc (Ω) |  | 56.4 | 52.2 | 51.2 | 55.9 | 54.4 | 54.9
●
평가목적 ; M1 Line AR / Airgap split 평가
●
평가결과 ;
Profile (Line AR / Airgap split, POR 대비)
- Airgap+cap opt (QDKXW093_18): AASI Δ+0.02, ACI 9.4/9.0 · Ru ACI 10.1/10.4로 POR과 근접
- AR 4.0/Airgap (QDKXW093_15): AASI Δ+0.53로 변동 최대, ACI 9.8/8.8 (POR 9.3/9.0) 소폭 상향
- AR 3.0/Airgap+cap opt (QDKXW093_14): AASI Δ+0.23, ACI 9.5/9.1 · Ru ACI 10.2/10.4로 POR과 근접
- AR 3.0 (QDKXW093_2): AASI Δ+0.18, ACI 9.5/9.0 · Ru ACI 10.2/10.4로 POR과 근접
- AR 3.0/Airgap (QDKXW093_7): AASI Δ+0.17, ACI 9.5/9.1 · Ru ACI 10.2/10.3로 POR과 근접
Yield (CMBSRP / VCHN Open·Short)
- Airgap+cap opt: V1 Rc 55.6Ω(-4%), VA Rc 52.2Ω(-7%), CMBSRP 98/99%로 POR 동등, VCHN 98%로 POR 동등 → 유의차 없음
- AR 4.0/Airgap: V1 Rc 48.4Ω(-17%), VA Rc 51.2Ω(-9%), CMBSRP Open 82%(-18%p), CMBSRP Short 53%(-47%p), VCHN Short 76%(-24%p) → 고AR 식각 bottom 미분리 → bridge성 short 추정
- AR 3.0/Airgap+cap opt: V1 Rc 56.6Ω(-3%), VA Rc 55.9Ω(-1%), CMBSRP Short 96%(-4%p), VCHN 99%로 POR 동등 → 전 item POR 동등
- AR 3.0: V1 Rc 62.0Ω(+7%), VA Rc 54.4Ω(-4%), CMBSRP 98/98%로 POR 동등, VCHN 99%로 POR 동등 → 전 item POR 동등
- AR 3.0/Airgap: V1 Rc 57.2Ω(-1%), VA Rc 54.9Ω(-3%), CMBSRP 97/99%로 POR 동등, VCHN 98%로 POR 동등 → 전 item POR 동등
결론
- Airgap+cap opt·AR 3.0/Airgap+cap opt·AR 3.0·AR 3.0/Airgap 는 POR 대비 전 항목 동등 → 후보 조건, AR 4.0/Airgap 는 Short 열화
- AR 4.0/Airgap는 CMBSRP와 VCHN에서 같은 mode로 재현되어 split 기인으로 판단
- AR 4.0/Airgap CD targeting 후 short 재확인 필요 (TEM/EDX)
Logic TD 육지민