## Slide 1
SF2X QRNGU000.6D ET results
Ru line TEM (AR≈3) / HAR Ru line TEM, AR 3~6 (imec) / 16nm pitch Ru line TEM (imec)
WAFER |  | POR (QRNGU000_23) | QRNGU000_7
ALE |  | - | Thermal ALE
Ru depo |  | PVD Ru | PVD Ru
Airgap |  | Low-k fill | Low-k fill
AASI |  | 22.68 | 22.66
ASEI |  | 9.2 | 9.1
SiN ACI |  | 9.8/10.3 | 9.7/10.3
Ru ACI |  | 8.0 | 7.9
CMBSRP | Open | 96% | 90%
 | Short | 100% | 99%
VCHN | Open | 100% | 99%
 | Short | 98% | 97%
V1 Rc (Ω) |  | 60.2 | 60.3
VA Rc (Ω) |  | 73.8 | 77.8
●
평가목적 ; M2 ALE / Ru depo / Airgap split 평가
●
평가결과 ;
Profile (ALE / Ru depo split, POR 대비)
- Thermal ALE (QRNGU000_7): AASI/ASEI Δ-0.02/-0.07, SiN ACI 9.7/10.3 · Ru ACI 7.9로 POR과 근접
Yield (CMBSRP / VCHN Open·Short)
- Thermal ALE: V1 Rc 60.3Ω(+0%), VA Rc 77.8Ω(+6%), CMBSRP Open 90%(-6%p), VCHN 99/97%로 POR 동등 → 전 item POR 동등
결론
- Thermal ALE 는 POR 대비 전 항목 동등 → 후보 조건
- 호환 가능 판단 (M2 DC 기준)
- TDDB / EM 결과 대기, 2 die hold
- EM / TDDB 신뢰성 결과 대기
자료 작성: Logic TD 황경수

## Slide 2
M2 ET fail die summary
WAFER |  | POR (QRNGU000_23) | QRNGU000_7
CMBSRP | Open | 2 | 5
 | Short | 0 | 0
VCHN | Open | 0 | 0
 | Short | 1 | 1
Total die |  | 49 | 49
전 split fail die POR 수준
자료 작성: Logic TD 황경수