## Slide 1
SF0.7 RNQ5G.6A ET results
WAFER |  | POR (RNQ5G_11) | RNQ5G_2 | RNQ5G_7 | RNQ5G_13
Trench etch |  | POR(-T3) | POR(-T3) | T7 | High-bias ME
HMDS |  | - | 120s | 60s | -
AASI |  | 22.98 | 22.91 | 24.05 | 23.27
AMI |  | 9.6/9.7 | 9.5/9.7 | 10.6/10.8 | 9.8/9.7
AEI |  | 9.7 | 9.6 | 10.6 | 9.9
AHI |  | 8.3 | 8.3 | 9.2 | 8.6
CMBSRP | Open | 100% | 97% | 97% | 99%
 | Short | 100% | 99% | 90% | 99%
VCHN | Open | 100% | 96% | 96% | 66%
 | Short | 100% | 97% | 98% | 100%
Cu DD trench/via X-SEM
●
평가목적 ; V2 trench etch recipe 변경 (High-bias ME, T7) 평가
●
평가결과 ;
Profile (Trench etch / HMDS split, POR 대비)
- 120s (RNQ5G_2): AASI Δ-0.07, AMI 9.5/9.7 · AEI 9.6로 POR과 근접
- T7/60s (RNQ5G_7): AASI Δ+1.07로 변동 최대, AMI 10.6/10.8 · AEI 10.6로 전 구간 +0.9~1.0 확대
- High-bias ME (RNQ5G_13): AASI Δ+0.28, AMI 9.8/9.7 · AEI 9.9로 POR과 근접
Yield (CMBSRP / VCHN Open·Short)
- 120s: CMBSRP 97/99%로 POR 동등, VCHN Open 96%(-4%p) → 전 item POR 동등
- T7/60s:CMBSRP Short 90%(-10%p), VCHN Open 96%(-4%p) → CD 확대로 space 감소, bridge성 short 지배적
- High-bias ME: CMBSRP 99/99%로 POR 동등, VCHN Open 66%(-34%p) → line보다 via 연결부 열화
결론
- 120s 는 POR 대비 전 항목 동등 → 후보 조건, T7/60s·High-bias ME 는 Open/Short 열화
- High-bias ME Open fail die 단면 분석 필요 — EBAC 국소화 병행
- TDDB (Cu+ drift) 결과 대기, 2 die hold
- low-k PID 영향 FTIR(C-H peak) 확인 필요
LogicTD 조가영