## Slide 1
SF2 KVED RQB3A.61 ET results
WAFER |  | POR (QGJEQ029_13) | RQB3A_5 | RQB3A_21 | RQB3A_12 | RQB3A_8 | RQB3A_25
Ru liner |  | O2-ALD | Wet+O2 | Wet+O2 | 2-step H2/O2 | Wet+O2 | 2-step H2/O2
Trench etch |  | POR(-T3) | T12 | T4 | High-bias ME | High-bias ME | T3+tilt trim
AMI |  | 8.9/8.8 | 8.4/8.4 | 10.4/9.1 | 9.1/9.3 | 9.1/9.1 | 9.0/9.1
AHI |  | 9.8 | 9.4 | 10.8 | 10.3 | 9.9 | 9.9
CMBSRP | Open | 99% | 96% | 97% | 97% | 97% | 98%
 | Short | 100% | 99% | 36% | 99% | 98% | 97%
VCHN | Open | 100% | 69% | 99% | 68% | 32% | 98%
Via Rc (Ω) |  | 31.6 | 37.1 | 30.9 | 30.4 | 37.6 | 27.7
금속/Ru 계면 산화막 TEM
●
평가목적 ; I1 Ru liner / Trench etch split 평가
●
평가결과 ;
Profile (Ru liner / Trench etch split, POR 대비)
- Wet+O2/T12 (RQB3A_5): AMI/AHI Δ-0.46/-0.48
- Wet+O2/T4 (RQB3A_21): AMI/AHI Δ+1.53/+0.95로 변동 최대, AMI A측만 10.4으로 POR 대비 +1.5 확대 (B측 9.1 동등)
- 2-step H2/O2/High-bias ME (RQB3A_12): AMI/AHI Δ+0.26/+0.48
- Wet+O2/High-bias ME (RQB3A_8): AMI/AHI Δ+0.25/+0.02
- 2-step H2/O2/T3+tilt trim (RQB3A_25): AMI/AHI Δ+0.15/+0.01
Yield (CMBSRP / VCHN)
- Wet+O2/T12: Via Rc 37.1Ω(+17%), CMBSRP 96/99%로 POR 동등, VCHN Open 69%(-31%p) → CD 축소로 line 단면적 감소, open 열화
- Wet+O2/T4: Via Rc 30.9Ω(-2%), CMBSRP Short 36%(-64%p), VCHN 99%로 POR 동등 → CD 확대로 space 감소, bridge성 short 지배적
- 2-step H2/O2/High-bias ME: Via Rc 30.4Ω(-4%), CMBSRP 97/99%로 POR 동등, VCHN Open 68%(-32%p) → line보다 via 연결부 열화
- Wet+O2/High-bias ME: Via Rc 37.6Ω(+19%), CMBSRP 97/98%로 POR 동등, VCHN Open 32%(-68%p) → trench bottom corner micro-trenching → via 연결부 open 추정
- 2-step H2/O2/T3+tilt trim: Via Rc 27.7Ω(-12%), CMBSRP 98/97%로 POR 동등, VCHN 98%로 POR 동등 → 전 item POR 동등
결론
- 2-step H2/O2/T3+tilt trim 는 POR 대비 전 항목 동등 → 후보 조건, Wet+O2/T12·Wet+O2/T4·2-step H2/O2/High-bias ME·Wet+O2/High-bias ME 는 Open/Short 열화
- Wet+O2/T4는 CMBSRP와 VCHN에서 같은 mode로 재현되어 split 기인으로 판단
- Wet+O2/T4 CD targeting 후 short 재확인 필요
자료 작성: Logic TD 남지민