## Slide 1
QIBRX055.63 ET results
EDS mapping (Cu/Si/O/Ta) / Barrier/Cu 계면 HR-TEM / Cu/liner/barrier TEM-EDS
WAFER |  | POR (RNN8I_18) | QIBRX055_2
BM |  | TaN 2.0 | TaN 1.4
Via scheme |  | Via-first | Trench-first
ASEI |  | 8.3/8.0 | 8.7/8.4
AMI |  | 9.6/9.5 | 9.9/9.9
AEI |  | 8.1 | 8.3
CMBSRP | Open | 94% | 82%
 | Short | 100% | 97%
VCHN | Open | 100% | 49%
 | Short | 93% | 90%
CMA |  | 100% | 92%
VMA |  | 94% | 77%
●
평가목적 ; M3 BM barrier/liner 변경 (TaN 1.4) 평가
●
평가결과 ;
Profile (BM / Via scheme split, POR 대비)
- TaN 1.4/Trench-first (QIBRX055_2): ASEI Δ+0.40, AMI 9.9/9.9 (POR 9.6/9.5) 소폭 상향
ET yield (Open·Short)
- TaN 1.4/Trench-first: CMBSRP Open 82%(-12%p), VCHN Open 49%(-51%p), CMA 92%(-8%p), VMA 77%(-17%p) → barrier 불연속 또는 pinch-off void 에 의한 via open 추정
결론
- POR 대비 전 항목 동등한 split 없음, TaN 1.4/Trench-first Open mode 지배적
- TaN 1.4/Trench-first는 CMBSRP와 VCHN에서 같은 mode로 재현되어 split 기인으로 판단
- TaN 1.4/Trench-first Open fail die 단면 분석 필요
- HTOL/EM 진행 시 Cu recess 초기 대비 2~3배 증가 여부 monitor