## Slide 1
SF2 KVKB RQV6C.1 ET results
WAFER |  | POR (RNLF0A_19) | RQV6C_20 | RQV6C_21 | RQV6C_15
Ru liner |  | O2-ALD | 2-step H2/O2 | Wet+O2 | 2-step H2/O2
AASI |  | 23.35 | 23.29 | 23.44 | 23.31
AMI |  | 7.9/7.7 | 7.9/7.7 | 8.1/7.7 | 7.9/7.7
ACI |  | 10.1/10.1 | 10.1/10.0 | 10.2/10.2 | 10.2/10.3
AHI |  | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5
ASI |  | 9.3/9.4 | 9.2/9.3 | 9.4/9.5 | 9.4/9.3
CMBSRP | Open | 100% | 97% | 99% | 98%
 | Short | 99% | 97% | 95% | 98%
VCHN | Open | 98% | 96% | 96% | 94%
 | Short | 100% | 98% | 95% | 99%
Via Rc (Ω) |  | 51.8 | 39.4 | 50.8 | 38.5
금속/Ru 계면 산화막 TEM
●
평가목적 ; V2 Ru liner 2-step H2/O2, Wet+O2 계면 산화 억제 평가
●
평가결과 ;
Profile (Ru liner split, POR 대비)
- 2-step H2/O2 (RQV6C_20): AASI Δ-0.05, AMI 7.9/7.7 · ACI 10.1/10.0로 POR과 근접
- Wet+O2 (RQV6C_21): AASI Δ+0.09로 변동 최대, AMI 8.1/7.7 · ACI 10.2/10.2로 POR과 근접
- 2-step H2/O2 (RQV6C_15): AASI Δ-0.04, AMI 7.9/7.7 · ACI 10.2/10.3로 POR과 근접
Yield (CMBSRP / VCHN)
- 2-step H2/O2: Via Rc 39.4Ω(-24%), CMBSRP 97/97%로 POR 동등, VCHN 96/98%로 POR 동등 → 전 item POR 동등
- Wet+O2: Via Rc 50.8Ω(-2%), CMBSRP Short 95%(-4%p), VCHN Short 95%(-5%p) → 유의차 없음
- 2-step H2/O2:Via Rc 38.5Ω(-26%), CMBSRP 98/98%로 POR 동등, VCHN Open 94%(-4%p) → 유의차 없음
결론
- 2-step H2/O2·Wet+O2·2-step H2/O2 는 POR 대비 전 항목 동등 → 후보 조건
- 호환 가능 판단 (V2 DC 기준)
- via chamfer 무너짐 / top pinch-off void 여부 TEM 확인 예정
- 측벽 fence / residue 여부 TEM 확인
- Via bottom Ta 잔류 여부 STEM-EELS 확인 예정
자료 작성: Logic TD 왕하은